하자발생 현황

■하자발생물량

하자구분	발생위치	폭	연장	들뜸깊이	수량(개소)
균열	올림픽대교 남단 교량 양쪽 차량방호책 내측부분 기초콘크리트	0.1~1㎜	174m	-	-
표면들뜸	풍납동방향 차량 방호책 기초 콘크리트	1.0㎜내외	2.2m	3cm내외	1
		1.5㎜내외	1m	6.5cm내외	1
누수 및 백태	교량 접속부(A2)에 접한 차량 방호책 아래 교량 하부	-	2m	-	1
차선도색 불량	남단 A2~P22 상,하류(양방향)	-	174m	-	-
너트 녹발생	남단 A2~P22 상,하류(양방향)	-	174m	-	-

■하자현황사진

방호울타리 너트 녹발생	연석부 균열 발생
차선도색 불량(균열, 박락)	단면보수 부위 누수 및 백태