강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	25.5	919	용산구한남동~서초구 잠원동	교량안전과	DB-24	STB	'05.11.30	현대건설외 4개사	‘15.8.27

□ 시설물 위치도 P4 P9 한남대교 (하류교) □ 시설물 전경
[ 강박스(P4~P9) 외부 사진 ]	[ 강박스(P4~P9) 내부사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 한남대교, 하류교 P4~P9구간 강박스 5열(G1~G5열)중 4열 점검

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 최원혁(시설물 담당)

□ 점검자 의견

○ 교량 받침부가 과거 누수로 인하여 부분적으로 부식이 발생된 곳이 있으므로

바탕면 전처리후 보수도장 실시 필요.

- 간단한 보수 조치 : 부식 및 도장박리부 보수도장, 비둘기배설물 청소 등

- 검토 후 보수 조치 : 신축이음하부 누수여부 지속 관찰 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
한남대교 (하류교, P4~P9구간)	비둘기 배설물 퇴적(오염)	조류 서식	청소 및 보수도장	P4, P6, P9강박스 내부 및 거더단부	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	Splice부 볼트 녹 발생	-	보수도장	약 6개소 (외부 P9 1개소)
	도장박리 및 도장탄화	시공불량	보수도장	도장박리 2개소 도장탄화 1개소
	받침부 강재 부식 및 마감도장불량	과거 신축 이음부 누수	보수도장	P4, P6, P9 지점부

□ 점검결과 결함사항

【 한남대교, 하류교 P4~P9구간 G1열 결함사항 】

1. P5 G1열 D11~D12구간 하부 Splice부 볼트 녹 발생 : 2개소

2. P6 G1열 신축이음하부 거더단부 및 격벽 비둘기 배설물 퇴적

3. P6 G1열 지점부 받침 용접부 부식 및 받침 상부 Plate 마감 도장박리 : 4개소

4. P6(S7 시점) G1열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 쓰레기 퇴적

5. P7 G1열 D1~D2구간 하부(Splice부근) 도장박리 2개소

6. P7 G1열 D7~D8구간 하부 Splice부 볼트 녹 발생

7. P9 G1열 신축이음하부 거더단부 및 격벽부 보강재위 비둘기배설물 퇴적

8. P9 G1열 지점부 받침 용접부 등 부식 및  받침 상부 Plate 마감 도장박리

- 지점부 낙교방지턱(Side Block) 부식

【 한남대교, 하류교 P4~P9구간 G2열 결함사항 】

9. P4 G2열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 비둘기배설물 오염

10. P4 G2열 D8~D9구간 하부 Splice부 볼트 녹 발생

11. P6(S6 종점) G2열 지점부 강박스 입구 하부 배설물 퇴적

12. P6(S6 종점) G2열 지점부 받침위(내부) 하부플랜지 도장탄화 : 받침용접때문

13. P6 G2열 지점부 받침 용접부 등 부식 및  받침 상부 Plate 마감 도장박리 : 4개소

- 지점부 낙교방지턱(Side Block) 부식 : 2개소

14. P6 G2열 신축이음하부 거더단부 및 격벽부 보강재위 비둘기배설물 퇴적

15. P6 G2열 신축이음하부 거더단부 부식

16. P6(S7 시점) G2열 지점부 강박스 입구 하부 비둘기배설물 퇴적

17. P8 G2열 D1 하부 Splice부 볼트 녹 발생

18. P9 G2열 신축이음하부 거더단부 및 격벽부 보강재위 비둘기배설물 퇴적

19. P9 G2열 지점부 받침 용접부 등 부식 및  받침 상부 Plate 마감 도장박리 : 4개소

- 지점부 낙교방지턱(Side Block) 부식 : 2개소

【 한남대교, 하류교 P4~P9구간 G4열 및 G5 결함사항 】

20. P4 G4열 신축이음하부 누수흔적 및 거더단부 부식

21. P4 G4열 지점부 받침 부식 및 받침 상부 Plate 마감 도장박리

22. P4 G5열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 비둘기배설물 퇴적

23. P7 G5열 D1~D2구간 하부 Splice부 볼트 녹 발생

24. P9 G5~G4열 지점부 가로보 연결부 볼트 녹 발생

25. P9 G5열 지점부 받침 용접부 등 부식 및  받침 상부 Plate 마감 도장박리

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.