강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 한남대교(하류교, P9~P13구간)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	25.5	919	용산구한남동~서초구 잠원동	교량안전과	DB-24	STB	'05.11.30	현대건설외 4개사	‘15.10.22

□ 시설물 위치도 P13 P9 한남대교 (하류교) □ 시설물 전경
[ 강박스(P9~P13) 외부 사진 ]	[ 강박스(P9~P13) 내부사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 한남대교, 하류교 P9~P13구간 강박스 5열(G1~G5열)중 4열 점검

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 최원혁(시설물 담당)

※ 집중점검과 병행하여 점검 시행

□ 점검자 의견

○ 과거 신축이음하부 누수로 인하여 교량받침 및 지점부 가로보(볼트) 등의

부식이 진행된 곳이 있으므로 전처리 후 보수도장 실시 필요.

- 간단한 보수 조치 : 부식 및 도장박리부 보수도장, 비둘기배설물 청소 등

- 검토 후 보수 조치 : 외부 조류 접근방지 시설 설치 검토 등.

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
한남대교 (하류교, P9~P13)	비둘기배설물 퇴적	조류 서식	청소 및 보수 도장/접근 방지 시설 설치 검토 등	P9, P13 강박스 입구 및 거더단부 S13구간 강박스 외부 가로보 위	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	강박스 내부 부식 및 도장박리	시공불량	보수도장	약 8개소 (도장박리 2개소)
	지점부 강박스 외부 하부 도막손상	잭업 불량	보수도장	P9, P13 지점
	지점부 가로보 볼트 등 부식	과거 신축 이음 누수 등	바탕면 전처리 후 보수도장	P13 G4~G5열
	받침 강재 부식 및 마감도장박리			P9, P13 지점부

□ 점검결과 결함사항

【 한남대교, 하류교 P9~P13구간 G1열 결함사항 】

1. P9 G1열 지점부근 강박스 외부 하부 도막손상 2개소

2. P9 G1열 지점부 받침 강재 부식 및 마감도장박리 : 좌·우측 2개소

3. P9 G1열 신축이음하부 거더단부 비둘기 배설물 퇴적 : 격벽 및 단부측

4. P9 G1열 지점부 강박스 입구 하부플랜지 비둘기 배설물 퇴적

5. P10 G1열 지점부 하부 종리브 도막손상

6. P12 G1열 D5~D6구간 Splice부 볼트 녹 발생

7. P13 G1열 신축이음하부 거더단부 비둘기 배설물 퇴적 : 격벽 및 단부측

【 한남대교, 하류교 P9~P13구간 G2열 결함사항 】

8. P13(P12방향) G1~G2열 강박스 외부 가로보위 비둘기 서식 및 배설물 퇴적

9. P13 G1열 지점부 강박스 외부 하부 도막손상

10. P9 G2열 지점부근 강박스 외부 하부 도막손상

11. P9 G2열 지점부 받침 강재 부식 및 마강도장 박리 : 좌·우측 2개소

12. P9 G2열 지점부 낙교방지턱 강재 부식

13. P9 G2열 신축이음하부 거더단부 비둘기 배설물 퇴적

14. P13 G2열 지점부 받침 마감도장 박리 : 좌·우측 2개소

【 한남대교, 하류교 P9~P13구간 G4열 결함사항 】

15. P9 G4열 지점부 받침 강재 부식 및 마강도장 박리 : 좌·우측 2개소

16. P9 G4열 지점부 강박스 입구 하부 녹 발생(발청)

17. P9 G4열 D1~D2구간 하부플랜지 부식

18. P12 G4열 D1~D2구간 하부플랜지 도장박리

19. P13 G4열 강박스 외부 지점부 가로보 Splice부 볼트 부식 : 내측 및 외측

20. P13 G4열 지점부 받침 강재 부식 및 마감도장 박리 : 좌·우측 2개소

【 한남대교, 하류교 P9~P13구간 G5열 결함사항 】

21. P9 G5열 지점부 받침 강재 부식 및 마강도장 박리 : 좌·우측 2개소

22. P10 G5열 D1~D2구간 Splice부 볼트 녹 발생

23. P13 G5열 지점부 강박스 입구 하부 및 배전선 박스위 비둘기배설물 퇴적

24. P13 G5열 지점부 받침 강재 부식 및 마감도장 박리 : 좌·우측 2개소

25. P13 G5열 강박스 외부 지점부 가로보 Splice부 볼트 부식

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.