한성백제박물관 소장 환두대도 분석결과

1. 분석개요

○ 관련사업 : 대외기관 소장유물 보존과학적 지원

○ 의뢰기관 : 한성백제박물관

○ 의 뢰 일 : 2014.07.23.(유물과학과-667)

○ 시료인수 : 2014.07.29.(의뢰기관에서 채취 및 운송)

○ 분석대상 : 환두대도 옻칠 추정 시료 총1건2점

연번	유물번호	유물명	시대	출토지	시료
					대상	채취위치	상태	수량
1	H1065p	환두대도	삼국	-	칠 추정 편	병부 금구 아래	윤이 나는 흑색 표면	2
총계								2

2. 분석과정

○ FT-IR 분석 → 시료 수지 시편 제작 → 금속현미경 확대 관찰 → FT-IR/SEM-EDS 분석

분석기기	분석조건
Micro. FT-IR (Hyperion 2000-Vertex 70, Bruker)	Ge ATR, Resolution 4㎝-1, Scan 100
SEM-EDS (JSM-6460LV, Jeol)	Acc.Vol. 20㎸, Vac.Mode LV(20Pa), W.D. 10 ㎜, Signal BES, Spot Size 51~56

3. 분석결과

연번	유물번호	유물명	시료		주성분	결과
1	H1065p	환두대도	칠 추정 편	1	Fe	침철석(goethite, FeO(OH))
				2	Fe	침철석(goethite, FeO(OH))

<환두대도 전체 사진>	⇨	<시료 채취 위치>

<시료 1>

<시료 2>

<시료-1 단면 : 금속현미경(左, x200), SEM(右, x200)>

	← 칠 추정 층 →

<시료-2 단면 : 금속현미경(左, x100), SEM(右, x200)>

	← 칠 추정 층 →

- 칠로 추정되는 시료 표면을 SEM-EDS로 분석한 결과, 흑색 칠 추정 층과 하단 갈색 부식층 모두 주성분이 C, O, Fe로서 함량(wt. %)비는 20-40-40으로 나타남.

즉 흑색 칠 추정 층이 특별히 유기물 층으로 확인되지 않았음.

또한 FT-IR(ATR)로 시료 표면을 분석한 결과 산화철인 침철석(goethite, FeO(OH))으로 확인됨.

단면 분석을 위해 수지로 시편을 제작하고 표면 가까이 칠로 추정되는 흑색 층을FT-IR(ATR)로 분석을 실시한 결과, 앞서 시료 표면 분석에서 얻은 결과와 동일하게 일반적인 철제 유물에서 보이는 철산화물인 침철석(goethite, FeO(OH))의 특성 밴드가 871㎝-1, 792㎝-1에서 확인되었을 뿐 옻칠 성분은 확인되지 않았음.

<칠 추정 시료의 FT-IR 스펙트럼>

<시료(上, 흑색)와 침철석(下, 적색)의 FT-IR 스펙트럼 비교>

- 또한 부가적으로 시료의 흑색 표면과 적갈색 뒷면, 시료 단면의 흑색층과 적갈색층의 FT-IR 스펙트럼을 비교한 결과 모두 침철석으로 나타나 철제 환두대도의 산화물임을 확인할 수 있었음 (다음 그림 참조).

<시료 흑색 표면(흑색)-단면 흑색층(청색)-단면 적갈색층(적색)-적갈색 뒷면(황색)의 FT-IR 스펙트럼 비교>

끝.