남부도로사업소 집중점검 결과보고

대상구조물 : 잠실대교 본교, 접속교 A1~P8 상,하부, 상류

일      시 : 2014년 07월 28일 (14:00 ~ 17:00)

참여  인원 : 남부도로사업소 시설6급 임동운, 시설7급 안창용.

집중점검 결과

(1) 본교구간에 대한 집중점검 결과 교면포장 구간 종방향 균열과 망상          균열이 발생되었으며 신축이음 경계면 주변 단차로 인한 차량의              주행성을 저하시키고 있는 것으로 조사되었다. 또한 연석부 콘크리트         박락 및 파손등이 관찰됨.

(2) 교량받침 받침대 콘크리트 박락과 교대 및 교각부 균열(폭0.2㎜미만),         강재 주형 긁힘 손상 조사됨.

(3) 접속교 하부에 대한 조사결과 전반적으로 보수공사를 통한 유지관리가        시행되어 공용중인 것으로 전반적으로 양호한 상태이나 배수관 주변          보수재 들뜸 및 백태, 지점부 콘크리트 박락 현상이 조사됨.

❍ 집중점검 사진

사진 : 교면포장 종균열 및 망상균열(바-1, 상류)	사진 : 연석부 박락(바-6, 상류)
사진 : 흉벽부 망상균열(A-1)	사진 : 주형 긁힘(바-3, G1)
사진 : 코핑 상면 박락(P-6)	사진 : 접속교 하부 콘크리트 박락(A2)

○ 남부도로사업소

→ 본교 A1~P8, 접속교 상·하부 점검

사진 : 점검통로 입구 미시건 및 출입문개선(P-8)