품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 항동공공주택지구8단지아파트건설공사(4공구)              점검일 : 2017.05.16 ~ 05.17

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부 ․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질목표를 실행할 수 있는 세부 추진계획을 정량적, 정성적 측정 이 가능하도록 보완하시기 바람. ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 이해하고 품질활동 에 참여할 수 있도록 교육을 실시하시기 바람.(교육결과 보고서 작성)	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 공종 종사자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서 제12장 기자재 구매 관리 용어의 정의에 주요 자재의 범위를 명확히 명기하시기 바람.(건축, 토목, 기계, 전기 등)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 콘크리트 계단실 벽체 이음부에 발생한 곰보현상(재료분리)에 대해서는 표면 치핑 후 보수를 실시하고 향후 시공 시에는 콘크리트 다짐을 철저히 하시기 바람. ◦ APT 기준층 중공Slab 철근배근 시 유의사항 - 주철근은 중공과 중공 사이에 위치토록 할 것 - 주철근 외 보강근의 경우 중공부와 맞닿지 않도록 할 것(피복두께가 확보되지 않을 경우 주철근과 Bundle(묶음철근) 형식으로 배근하는 방법도 공법 개발자와 협의해 보실 것.) - 주름관이 주철근(하부, 상부근)에 닿지 않도록 유의하여 설치 할 것.(곽철승 위원) ◦ 802동 2층 벽체에 발생된 박리현상은 거푸집 표면 청소상태 불량에 의한 것으로 콘크리트 경도에 영향을 미칠 수 있으니 향후 작업 전 거푸집 표면 청소를 철저히 시행하고 표면 박리 부분은 보수하시기 바람. ◦ 804동 5~6호라인 1층 천정 단열재 접합부는 밀실하게 충진하여 열교현상이 발생되지 않도록 조치 바람(전동 단열재 작업구간 공통사항) (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“항동공공주택지구8단지아파트건설공사(4공구)”의 시공자인 대보건설㈜와 발주자인 서울주택도시공사

에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.