강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 행주대교(상류교)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	14.5	1,460	강서구 개화동 ~고양시 덕양동	교량안전과	DB-24	PSC STB	'00.12.27	벽산건설외 2	‘15.11.6

□ 시설물 위치도 행주대교 (상류교) P11 P12 □ 시설물 전경
[ 교량하부 사진 ]	[ 교량내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 행주대교(상류교), P11~P12구간 강박스(STB) 1열(격실 3칸)

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 임동운(시설물 담당) ※ 집중검검시 병행하여 점검

□ 점검자 의견

○ 강박스 외부 브라켓 및 하부플랜지 볼트 등에 녹(초기 부식)이 발생된 상태

이므로 장기적으로 외부 보수도장 실시 검토 필요

※ 우선적으로 지점부근(접근가능구간) 보수도장 시행.

- 간단한 보수 조치 : 조류배설물 청소, 조인트 힌지트러스 핀 시공 등

- 검토 후 보수 조치 : 강박스 외부 볼트 등 부식부 보수도장 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
행주대교 (상류교 P11~P12)	강박스 외부 하부 볼트 부식	노후 등	보수도장 ※ 접근시설 필요	P11~P12구간 ※ P12측 조금 심함	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	강박스 외부 브라켓 초기 부식	노후 등		P11~P12구간
	조인트 받침 철판 부식 및 부분용접누락	시공불량 등	보수도장 및 용접	P11 및 P12신축이음하부
	조인트 힌지트러스 핀 탈락(1개) 및 부식	충격 및 누수	핀 체결 및 보수도장	P12신축이음하부
	받침 이동량측정용 지시 핀 탈락	-	눈금자 지시핀 시공	P12 1개소
	비둘기 배설물 오염	조류서식	청소 및 보수도장	P11~P12내부 및 P12 단부

□ 점검 결함사항

【 행주대교(상류교), P11~P12구간 결함사항 】

《 강박스 외부구간 》

1. P11~P12구간 강박스 외부 하부플랜지 볼트 부식(녹 발생)

- P12 지점부근 볼트 부식 다소 심함

2. P11 지점부 강박스 하부플랜지 볼트 체결 불량 : 1개

3. P11 지점부 힌지(절곡부) 내측 볼트 부식

4. P11 지점부 받침부근 하부플랜지 부식

5. P11~P12구간 강박스 외부 브라켓 볼트 등 녹 발생(초기 부식) : 거의 전개소

6. P12 지점부 하부플랜지 부식

7. P12 신축이음하부 조인트 받침 철판 부식 및 부분 용접누락

8. P12 신축이음(조인트) 하부 힌지트러스 핀 탈락(1개) 및 힌지트러스 부식

《 강박스 내부(내측)구간 》

9. P11 신축이음하부 조인트 받침 철판 부식

10. P11 신축이음하부 지점부 거더 위 등 비둘기배설물 오염

11. P11~P12구간 강박스 내부 비둘기배설물 오염 다수

12. P12 신축이음하부 거더단부측 비둘기 서식 및 배설물 오염

13. P12 지점부 받침(우측) 이동거리 지시 눈금자 지시 핀 탈락(일방향) : 1개소

14. P12 지점부 받침(좌측) 받침 편기 시공

- 현재 미끄럼판의 상태로 보아 정상작동되고 있는 것으로 보여 지나

동절기 및 하절기시 최대 이동량 지속관찰 필요.

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 1부. 끝.