홍지문터널 슬라브 하부 콘크리트 박락

□ 시설물 현황

시설명	종별	상태 등급	위 치	준공일	규 모				구 조 형 식	노 선 명
					터널고	차도폭	폭 계	연장
정릉	1종	B	종로구평창동~ 성북구정릉동	99.01.31	5.25	13.5 ×2열	13.5	1,657	AR	내부순환로
홍지문	1종	B	서대문구홍은동~ 종로구평창동	99.06.30	5.25	13.5 ×2열	13.5	1,893	AR	내부순환로

□ 홍지문터널 슬라브 하부 콘크리트 박락 경위

- 일    시 : 2014. 12. 11(목) 15:00경

- 위    치 : 홍지문터널 마장방향 750m 지점 3차로 슬라브 하부

- 박락개소 : 2개소 (13×24cm, 20×30cm)

- 박락형태 : 슬라브 하부 콘크리트 일부분이 박락되었으나, 조인트 이음부에 붙어

있어 천장에 매달린 상태로 발견

- 박락원인 : 박락된 부분이 장기간 노출된 형태로 매연과 먼지가 쌓여있는 상태를

보아 시공 당시 분리 타설로 예측됨

- 긴급조치 : 발견 즉시 홍지문터널관리사무소에서 제거 및 사업소 통보

□ 조치계획

- 2014년 시행중에 있는 홍지문터널 정밀안전진단용역(한국시설안전공단) 및 수락고가교외 4개소 정밀점검용역(한국건설품질연구원)회사로 하여금 홍지문터널 및 정릉터널 풍도 슬라브 하부(차도부) 및 벽체 박락에 대한 전수조사를 긴급히 실시하고 그 결과를 조속히 보고토록 조치를 취하고자 하며, 추후 보고서에도 별도로 수록하여 관리될 수 있도록 업무지시

- 2개의 용역회사 및 현재 보수작업 중에 있는“정릉터널외 1개소 보수공사”업체의 보수공사 중 터널 내 슬라브, 벽체 등 추가로 박락 예견(발생) 발견시 사업소 담당자에게 조속 통보 및 제거토록 조치

- 발견된 콘크리트 박락구간 2개소 및 전수조사에 따른 추가 콘크리트 박락부분에 대한 보수는 2015. 1. 1. 도로시설물(홍지문, 정릉터널) 이관부서인 서울시시설관리공단 도로시설처에 통보하여, 동절기가 지난 이후 보수가 될 수 있도록 조치

◇ 현황사진
콘크리트 박락 (25×30cm)	콘크리트 박락 (13×24cm)