품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 장안동 342-5, 7 오피스텔 신축공사                           점검일시: 2021.  9.  6.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 작성하며, 철근은 50톤당 작성하고, 누락된 자재(배수판, 창호, 유리, 타일 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 변경하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 작성관리 하기바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 창문틀 물끊기 시공 보완할 것. - 물끊기 단부 10㎜ 띄울 것. - 오염(벽체) 방지 목적 ○ 자재반입구는 콘크리트 타설 후 방수 시공할 것. - 누수방지, 크랙방지 ○ 계단 모서리 파손을 보수할 것. - 일반몰탈이 아닌 에폭시 몰탈(모체강도 이상)로 보수 후 마감재 시공 ○ 지하 집수정 주위 안전장치 설치할 것. - 지하 2개소를 안전장치하여 안전사고 방지	별첨 사진 참조