영동대교 보수공사 하자 내역(2006년 준공)

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
1	바닥판하면 바1-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1	파손 및 철근노출 0.27㎡ 철근방청+단면복구	0.33㎡
2	바닥판하면 바1-3	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	시공이음부 재료분리 0.05㎡ 단면보수	0.06㎡
3	바닥판하면 바1-4	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	시공이음부 파손 0.01㎡ 단면복구	0.02㎡
4	바닥판하면 바1-8	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 사균열 0.4m 주입보수	0.4m
5	바닥판하면 바1-9	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 사균열 1.9m 주입보수	1.9m
6	바닥판하면 바1-16	영동대교 본교	LC CB2~CB3	표면박리 0.24㎡ 단면보수	0.29㎡
7	바닥판하면 바1-18	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	시공이음부 마감불량 0.3㎡ 단면보수	0.36㎡
8	바닥판하면 바1-19	영동대교 본교	RC CB1~CB2	표면박리 8.4㎡ 단면보수	10.08㎡
9	바닥판하면 바1-20	영동대교 본교	LC CB3~CB4	0.2mm 횡균열 1.2m 표면처리	0.3㎡
10	바닥판하면 바1-21	영동대교 본교	LC CB3~CB4	0.2mm 횡균열 0.6m 표면처리	0.15㎡
11	바닥판하면 바1-26	영동대교 본교	G1~G2 CB4~CB5	균열부백태 0.06㎡ 표면처리	0.08㎡
12	바닥판하면 바1-27	영동대교 본교	G1~G2 CB4~CB5	균열부백태 0.28㎡ 표면처리	0.34㎡
13	바닥판하면 바1-35	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	균열부백태 0.05㎡ 표면처리	0.06㎡
14	바닥판하면 바1-36	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
15	바닥판하면 바1-37	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB6	시공이음부 마감불량 0.6㎡ 단면보수	0.72㎡
16	바닥판하면 바1-39	영동대교 본교	G1~G2 CB6~CB7	시공이음부 마감불량 1.2㎡ 단면보수	1.44㎡
17	바닥판하면 바1-42	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.3mm 횡균열 0.5m 주입보수	0.5m
18	바닥판하면 바1-43	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.3mm 횡균열 2.0m 주입보수	2.0m
19	바닥판하면 바1-44	영동대교 본교	LC CB6~7 CB8~9	배수관 주변 백태 0.18㎡(2개소) 표면처리	0.22㎡
20	바닥판하면 바1-45	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	시공이음부 마감불량 1.35㎡ 단면보수	1.62㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
21	바닥판하면 바1-46	영동대교 본교	G5~G6 CB8~CB9	0.3mm 보수부 재균열 4.0m(2개소) 주입보수	4.0m
22	바닥판하면 바1-47	영동대교 본교	LC CB5~CB6	배수관 주변 백태 0.09㎡ 표면처리	0.11㎡
23	바닥판하면 바1-48	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	시공이음부 마감불량 0.9㎡ 단면보수	1.08㎡
24	바닥판하면 바1-49	영동대교 본교	RC CB6~7 CB8~9	배수관 주변 백태 0.18㎡(2개소) 표면처리	0.22㎡
25	바닥판하면 바2-1	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 보수부 재균열 3.6m(2개소) 주입보수	3.6m
26	바닥판하면 바2-7	영동대교 본교	G5~G6 CB2~CB5	0.2mm 보수부 재균열 32.0m(8개소) 표면처리	8.0㎡
27	바닥판하면 바2-10	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 2.0m 표면처리	0.5㎡
28	바닥판하면 바2-17	영동대교 본교	G5~G6 CB8~CB9	0.2mm 횡균열 3.5m 표면처리	0.88㎡
29	바닥판하면 바2-18	영동대교 본교	G5~G6 CB8~CB9	0.2mm 횡균열 2.0m 표면처리	0.5㎡
30	바닥판하면 바3-6	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.1mm 보수부 재균열 2.2m 표면처리	0.55㎡
31	바닥판하면 바3-10	영동대교 본교	RC CB1~CB2	철근노출 0.03㎡ 철근방청+단면복구	0.04㎡
32	바닥판하면 바3-11	영동대교 본교	RC CB3~CB4	철근노출 0.04㎡ 철근방청+단면복구	0.05㎡
33	바닥판하면 바3-17	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	0.1mm 보수부 재균열 4.5m 표면처리	1.13㎡
34	바닥판하면 바4-11	영동대교 본교	G5~G6 CB3~CB4	0.1mm 횡균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
35	바닥판하면 바4-12	영동대교 본교	G5~G6 CB3~CB4	0.1mm 횡균열 0.6m 표면처리	0.15㎡
36	바닥판하면 바4-13	영동대교 본교	G5~G6 CB3~CB4	0.1mm 횡균열 1.5m 표면처리	0.36㎡
37	바닥판하면 바4-14	영동대교 본교	G5~G6 CB3~CB4	0.1mm 횡균열 2.0m 표면처리	0.5㎡
38	바닥판하면 바4-15	영동대교 본교	G5~G6 CB4~CB5	0.2mm 횡균열 0.5m 표면처리	0.16㎡
39	바닥판하면 바4-16	영동대교 본교	G5~G6 CB4~CB5	0.2mm 횡균열 0.7m 표면처리	0.18㎡
40	바닥판하면 바4-17	영동대교 본교	G5~G6 CB4~CB5	0.2mm 횡균열 1.2m 표면처리	0.3㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
41	바닥판하면 바4-18	영동대교 본교	G5~G6 CB4~CB5	0.2mm 횡균열 0.3m 표면처리	0.08㎡
42	바닥판하면 바4-19	영동대교 본교	LC CB5	콘크리트 박리 2.0㎡ 단면보수	2.4㎡
43	바닥판하면 바4-20	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 횡균열 1.5m 표면처리	0.36㎡
44	바닥판하면 바4-31	영동대교 본교	LC CB6~CB7	0.2mm 횡균열 2.0m(2개소) 표면처리	0.5㎡
45	바닥판하면 바4-36	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.2mm 횡균열 1.6m(2개소) 표면처리	0.4㎡
46	바닥판하면 바4-37	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	콘크리트 박리 1.2㎡ 단면보수	1.44㎡
47	바닥판하면 바4-43	영동대교 본교	LC CB3	콘크리트 박리 1.0㎡ 단면보수	1.2㎡
48	바닥판하면 바5-1	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.3mm 보수부 재균열 7.5m(5개소) 주입보수	7.5m
49	바닥판하면 바5-8	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.2mm 횡균열 5.0m(2개소) 표면처리	1.25㎡
50	바닥판하면 바5-9	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	0.3mm 횡균열 4.0m(4개소) 주입보수	4.0m
51	바닥판하면 바5-10	영동대교 본교	RC CB2~CB3	0.3mm 횡균열 4.8m(8개소) 주입보수	4.8m
52	바닥판하면 바5-11	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	0.2mm 횡균열 16.0m(10개소) 표면처리	4.0㎡
53	바닥판하면 바5-13	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	망상균열부 백태 2.4㎡ 표면처리	2.88㎡
54	바닥판하면 바5-28	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 3.0m 표면처리	0.75㎡
55	바닥판하면 바5-29	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
56	바닥판하면 바5-30	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 3.0m 표면처리	0.75㎡
57	바닥판하면 바5-44	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	0.2mm 횡균열 3.0m 표면처리	0.75㎡
58	바닥판하면 바5-45	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	망상균열 12.0㎡ 표면처리	14.4㎡
59	바닥판하면 바6-1	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.3mm 횡균열 2.4m(2개소) 주입보수	2.4m
60	바닥판하면 바6-2	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.3mm 횡균열 5.0m(5개소) 주입보수	5.0m

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
61	바닥판하면 바6-7	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 보수부 재균열 3.0m 주입보수	3.0m
62	바닥판하면 바6-8	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 보수부 재균열 2.0m(2개소) 주입보수	2.0m
63	바닥판하면 바6-9	영동대교 본교	LC CB1~CB2	0.2mm 횡균열 10.0m(10개소) 표면처리	2.5㎡
64	바닥판하면 바6-10	영동대교 본교	G5~G6 CB2~CB3	0.3mm 보수부 재균열 18.0m(9개소) 주입보수	18.0m
65	바닥판하면 바6-11	영동대교 본교	LC CB2~CB3	0.2mm 횡균열 5.0m(5개소) 표면처리	1.25㎡
66	바닥판하면 바6-14	영동대교 본교	LC CB3~CB4	0.2mm 횡균열 11.0m(11개소) 표면처리	2.75㎡
67	바닥판하면 바6-15	영동대교 본교	G5~G6 CB3~CB4	0.3mm 횡균열 2.0m 주입보수	2.0m
68	바닥판하면 바6-17	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	망상균열 18.0㎡ 표면처리	21.6㎡
69	바닥판하면 바6-18	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	망상균열 18.0㎡ 표면처리	21.6㎡
70	바닥판하면 바6-19	영동대교 본교	RC CB2~CB4	0.2mm 횡균열 12.0m(12개소) 표면처리	3.0㎡
71	바닥판하면 바6-20	영동대교 본교	RC CB3~CB4	철근노출 0.1㎡ 철근방청+단면복구	0.12㎡
72	바닥판하면 바6-23	영동대교 본교	G1~G2 CB4~CB5	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
73	바닥판하면 바6-30	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB6	재료분리 0.04㎡ 단면보수	0.05㎡
74	바닥판하면 바6-31	영동대교 본교	RC CB5~CB6	0.3mm 횡균열 1.0m 주입보수	1.0m
75	바닥판하면 바6-35	영동대교 본교	RC CB6~CB7	망상균열 6.5㎡ 표면처리	7.8㎡
76	바닥판하면 바6-36	영동대교 본교	RC CB6~CB7	0.3mm 횡균열 1.0m 주입보수	1.0m
77	바닥판하면 바6-37	영동대교 본교	RC CB6~CB7	0.3mm 횡균열 0.7m 주입보수	0.7m
78	바닥판하면 바6-38	영동대교 본교	RC CB6~CB7	0.2mm 횡균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
79	바닥판하면 바6-39	영동대교 본교	G1~G2 CB6~CB8	망상균열 18.0㎡ 표면처리	21.6㎡
80	바닥판하면 바6-51	영동대교 본교	LC CB4~CB5	0.2mm 횡균열 8.0m(8개소) 표면처리	2.0㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
81	바닥판하면 바7-1	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.3mm 횡균열 1.0m 주입보수	1.0m
82	바닥판하면 바7-2	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.3mm 횡균열 0.5m 주입보수	0.5m
83	바닥판하면 바7-3	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.3mm 횡균열 0.8m 주입보수	0.8m
84	바닥판하면 바7-4	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.2mm 횡균열 0.5m 표면처리	0.16㎡
85	바닥판하면 바7-5	영동대교 본교	RC CB2	0.2mm 횡균열 0.7m 표면처리	0.18㎡
86	바닥판하면 바7-6	영동대교 본교	RC CB2~CB3	0.3mm 횡균열 1.0m 주입보수	1.0m
87	바닥판하면 바7-34	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	0.2mm 횡균열 2.0m(4개소) 표면처리	0.5㎡
88	바닥판하면 바7-35	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	0.2mm 횡균열 3.0m(3개소) 표면처리	1.5㎡
89	바닥판하면 바7-36	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	0.2mm 횡균열 1.5m(3개소) 표면처리	0.38㎡
90	바닥판하면 바7-37	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB9	망상균열 20.0㎡ 표면처리	24.0㎡
91	바닥판하면 바7-41	영동대교 본교	G1~G2 CB7	망상균열 2.4㎡ 표면처리	2.88㎡
92	바닥판하면 바7-42	영동대교 본교	G1~G2 CB8	망상균열 2.88㎡ 표면처리	3.46㎡
93	바닥판하면 바7-44	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	백태 0.65㎡ 표면처리	0.78㎡
94	바닥판하면 바8-8	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 횡균열 10.5m(7개소) 주입보수	10.5m
95	바닥판하면 바8-9	영동대교 본교	LC CB1~CB2	0.3mm 보수부 재균열 9.0m(9개소) 주입보수	9.0m
96	바닥판하면 바8-14	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	망상균열부 백태 1.0㎡ 표면처리	1.2㎡
97	바닥판하면 바8-15	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	망상균열 3.2㎡ 표면처리	3.84㎡
98	바닥판하면 바8-19	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 횡균열 12.0m(8개소) 주입보수	12.0m
99	바닥판하면 바8-26	영동대교 본교	G1~G2 CB4	망상균열 1.0㎡ 표면처리	1.2㎡
100	바닥판하면 바8-34	영동대교 본교	G5~G6 CB4~CB5	균열부백태 0.03㎡ 표면처리	0.04㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
101	바닥판하면 바8-39	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB6	망상균열부 백태 1.5㎡ 표면처리	1.8㎡
102	바닥판하면 바8-43	영동대교 본교	G1~G2 CB6~CB7	망상균열 12.0㎡ 표면처리	14.4㎡
103	바닥판하면 바8-44	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	망상균열 24.0㎡ 표면처리	28.8㎡
104	바닥판하면 바8-45	영동대교 본교	RC CB5 CB8	망상균열 13.0㎡ 표면처리	15.6㎡
105	바닥판하면 바8-48	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
106	바닥판하면 바9-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	망상균열 8.0㎡ 표면처리	9.6㎡
107	바닥판하면 바9-13	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	망상균열 18.0㎡ 표면처리	21.6㎡
108	바닥판하면 바9-14	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	망상균열 24.2㎡ 표면처리	29.04㎡
109	바닥판하면 바9-20	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB6	망상균열 16.5㎡ 표면처리	19.8㎡
110	바닥판하면 바9-22	영동대교 본교	G1~G2 CB6~CB7	망상균열 18.0㎡ 표면처리	21.6㎡
111	바닥판하면 바9-23	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	망상균열 7.0㎡ 표면처리	8.4㎡
112	바닥판하면 바9-26	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	0.2mm 종균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
113	바닥판하면 바10-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
114	바닥판하면 바10-2	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	균열부백태 0.25㎡(5개소) 표면처리	0.3㎡
115	바닥판하면 바10-3	영동대교 본교	G1~G2 CB2	망상균열 3.08㎡ 표면처리	3.7㎡
116	바닥판하면 바10-13	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	균열부백태 0.08㎡ 표면처리	0.1㎡
117	바닥판하면 바10-29	영동대교 본교	G1~G2 CB3	망상균열 1.32㎡ 표면처리	1.59㎡
118	바닥판하면 바10-30	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	재료분리 0.09㎡ 단면보수	0.11㎡
119	바닥판하면 바10-31	영동대교 본교	G1~G2 CB4	망상균열 1.76㎡ 표면처리	2.12㎡
120	바닥판하면 바10-32	영동대교 본교	G1~G2 CB5	망상균열 2.0㎡ 표면처리	2.4㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
121	바닥판하면 바10-35	영동대교 본교	G1~G2 CB6	망상균열 1.32㎡ 표면처리	1.59㎡
122	바닥판하면 바10-41	영동대교 본교	G1~G2 CB7	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
123	바닥판하면 바10-46	영동대교 본교	G1~G2 CB8	망상균열 2.0㎡ 표면처리	2.4㎡
124	바닥판하면 바10-56	영동대교 본교	G5~G6 CB8~CB9	균열부백태 0.15㎡(3개소) 표면처리	0.18㎡
125	바닥판하면 바10-57	영동대교 본교	G5~G6 CB8~CB9	균열부백태 0.07㎡ 표면처리	0.09㎡
126	바닥판하면 바11-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	망상균열 12.25㎡ 표면처리	14.7㎡
127	바닥판하면 바11-6	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 보수부 재균열 4.0m 주입보수	4.0m
128	바닥판하면 바11-7	영동대교 본교	G1~G2 CB2	망상균열 2.4㎡ 표면처리	2.88㎡
129	바닥판하면 바11-13	영동대교 본교	G1~G2 CB3	망상균열 2.4㎡ 표면처리	2.88㎡
130	바닥판하면 바11-25	영동대교 본교	G1~G2 CB4~CB5	재료분리 0.7㎡ 표면처리	0.74㎡
131	바닥판하면 바11-26	영동대교 본교	G1~G2 CB4	망상균열 4.8㎡ 표면처리	5.75㎡
132	바닥판하면 바11-27	영동대교 본교	G1~G2 CB5	망상균열 4.0㎡ 표면처리	4.8㎡
133	바닥판하면 바11-30	영동대교 본교	G5~G6 CB4~CB5	0.2mm 횡균열 1.5m 표면처리	0.38㎡
134	바닥판하면 바11-38	영동대교 본교	G1~G2 CB6	망상균열 0.4㎡ 표면처리	0.48㎡
135	바닥판하면 바11-44	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 1.2m 표면처리	0.3㎡
136	바닥판하면 바11-45	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 2.4m(3개소) 표면처리	0.6㎡
137	바닥판하면 바11-46	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.3mm 횡균열 4.0m 주입보수	4.0m
138	바닥판하면 바11-47	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.2mm 횡균열 10.5m(3개소) 표면처리	2.63㎡
139	바닥판하면 바11-57	영동대교 본교	G1~G2 CB7	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
140	바닥판하면 바11-58	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	0.2mm 횡균열 12.0m(15개소) 표면처리	3.0㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
141	바닥판하면 바11-59	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	망상균열 4.0㎡ 표면처리	4.8㎡
142	바닥판하면 바11-66	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	콘크리트 박리 0.36㎡ 단면보수	0.44㎡
143	바닥판하면 바11-67	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	0.3mm 횡균열 0.8m 주입보수	0.8m
144	바닥판하면 바12-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	망상균열 4.4㎡ 표면처리	5.28㎡
145	바닥판하면 바12-4	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	백태 0.03㎡ 표면처리	0.04㎡
146	바닥판하면 바12-5	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	0.2mm 횡균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
147	바닥판하면 바12-6	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	0.3mm 횡균열 0.7m 주입보수	0.7m
148	바닥판하면 바12-7	영동대교 본교	G1~G2 CB2	망상균열 4.0㎡ 표면처리	4.8㎡
149	바닥판하면 바12-14	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 횡균열 10.0m(5개소) 주입보수	10.0m
150	바닥판하면 바12-15	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.2mm 횡균열 6.0m(3개소) 표면처리	1.5㎡
151	바닥판하면 바12-16	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 횡균열 0.3m 주입보수	0.3m
152	바닥판하면 바12-17	영동대교 본교	G5~G6 CB2~CB3	0.3mm 횡균열 2.0m 주입보수	2.0m
153	바닥판하면 바12-23	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	망상균열 10.0㎡ 표면처리	12.0㎡
154	바닥판하면 바12-24	영동대교 본교	G1~G2 CB3	망상균열 1.76㎡ 표면처리	2.12㎡
155	바닥판하면 바12-25	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	망상균열 12.0㎡ 표면처리	14.4㎡
156	바닥판하면 바12-32	영동대교 본교	G1~G2 CB4~CB5	망상균열 12.0㎡ 표면처리	14.4㎡
157	바닥판하면 바12-33	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB6	망상균열 8.0㎡ 표면처리	9.6㎡
158	바닥판하면 바12-34	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB6	박리 4.4㎡ 단면보수	5.28㎡
159	바닥판하면 바12-35	영동대교 본교	G1~G2 CB6	망상균열 4.4㎡ 표면처리	5.28㎡
160	바닥판하면 바12-55	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 1.0m 표면처리	0.25㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
161	바닥판하면 바12-56	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
162	바닥판하면 바12-57	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
163	바닥판하면 바12-58	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 0.6m 표면처리	0.15㎡
164	바닥판하면 바12-59	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 0.7m 표면처리	0.18㎡
165	바닥판하면 바12-60	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
166	바닥판하면 바12-61	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 횡균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
167	바닥판하면 바12-62	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 횡균열 0.5m 표면처리	0.13㎡
168	바닥판하면 바12-63	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 1.3m 표면처리	0.33㎡
169	바닥판하면 바12-64	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 1.2m 표면처리	0.3㎡
170	바닥판하면 바12-65	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
171	바닥판하면 바12-66	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 1.1m 표면처리	0.28㎡
172	바닥판하면 바12-67	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
173	바닥판하면 바12-68	영동대교 본교	G5~G6 CB5~CB6	0.2mm 보수부 재균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
174	바닥판하면 바12-69	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
175	바닥판하면 바12-70	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
176	바닥판하면 바12-71	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 1.1m 표면처리	0.28㎡
177	바닥판하면 바12-72	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 0.9m 표면처리	0.23㎡
178	바닥판하면 바12-73	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 0.5m 표면처리	0.13㎡
179	바닥판하면 바12-74	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 0.6m 표면처리	0.15㎡
180	바닥판하면 바12-75	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 횡균열 1.0m 표면처리	0.25㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
181	바닥판하면 바12-76	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 0.7m 표면처리	0.18㎡
182	바닥판하면 바12-77	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 0.6m 표면처리	0.15㎡
183	바닥판하면 바12-78	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 0.6m 표면처리	0.15㎡
184	바닥판하면 바12-79	영동대교 본교	G5~G6 CB6~CB7	0.2mm 보수부 재균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
185	바닥판하면 바12-80	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.2mm 보수부 재균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
186	바닥판하면 바12-81	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.2mm 보수부 재균열 0.6m 표면처리	0.15㎡
187	바닥판하면 바12-82	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.2mm 횡균열 0.7m 표면처리 (0.18㎡)	0.18㎡
188	바닥판하면 바12-83	영동대교 본교	G5~G6 CB7~CB8	0.2mm 보수부 재균열 0.8m 표면처리	0.2㎡
189	바닥판하면 바13-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1	망상균열 2.2㎡ 표면처리	2.64㎡
190	바닥판하면 바13-10	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	표면박리 2.16㎡ 단면보수	2.6㎡
191	바닥판하면 바13-11	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	표면박리 1.08㎡ 단면보수	1.3㎡
192	바닥판하면 바13-15	영동대교 본교	G1~G2 CB5	망상균열 8.0㎡ 표면처리	9.6㎡
193	바닥판하면 바13-16	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB6	망상균열 12.0㎡ 표면처리	14.4㎡
194	바닥판하면 바13-19	영동대교 본교	G1~G2 CB6~CB7	망상균열 10.0㎡ 표면처리	12.0㎡
195	바닥판하면 바13-20	영동대교 본교	G1~G2 CB7	망상균열 8.0㎡ 표면처리	9.6㎡
196	바닥판하면 바13-21	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	망상균열 24.0㎡ 표면처리	28.8㎡
197	바닥판하면 바13-24	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	망상균열 8.0㎡ 표면처리	9.6㎡
198	바닥판하면 바14-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	망상균열 20.0㎡ 표면처리	24.0㎡
199	바닥판하면 바14-5	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	망상균열 4.0㎡ 표면처리	4.8㎡
200	바닥판하면 바14-6	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	0.3mm 횡균열 3.0m(3개소) 주입보수	3.0m

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
201	바닥판하면 바14-8	영동대교 본교	G1~G2 CB2	망상균열 1.76㎡ 표면처리	2.12㎡
202	바닥판하면 바14-10	영동대교 본교	G1~G2 CB2~CB3	망상균열 5.0㎡ 표면처리	6.0㎡
203	바닥판하면 바14-22	영동대교 본교	G1~G2 CB3	망상균열 4.0㎡ 표면처리	4.8㎡
204	바닥판하면 바14-23	영동대교 본교	G1~G2 CB4	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
205	바닥판하면 바14-24	영동대교 본교	G1~G2 CB5	망상균열 4.6㎡ 표면처리	5.52㎡
206	바닥판하면 바14-41	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB8	망상균열 48.0㎡ 표면처리	57.6㎡
207	바닥판하면 바14-53	영동대교 본교	G5~G6 CB8	망상균열 2.0㎡ 표면처리	2.4㎡
208	바닥판하면 바14-59	영동대교 본교	G1~G2 CB8	망상균열 4.4㎡ 표면처리	5.28㎡
209	바닥판하면 바14-60	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
210	바닥판하면 바15-1	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	망상균열 1.25㎡ 표면처리	1.5㎡
211	바닥판하면 바15-3	영동대교 본교	G1~G2 CB2	망상균열 1.32㎡ 표면처리	1.59㎡
212	바닥판하면 바15-12	영동대교 본교	G5~G6 CB2	망상균열 4.0㎡ 표면처리	4.8㎡
213	바닥판하면 바15-13	영동대교 본교	G5~G6 CB2~CB3	콘크리트 박리 0.5㎡ 단면보수	0.6㎡
214	바닥판하면 바15-14	영동대교 본교	G5~G6 CB2~CB3	0.3mm 횡균열 3.0m(3개소) 주입보수	3.0m
215	바닥판하면 바15-18	영동대교 본교	G1~G2 CB3	망상균열 4.0㎡ 표면처리	4.8㎡
216	바닥판하면 바15-20	영동대교 본교	G1~G2 CB3~CB4	망상균열 2.4㎡ 표면처리	2.88㎡
217	바닥판하면 바15-23	영동대교 본교	G1~G2 CB4	망상균열 4.4㎡ 표면처리	5.28㎡
218	바닥판하면 바15-27	영동대교 본교	G5~G6 CB3	망상균열 6.0㎡ 표면처리	7.2㎡
219	바닥판하면 바15-28	영동대교 본교	G5~G6 CB3~CB4	0.2mm 횡균열 4.0m(4개소) 표면처리	1.0㎡
220	바닥판하면 바16-4	영동대교 본교	G5~G6 CB1~CB2	균열부백태 0.12㎡ 표면처리	0.15㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
221	바닥판하면 바16-10	영동대교 본교	G1~G2 CB4~CB5	균열부백태 0.1㎡ 표면처리	0.12㎡
222	바닥판하면 바16-16	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	균열부백태 0.06㎡ 표면처리	0.08㎡
223	바닥판하면 바16-22	영동대교 본교	RC CB8~CB7	0.2mm 횡균열 8.4m(7개소) 표면처리	2.1㎡
224	바닥판하면 바16-24	영동대교 본교	G1~G2 CB8~CB9	망상균열 5.25㎡ 표면처리	6.3㎡
225	바닥판하면 바16-25	영동대교 본교	LC CB7~CB9	0.2mm 횡균열 7.2m(12개소) 표면처리	1.8㎡
226	바닥판하면 바17-1	영동대교 본교	RC CB1~CB2	0.2mm 횡균열 6.0m(5개소) 표면처리	1.5㎡
227	바닥판하면 바17-2	영동대교 본교	G1~G2 CB1~CB2	망상균열 28.0㎡ 표면처리	33.6㎡
228	바닥판하면 바17-6	영동대교 본교	LC CB1~CB3	0.2mm 횡균열 9.0m(15개소) 표면처리	2.25㎡
229	바닥판하면 바17-12	영동대교 본교	G1~G2 CB5~CB7	망상균열 45.5㎡ 표면처리	54.6㎡
230	바닥판하면 바17-15	영동대교 본교	G1~G2 CB7~CB8	콘크리트 박리 2.25㎡ 단면보수	2.7㎡

세부작업요청 내역

연번	손상번호	시설명	작업요청 위치	작업요청 내역	보수물량	비고
1	본교 P2-13	영동대교 본교	C1 우물통 기초 배면	0.1mm 수직균열 2.4m(2개소) 표면처리	0.6㎡
2	본교 P2-14	영동대교 본교	C1 우물통 기초 배면	0.2mm 수직균열 4.5m(3개소) 표면처리	1.13㎡
3	본교 P2-15	영동대교 본교	C1 우물통 기초 배면	0.2mm 수직균열 1.0m 표면처리	0.25㎡
4	본교 P3-7	영동대교 본교	C2 우물통 기초 배면	콘크리트 파손 1.0㎡ 단면복구	1.2㎡
5	본교 P4-5	영동대교 본교	C2 우물통 기초 배면	콘크리트 파손 1.0㎡ 단면복구	1.2㎡
6	본교 P4-6	영동대교 본교	C1 우물통 기초 배면	0.3mm 수직균열 1.0m 주입보수	1.0m
7	본교 P5-20	영동대교 본교	C2 우물통 기초 배면	콘크리트 파손 1.0㎡ 단면복구	1.2㎡
8	본교 P5-21	영동대교 본교	C2 우물통 기초 배면	망상균열 2.0㎡ 표면처리	2.4㎡
9	본교 P6-11	영동대교 본교	C1 우물통 기초 정면	콘크리트 파손 0.18㎡(2개소) 단면복구	0.22㎡
10	본교 P6-38	영동대교 본교	C2 우물통 기초 정면	콘크리트 파손 2.0㎡ 단면복구	2.4㎡
11	본교 P7-6	영동대교 본교	C2 우물통 기초 배면	콘크리트 파손 0.75㎡ 단면복구	0.9㎡
12	본교 P7-8	영동대교 본교	C1 우물통 기초 배면	콘크리트 파손 0.15㎡ 단면복구	0.18㎡
13	본교 P10-5	영동대교 본교	C1 우물통 기초 배면	콘크리트 박리 0.05㎡ 단면보수	0.06㎡
14	본교 P10-6	영동대교 본교	C1 우물통 기초 배면	콘크리트 파손 1.0㎡ 단면복구	1.2㎡