아스팔트포장 두께검측 위치

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.6

NO.7

NO.8

NO.5

현황사진 (화곡터널1)

NO.1 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.7㎝)

NO.2 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.8㎝)

현황사진 (화곡터널2)

NO.3 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.0㎝)

NO.4 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.8㎝)

현황사진 (화곡터널3)

NO.5 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.0㎝)

NO.6 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.5㎝)

현황사진 (화곡터널4)

NO.7 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.7㎝)

NO.8 절삭 후 아스콘 두께 (T=5.5㎝)

아스팔트 두께 산출

1) 화곡터널(화곡역 → 까치산역)

5.0

5.7

5.8

5.8

5.0

5.0

두께 산출 = (5.0 + 5.7 + 5.8 + 5.0 + 5.8 + 5.0) / 6 = 5.3㎝

아스콘 물량 산출 = 6.8 × 423.6 × 0.053 × 2.35 × 1.02 = 365ton

2) 화곡터널(까치산역 → 화곡역)

5.0

5.5

5.7

5.5

5.0

5.0

두께 산출 = (5.0 + 5.0 + 5.5 + 5.7 + 5.5 + 5.0) / 6 = 5.2㎝

아스콘 물량 산출 = 6.8 × 449.8 × 0.052 × 2.35 × 1.02 = 380ton

※ 화곡터널 아스콘 총물량 = 365ton + 380ton = 745ton