서강대교 점검결과 및 조치계획

구분	점검구간	지적사항	조치방안	비고
주치의 & 교 량 관리팀	P25	BOX 정착단 콘크리트 박리 및 망상균열	일상유지보수공사로 정비 예정	사진1
	하류측 박스	내부 점검등 불량	서부도로사업소에 정비 요청	사진2
	본교 보도부(하류)	CCTV 전선관 처짐 및 고정볼트 부식	소방방재본부(재난대응과) 유선통보	사진3
		난간 포스트 및 레일 파손	일상유지보수공사로 정비 예정	사진4
		연석부 콘크리트 박리 및 박락	일상유지보수공사로 정비 예정	사진5
	전망대(하류)	목재데크 들뜸 및 파손, 볼트 탈락	일상유지보수공사로 정비 예정	사진6
교 량 기획팀	P24	교면포장 망상균열(3차로)	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진7
	전망대(상류)	목재데크 볼트 유지력 상실	일상유지보수공사로 정비 예정	사진8
	P14	콘크리트 연석 박리 박락	일상유지보수공사로 정비 예정	사진9
특 수 교량팀	닐센아치 상류 상·하부	P9 아치입구 콘크리트 잔재	일상유지보수공사로 정비 예정	사진10
		P9~P8 아치구간에 PVC관 방치	일상유지보수공사로 정비 예정	사진11
		P9 점검사다리구간 강박스 도장 박리	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진12
		P9 강박스 하면 도장 부식 및 박리	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진13
		P9~P8간 강바닥판 누수로 도장 부식	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진14
		P9~P8 SPLICE 이음새 우수유입	일상유지보수공사로 정비 예정	사진15
강구조 교량팀	아치리브 P8	내부 점검등 덮개 탈락	서부도로사업소에 정비 요청	사진16
	보강거더 P8	내부 점검등 탈락	서부도로사업소에 정비 요청	사진17
	CB10~11	현장이음부 볼트 탈락	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진18
	CB5~6	현장이음부 부식	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진19
	CB4~5	현장이음부 부식	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진20
	CB3~4	현장이음부 누수흔적 및 부식	‘16년 보수공사로 정비 예정	사진21
	CB2~3	점검사다리 탈락	일상유지보수공사로 정비 예정	사진22
	P8	신축이음부 하부 누수 흔적	일상유지보수공사로 정비 예정	사진23
강 남 일 반 교량팀	A램프	박스 초입 전선관 난립으로 점검 출입 불편	일상유지보수공사로 정비 예정	사진24
		P5신축이음 후타재 파손	일상유지보수공사로 정비 예정	사진25
	B램프	박스내부 비둘기 사체 방치	일상유지보수공사로 정비 예정	사진26
		PB3~4B12 박스내부등 부점등	서부도로사업소에 정비 요청	사진27
		P5-B1 씰링 고무 탈락	일상유지보수공사로 정비 예정	사진28
		비둘기 오염물질 퇴적	일상유지보수공사로 정비 예정	사진29
강 북 일 반 교량팀	접속교	교면포장 균열, 백태 파손 등	일상유지보수공사로 정비 예정	사진30
	P13	방음벽 난간 고정 볼트, 너트 탈락	일상유지보수공사로 정비 예정	사진31
	P12	신축이음후타재 파손	일상유지보수공사로 정비 예정	사진32
	옹벽구간	전선단락 및 방치 등	일상유지보수공사로 정비 예정	사진33
	P6	거더하부 스프라이스구간 볼트 녹발생	일상유지보수공사로 정비 예정	사진34
	접P11~13	강재거더 스프라이스부 도장 박락, 박리등	일상유지보수공사로 정비 예정	사진35
	P5	보도 절단면 균열 발생 등	일상유지보수공사로 정비 예정	사진36
기 술 점검팀	SEG8,10,11~16	BOX 내부 점검등 부점등	서부도로사업소에 정비 요청	사진37
	P9	신축이음부 누수로 인한 오염	일상유지보수공사로 정비 예정	사진38
	P9~P24	교량받침몰탈 시공이음부 균열	일상유지보수공사로 정비 예정	사진39
	P9~P20	중앙분리대 바닥판 하면 백태	일상유지보수공사로 정비 예정	사진40
	상류측 전망대	전망대 하면 누수로 인한 백태	일상유지보수공사로 정비 예정	사진41
	P21~P25	바닥판하면 보수시 잔여물 낙하위험	일상유지보수공사로 정비 예정	사진42

붙임 : 점검사진 1부.  끝.

점  검  사  진

사진1	박스정착단 콘크리트 박리 및 망상균열	사진2	내부 점검등 불량

사진3	통신관 처짐 및 고정볼트 부식	사진4	난간 포스트 및 레일 파손

사진5	연석 콘크리트 박리·박락	사진6	목재데크 들뜸 및 파손, 볼트 탈락

사진7	교면포장 망상균열 (P24, 3차로)	사진8	프레임 – 목재데크 간 나사못 유지력 상실

사진9	콘크리트 연석 박리·박락(P14)	사진10	P9 아치입구 콘크리트 박락 탈락

사진11	P9~P8 아치구간에 PVC관 방치	사진12	P9 점검사다리구간 강박스 도장 박리

사진13	P9 강박스 하면 도장 부식 및 박리	사진14	P9~P8간 강박닥판 누수로 도장 부식

사진15	P9~P8 박스내부 누수로 바닥판에 체수	사진16	아치리브 내부 P8 점검등 덮개 탈락

사진17	보강거더 P8 점검등 탈락	사진18	강바닥판 CB10~11 현장이음부 볼트 탈락

사진19	강바닥판 CB5~6 현장이음부 부식	사진20	강바닥판 CB4~5 현장이음부 부식

사진21	강바닥판 CB3~4 현장이음부 누수흔적 및 부식	사진22	강바닥판 CB2~3 점검사다리 탈락

사진23	P8 신축이음부 하부 누수 흔적	사진24	A램프 박스입구 초입 전선관 난립

사진25	램프A P5신축이음 후타재 파손	사진26	B램프 박스구간내 비둘기 사체및오염

사진27	PB3~4B12 박스내부등 부점등	사진28	P5-B1 씰링 고무 탈락

사진29	램프B 비둘기 오염물질 퇴적	사진30	교면포장 균열, 백태파손 등

사진31	방음벽 난간 고정 볼트, 너트 탈락	사진32	신축이음후타재 파손

사진33	옹벽구간(신촌방향) 전선단락 및 방치 등	사진34	거더하부 스프라이스구간 볼트 녹발생

사진35	강재거더 스프라이스부 도장 박락, 박리등	사진36	보도 절단면 균열 발생 등

사진37	BOX내부 점검등 부점등	사진38	신축이음부 누수로 인한 오염

사진39	일방향가동단 교량받침몰탈 균열	사진40	중앙분리대 바닥판하면 누수로 인한 백태

사진41	전망대하면 누수로 인한 백태	사진42	보수공사시 잔재물 낙하위험