성산대교 외 1개소 정밀점검용역

성산대교

정밀점검보고서

2013. 11.

	서울특별시강서도로사업소
	(주)한국시설안전연구원

7.3.1 본선 유지관리 대상 및 수량

【표 7.37】본선 유지관리 대상 및 수량

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
교면포장	ASP 균열
	ASP 망상균열, 포트홀, 소성변형, 파손(교면수용출)	㎡	700.37/17	교면방수 후 재포장	1	우선보수
	ASP 망상균열, 포트홀, 소성변형, 파손(교면수용출)
	바닥도색 도장박락
난간	부식, 도장박리
	이탈/변형/파손
	지주덮개 누락
	변형
연석	균열(Cw＜0.3)
	균열(Cw≥0.3)
	파손, 열화, 박락
바닥판하면	균열(Cw＜0.3)
	망상균열Ⅱ
	망상균열Ⅲ
	망상균열Ⅳ
	박리, 박락, 재분, 파손, 누수등
	보수재 박리, 박락
	망상균열Ⅲ	㎡	288.0/26	FRP 등 보강재 보강	2
	망상균열Ⅳ
	박리, 박락, 재분, 파손, 누수등
	보수재 박리, 박락
	거푸집 미제거
	송수관 보호판넬 손상
아치 거더 내부	누수, 부식
	체수
	도장박리
	조류배설물, 이물질 퇴적
	용접누락, 불량

【표 7.37】본선 유지관리 대상 및 수량(계속)

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
아치 수직브레이싱	수직브레이싱 손상, 변형, 길이부족	ea
	절단	ea
	볼트체결 불량, 누락	ea
	천공오류	ea
	거셋판 단면결손	㎡
	모재절단	m
아치 바닥틀 (세로보)	부식, 누수(흔적)	㎡
	거셋판 손상	ea
	세로보, 가로보 손상	ea
	용접누락 및 불량	ea
	브레이싱 손상	ea
	볼트부식	ea
	세로보 변형	㎡
	와셔누락	ea
	플랜지 손상	ea
	볼트체결 누락, 불량	ea
	천공오류	ea
	도장박리	㎡
	백태	㎡
아치 단부가로보	부식, 누수(흔적)	㎡	81.63/56	표면처리 후 재도장	1
	체수	㎡	12.64/12	표면처리 후 재도장	1
	도장박리	㎡
	용접불량	m
	조류배설물, 이물질 퇴적	㎡
	보강재(수직, 수평) 손상	ea	18	보강재 재설치	1
	외부ECB 거더 밀착	ea
	볼트체결 불량, 누락, 탈락	ea
	받침편기	ea
	받침부식	㎡
현수경간 거더	수직보강재 변형	ea
	수직 수평보강재 손상	ea
	플랜지 손상	ea
	연결불량	ea
	부식, 누수(흔적)	㎡
	용접불량	㎡
	볼트체결누락 및 불량	ea

【표 7.37】본선 유지관리 대상 및 수량(계속)

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
현수경간 수평브레이싱	거더손상	ea
	가로보, 세로보 변형, 손상	ea
	거셋판 변형, 손상	ea
	수직보강재 변형	ea
	SP변형	ea
	용접누락, 불량	㎡
	부식	㎡
	볼트체결누락 및 불량, 부식	ea
	천공오류	ea
현수경간 수직브레이싱	수직브레이싱 손상	ea
	수직보강재 손상	ea
	거셋판 변형	ea
	볼트체결누락 및 불량	ea
	천공오류	ea
	용접누락	m
	부식	㎡
교대, 교각	보수부 재균열 (Cw＜0.3)	m
	보수부 재균열 (Cw≥0.3)	m
	보수재 박리, 박락, 들뜸	㎡
	보수부 망상균열	㎡
	누수(오염), 백태, 녹물유출	㎡
	con'c 파손, 박락, 열화	㎡
신축이음장치	누수	ea	5	신축이음 교체(15EA)	1	1
	백태, 부식	㎡
	파손, 철근노출	㎡
	유간토사퇴적	ea
	연석 덮개 탈락, 캡 망실	ea
	연석덮개 볼트체결 누락	ea
	본체파손, 변형	ea
	후타재 파손, 마모	㎡
배수시설	스틸그레이팅 유실	ea
	고정, 설치불량, 변형, 파손	ea
	막힘	ea
	길이부족	ea
기타	가로등 부식/파손	㎡
	가로등 덮개파손	ea
	표지판 파손/들뜸	㎡

【표 7.39】북단접속교(SPG구간) 유지관리 대상 및 수량(계속)

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
바닥틀	볼트체결누락 및 불량	ea
	천공오류	ea
	거셋판 변형, 부식, 손상	ea
	용접누락 및 불량	ea
가로보	볼트체결누락 및 불량	ea	16	신규볼트 재체결	1
	거셋판 부식	ea
	부식	㎡
	용접누락	m
거더	볼트체결누락 및 불량	ea
	수직보강재 변형	ea
	플랜지 손상	m
	부식, 도장박리	㎡
	용접누락 및 불량	m
	거셋판 변형	ea
교대, 교각	균열(Cw＜0.3)	m
	보수부 파손,	㎡
	보수재 박리	㎡
	보수부 망상균열	㎡
	이물질 적치	㎡
	Con'c 긁힘	㎡
받침장치	받침부식	ea
	앵커볼트 부식, 체결불량	ea
신축이음장치	후타재 균열(Cw＜0.3)	m
	후타재 균열(Cw≥0.3)	m
	고무재 파손	㎡
	후타재 파손, 열화, 재료분리	㎡
	연석덮개 볼트체결누락 및 불량	ea
	유간토사퇴적	m
배수시설	스틸그레이팅 유실	ea
	집수구 막힘	ea

7.3.3 북단 B, F램프 유지관리대상 및 수량

【표 7.40】북단 B램프(STB) 유지관리 대상 및 수량

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
교면포장	망상균열, 포트홀	㎡
연석	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	파손, 열화	㎡
	가로등 지주 몰탈 박락	ea
바닥판 하면	균열(Cw＜0.3)	m
	망상균열Ⅱ	㎡
	백태	㎡
	보수재 박리	㎡
거더내부	종리브 변형	ea
	수직보강재 누락	ea
	종리브 누락	m
	용접(보수)불량	m
	부식	㎡
	폐자재 적치	㎡
	천공	ea
	리그 미제거	ea
	SP 변형	ea
거더외부	부식	㎡
교대, 교각	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	백태, 누수(흔적)	㎡
	철근노출	㎡
	박리, 파손, 열화	㎡
	탄산화방지도장 박리	m
신축이음장치	후타재 열화, 파손	㎡	6.8/3	하부 누수로 인한 신축이음 교체(2EA)	1
	유가토사퇴적	㎡
	연석 덮개판 미설치, 부식	ea
	신축이음 부식, 하부누수	ea
배수시설	집수구덮개 부식	ea

7.3.4 남단접속교 유지관리대상 및 수량

【표 7.42】남단접속교(SPG구간) 유지관리 대상 및 수량

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
교면포장	ASP균열	m
	ASP 망상균열	㎡
보도부	보도부 콘크리트 열화	㎡
연석	열화	㎡
바닥판 하면	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	보수재 박리, 백태	㎡
	Con'c 파손, 펀칭	㎡
	망상균열	㎡
	철근노출	㎡
거더	수평보강재 누락	ea
	볼트체결불량	ea
	용접누락 및 불량	m
가로보	천공오류	ea
바닥틀	거셋판 변형	ea
	거셋판 부식	㎡
	천공오류	ea
	볼트체결 누락 및 불량	ea
	부식	㎡
교각	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	보수재 박리/박락	㎡
	Con'c 파손, 박락, 열화	㎡
	백태, 누수흔적	㎡
	망상균열	㎡
신축이음장치	유간토사퇴적	m		신축이음 교체	1
	고무재파손	m
	후타재열화	㎡
	하부Con'c박락 및 누수	㎡	45.0/3

【표 7.43】남단접속교(PSCI구간) 유지관리 대상 및 수량

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
교면포장	ASP 균열	m
	ASP 망상균열, 소성변형, 파손	㎡
	체수	㎡
보도부	열화	㎡
난간	난간변형 및 파손	ea
연석	연석 밀착	m
	철근노출	㎡
	연석열화 및 박리	㎡
바닥판 하면	균열(Cw＜0.3)	m
	누수,백태	㎡	44.72/19	누수부 보수	3
	파손, 들뜸, 박락, 재료분리	㎡
	철근노출	㎡
	화재흔적	㎡
	거푸집 미제거	㎡
거 더	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	백태, 누수	㎡
	파손, 박리, 재료분리, 공동	㎡
	철근노출	ea
	정착단 부식	㎡
가로보	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	누수, 백태	㎡
	파손, 탈락, 재료분리	㎡
	철근노출	㎡
교대, 교각	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	이물질적치	㎡
	보수재 박리, 박락	㎡
	파손, 박락,	㎡
	열화, 누수흔적(오염)	㎡
	바닥판, 흉벽, 옹벽밀착	ea
받침장치	받침부식	ea
신축이음장치	연석덮개 미설치	ea
	이물질, 토사적치	m		신축이음 교체(2EA)	1
	후타재 열화, 마모, 파손	㎡	45.3/7

7.3.5 남단 L1, L2램프 유지관리대상 및 수량

【표 7.44】남단 L1램프(STB) 유지관리 대상 및 수량

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
교면포장	ASP 균열	m
	ASP 망상균열, 밀림, 파손, 포트홀	㎡
난간/연석	균열(Cw≥0.3)	m
	파손, 들뜸	㎡
	철근노출	㎡
바닥판하면	균열(Cw＜0.3)	㎡
	박리, 백태, 누수흔적	㎡
	철근노출	㎡
	물끊기홈 미설치	m
	거푸집 미제거	㎡
	누수, 철판부식, 단부마무리불량	㎡	10.0/1	신축이음 교체	1
거더내부	종리브 변형, 손상	ea
	수직보강재 변형, 누락	ea
	플랜지 변형	ea
	볼트체결불량, 부식	ea
	부식, 누수(흔적), 도장박리	㎡
	체수	㎡
	이물질적치	ea
	SP누수흔적	ea
거더외부	가로보 수직보강재 손상	m
	볼트체결불량	ea
	부식, 도장박리	㎡
	조류배설물 적치	㎡

7.3.7 H-H'육교 유지관리대상 및 수량

【표 7.48】H-H'육교(SPG) 유지관리 대상 및 수량

구분	결함 및 손상 내용		수량/개소	보수·보강 방안	우선 순위	비고
교면포장 (차도부)	ASP 균열	m
	ASP 망상균열, 소성변형, 파손, 포트홀	㎡
	표지병탈락	ea
	차선도색 탈락	ea
보도부	Con'c 열화,	㎡
	Con'c 박락, 들뜸	㎡
바닥판하면	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	망상균열Ⅳ	㎡	13.0/1	바닥판 제거 후 단면복구	1
	백태(석회석 용출)	㎡	9.5/8	누수부 보수	1
	박락, 재료분리	㎡	4.6/6	치핑후 단면복구	3
	철근노출	㎡
거더, 가로보	볼트체결불량	ea
	수직보강재 손상, 변형	ea
	거셋판 변형	ea
	거더변형	ea
	부식, 누수(흔적)	㎡
교대, 교각	균열(Cw＜0.3)	m
	균열(Cw≥0.3)	m
	망상균열	㎡
	철근노출. 파손	㎡
	백태, 누수(흔적)	㎡
	폐Con'c적치	㎡
	이격	㎡
받침장치	플레이트 부식	ea
	볼트부식	ea
	신축거동불량	ea
신축이음장치	후타재균열	㎡
	후타재 열화	㎡
	철근노출, 단부마무리 불량	㎡
	유간토사퇴적	㎡
	덮개 미설치	㎡