물 품 지 침 서

1. 본 시방서는 서울특별시 상수도사업본부 수도자재관리센터 순환아스콘(BB-2, t30㎜) 납품에 관한 지침서 이다.

2. 순환아스콘 생산 및 납품

가. 순환아스콘 생산은 순환아스콘생산시설을 갖추고 재활용신고필증을
득한 업체에서 생산 공급하여야 한다.

나. 순환아스콘의 생산은 다음과 같은 공정으로 이루어지며, 이후의 아스콘
운반, 포설, 다짐은 신규 아스팔트 혼합물을 이용한 공정과 동일하다.

1) 공사현장에 인접한 곳에 재생처리장과 폐아스콘 임시야적장을 설치

2) 발생된 폐아스콘의 수거

3) 폐아스콘의 파쇄․정리

4) 이동식 아스콘 재생기에 폐아스콘 투입

5) 20분간 가열 재생작업

6) 순환아스콘 배출 및 상차

다. 폐아스콘을 재생기에 투입하여 재생이 완료된 후 드럼에서 배출되는
아스팔트 혼합물의 온도는 150℃ ~ 170℃이어야 하며 작업현장에서의
포설 최적온도인 120℃를 유지하여야 한다.

라. 순환아스콘의 납품량은 발주청의 일일 필요량에 따라 공급함을 원칙으로

하되 야간 최소 물량(2톤/1회)에 대해서도 동일단가로 생산 납품 하여야

한다.

마. 공사특성상 야간 공사가 많은 관계로 야간에 긴급 누수, 동파, 기타
긴급으로 소량(2 ~ 5톤)의 자재가 필요시에도 생산, 납품이 가능해야 한다.

바. 납품조건 : 공장 상차도

사. 자재사용처 : 서울특별시 상수도사업본부 각 사업소 관할 공사현장

3. 순환아스콘의 품질검사

순환아스콘은 포장기층재(BB-2, t30㎜)로 사용하며, 발주기관(사용자 등)이     품질검사를 필요로 할 경우 납품자는 검사기관의 검사를 득하여야 한다.

4. 작업지시

순환아스콘 납품작업지시는 유선 또는 서면으로 하되, 하루 전 납품지시가
원칙이나 긴급을 요하는 경우에는 최소 4시간 전에 납품지시를 해야 한다.

5. 정산 및 사진제출

순환아스콘 납품에 대한 기성금은 매월 또는 공사건별로 납품자가
대금을 청구 할 경우, 특별한 사유가 없는 한 발주자는 정산 지급하며,
납품자는 주요공정에 대한 전․중․후 재생과정 사진을 사용자의 요구가
있을 시 제출하여야 한다.

6. 계약기간은 계약일로부터 1년간으로 한다. 다만, 계약업체와 협의하여
2021년 차기 계약체결 시까지 본 계약기간을 연장할 수 있다.

7. 계약수량은 계약기간 동안의 구매예상량을 추정한 것이며, 물량증감을

감안하여 발주부서와 계약대상자가 협의하여 생산․납품 한다.

8. 기타 특별한 사항에 대하여는 상호 협의하여 처리한다.  끝.