하자보수 대상 현황

□ 마포대교 본선

구 분	손상내용			조치방안	단위	보수물량	비고
바닥판 하면	균열		0.3㎜미만	표면보수	m	1,282.80
			균열부 백태	주입보수(습식)	m	45.60
	백태			백태보수	㎡	7.41
	망상균열			표면보수	㎡	1,736.96
	단면결함	철근노출		단면보수(방청)	㎡	0.03
		박리, 박락		단면보수	㎡	0.04
		재료분리		단면보수	㎡	2.52
하부 구조	균열	0.3㎜미만		표면보수	m	874.60
		0.3㎜이상		주입보수	m	126.20
	망상균열			표면보수	㎡	644.02
	표면열화			표면보수	㎡	1.50
	보수재 박리(A2)			표면보수	㎡	12.66
	박리, 들뜸, 파손, 마감불량			단면보수	㎡	14.49
	앵커볼트 미제거			볼트 제거	EA	20
	부속철근 녹발생			부속철근 제거	㎡	0.06
받침장치	받침장치 종방향 편기			받침장치 보수	EA	2

□ 마포대교 램프C교

구 분	손상내용		조치방안	단위	보수물량	비고
바닥판 하면	균열	0.3㎜미만	표면보수	m	35.50
		균열부 백태	주입보수(습식)	m	1.50
	망상균열		표면보수	㎡	94.00
하부 구조	균열	0.3㎜미만	표면보수	m	8.30
		망상균열	표면보수	㎡	9.15