<붙임 1 >

2015년도 기관별, 종목별 품질시험 결과 총괄표

1. 기관별 품질시험 현황

구분	계	서울시	자치구	서울시 투자기관						기타 (일반)
				소계	SH 공사	시설관리공단	서 울 메트로	도시철도공사	기타
건 수	5,298	3,239	1,125	723	236	380	12	95	-	211
항목수	22,602	17,182	1,545	3,052	1,069	1,826	52	105	-	823

2. 종목별 품질시험 현황

2.1 토질시험

(단위 : 건)

구 분		2014년					2015년
		계	성과표시	적합	부적합	비율(%)	계	성과표시	적합	부적합	비율(%)
계		2,187	1,093	1,029	65	5.9	3,032	1,175	1,790	67	3.6
아스콘	아스콘재료	1,184	105	1,016	63	,5.8	1,943	95	1,782	66	3.6
포장재	기층재	26	11	13	2	13.3	11	2	8	1	11.1
토질	소계	977	977				1,078	1,078
	준설토	916	916				1,025	1,025
	흙	55	55				47	47
	평판재하	6	6				6	6

2.2 재료시험

(단위 : 건)

구 분		2014년					2015년
		계	성과표시	적합	부적합	비율(%)	계	성과표시	적합	부적합	비율(%)
계		1,475	557	871	47	5.1	1,240	340	869	31	3.4
철근 ․ 금속	소계	852	439	409	4	1.0	786	193	588	5	0.8
	강봉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	락볼트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	알루미늄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	철근㉿	815	430	381	4	1.0	759	189	566	4	0.7
	금속	37	9	28	0	-	27	4	22	1	4.3
석재	소계	142	0	139	3	2.1	73	73	0	0	-
	석재	14	0	14	0	-	11	11	0	0	-
	암석	128	0	125	3	2.3	62	62	0	0	-
공시체	소계	204	42	159	3	1.9	117	21	96	0	-
	기초콘크리트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	레미콘공시체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	콘크리트공시체	185	40	142	3	2.1	109	21	88	0	-
	콘크리트코아	16	2	14	0	-	8	0	8	0	-
	시멘트몰탈	3	-	3	0	-	-	-	-	-	-
골재	소계	45	9	30	6	16.7	68	8	54	6	10.0
	굵은골재	34	7	23	4	14.8	59	4	51	4	7.3
	잔골재	11	2	7	2	22.2	9	4	3	2	40.0
벽돌	소계	30	5	23	2	8.0	44	6	32	6	15.8
	점토바닥벽돌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	점토벽돌㉿	4	-	3	1	25.0	8	0	5	3	37.5
	콘크리트벽돌㉿	26	5	20	1	4.8	36	6	27	3	10.0
블록	소계	134	32	78	24	23.5	132	33	85	14	14.1
	보강토블록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	속빈콘크리트블록㉿	21	2	17	2	10.5	22	0	22	0	-
	점자블록	3	-	1	2	66.7	6	0	4	2	33.3
	인터로킹블록㉿	109	29	60	20	25.0	103	33	59	11	15.7
	점토블록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	콘크리트경계블록	-	-	-	-	-	1	0	0	1	100.0
	호안용블록	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-
	보도용블록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
타일	소계	36	15	20	1	4.8	11	0	11	0	-
	테라죠타일	-	-	-	-	-	2	0	2	0	-
	타일	36	15	20	1	4.8	9	0	9	0	-
흄관	소계	7	-	6	1	14.3	3	0	3	0	-
	흄관㉿	7	-	6	1	14.3	3	0	3	0	-
기타	소계	25	15	7	3	30.0	6	6	0	0	-
	케이블트로프	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-
	포장용판석	10	0	7	3	30.0	6	6	0	0	-
	맨홀뚜껑	14	14	0	0	-	-	-	-	-	-

2.3 화학 시험

(단위 : 건)

구 분		2014년					2015년
		계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)	계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)
계		1,053 (2,085)	979 (979)	67 (1094)	7 (12)	0.7 (0.6)	1,025 (2,582)	941 (941)	81 (1,633)	3 (8)	0.3 (0.3)
방수재	소계	24	5	17	2	8.3	38	6	31	1	2.6
	고무화아스팔트	6	1	4	1	16.7	13	3	10	-	-
	에틸렌계	8	2	5	1	-	13	-	12	1	7.7
	개량아스팔트	7	-	7	-	-	5	-	5	-	-
	밴토나이트	2	2	-	-	-	4	3	1	-	-
	액체방수재	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-
	도막 등	69	14	50	5	7.2	85	33	50	2	2.4
기 타	소계	12	-	11	1	8.3	17	3	14	-	-
	시멘트	42	2	36	4	9.5	42	14	26	2	4.8
	단열재	4	4	-	-	-	7	5	-	-	-
	부직포	2	2	-	-	-	5	5	-	-	-
	내화피복재	1	-	1	-	-	11	1	8	-	-
	도 료	2	-	2	-	-	2	-	1	-	-
	여과사	6	6	-	-	-	1	1	-	-	-
	아스콘	(366)	-	(362)	(4)	(1.1)	(902)	-	(897)	(5)	(0.6)
	강재	(603)	-	(602)	(1)	(0.2)	(587)	-	(587)	-	-
	골재 등	(63)	-	(63)	-	-	(68)	-	(68)	-	-
발열량	소계	504	504	-	-	-	446	446	-	-	-
복개하천가스조사	소계	456	456	-	-	-	456	456	-	-	-

※ 괄호 : 토질재료과 병행 시험으로 통계는 토질재료분야에 포함됨