<붙임 1 >

2016년도 상반기 기관별, 종목별 품질시험 결과 총괄표

1. 기관별 품질시험 현황

구분	계	서울시	자치구	서울시 투자기관						기타 (일반)
				소계	SH 공사	시설관리공단	서 울 메트로	도시철도공사	기타
건 수	1,685	1,053	441	70	20	49	-	1	-	121
항목수	7,226	5,804	610	383	104	278	-	1	-	429

2. 종목별 품질시험 현황

2.1 토질시험

(단위 : 건)

구 분		2015년 상반기					2016년 상반기
		계	성과표시	적합	부적합	비율(%)	계	성과표시	적합	부적합	비율(%)
계		857	525	295	37	11.1	650	471	157	22	12.3
아스콘	아스콘재료	354	26	292	36	11.0	193	28	144	21	12.7
포장재	기층재	6	2	3	1	25.0	15	1	13	1	7.1
토질	소계	497	497	-	-	-	442	442	-	-	-
	준설토	470	470	-	-	-	415	415	-	-	-
	흙	25	25	-	-	-	27	27	-	-	-
	평판재하	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 재료시험

(단위 : 건)

구 분		2015년 상반기					2016년 상반기
		계	성과표시	적합	부적합	비율(%)	계	성과표시	적합	부적합	비율(%)
계		566	169	386	11	2.8	589	216	358	15	4.0
공시체	소계	53	11	42	0	0	23	17	3	3	50.0
	굳은콘크리트	52	10	42	-	0	21	15	3	3	50.0
	콘크리트코아	1	1	-	-	0	2	2
골재	소계	16	2	13	1	7.7	11	4	5	2	28.6
	굵은골재	9	1	7	1	12.5	9	2	5	2	28.6
	잔골재	7	1	6	-	-	2	2	-	-	-
시멘트제품	소계	54	12	34	8	23.5	63	31	26	6	18.8
	도자기질 타일	4	-	4	-	0.0	10	0	10	0	0.0
	인터로킹블록㉿	22	3	15	4	26.7	12	11	1	-	0.0
	인터로킹블록 (투수성)㉿	4	3	1	-	0.0	17	7	5	5	50.0
	속빈콘크리트블록㉿	2	-	2	-	0.0	8	4	3	1	25.0
	점자블록	4	-	2	2	50	5	3	2	0	0.0
	원심력철근 콘크리트관㉿	2	-	2	-	0	5	5	-	-	-
	점토벽돌㉿	3	-	2	1	33.3	1	0	1	0	0.0
	콘크리트벽돌㉿	11	6	4	1	20	5	1	4	0	0.0
	콘크리트경계블록
	테라죠타일	2	-	2	-	0	-	-	-	-	-
	콘크리트및모르터
	포장용 콘크리트평판
	호안용블록
기타	소계	443	144	297	2	0.7	492	164	324	4	1.2
	H형강말뚝						2	2	-	-	0.0
	강관말뚝						1	-	1	-	0.0
	보차도용판석	3	1	2	-	0.0	1	1	-	-	0.0
	석재	7	7	-	-	0.0	8	8	-	-	0.0
	암석	36	36	-	-	-	14	14	-	-	0.0
	열간압연강널말뚝						4	4	-	-	0.0
	일반구조용 압연강재	4	-	4	-	0.0	10	9	1	-	0.0
	일반구조용 탄소강관						1	1	-	-	0.0
	맨홀뚜껑
	철근이음	47	47	-	-	-	77	77	-	-	0.0
	철근㉿	346	53	291	2	0.7	374	48	322	4	1.2
	철선						17	-	17	-	0.0

2.3 화학 시험

(단위 : 건)

구 분		2015년 상반기					2016년 상반기
		계	성과표시	적합	부적합	비율(%)	계	성과표시	적합	부적합	비율(%)
계		466 (963)	416	47 (542)	3 (5)	6.4 (0.4)	429 (957)	406	23 (549)	0 (2)	0.0 (0.4)
도 료	소계	9	1	8	0	0	3	1	2	0	0.0
	수성도료	9	1	8	0	0	2		2
	아스팔트						1	1	0
방수재	소계	21	3	17	1	5.9	6	0	6	0	0.0
	개량아스팔트	6	-	5	1	20.0	1		1
	밴토나이트	2	-	2	0	0	4		4
	액체방수재	1	-	1	0	0	1		1
	도막 등	3	3	-	-	0
	에틸렌계	9	-	9	0	0
기 타	소계	41	17	22	2	9.1	24	9	15	0	0.0
	내화뿜칠재	5	5	-	-	9.1	5	5
	발포폴리스티렌단열재	23	-	21	2	9.5	9	1	8
	여과재료	1	-	1	-	0	2		2
	토목용 부직포섬유	5	5	-	-	-	3	3
	포틀랜드 시멘트	7	7	-	-	-	5		5
						-
토질재료과 협조시험	소계	497	0	495	2		528	0	526	2	0.4
	아스콘	204	-	202	2		154	0	152	2	1.3
	강재	273	-	273	-	1.0	357		357
	골재 등	20	-	20	-	-	17		17
발열량	소계	215	215			-	180	180	-	-	-
복개하천가스조사	소계	180	180			-	216	216	-	-	-

※ 괄호 : 토질재료과 병행 시험으로 통계는 토질재료분야에 포함됨