계단절곡부의 철근배근개선

계단절곡부의 철근배근시 설계도대로 시공하지 않거나, 설계도가 잘못되어 있는 사례가 종종 있어 지진발생시에도 구조적으로 안정된 비상계단설치를 위해 반드시 주지하여야 할 사항임

□ 문 제 점

○ 계단 절곡부 철근배근시 들어간 모서리부의 철근을 상호 정착시키지 않고 통과 배근하여 지진 등 강한 외력 발생시에 철근인장력 힘의 합력방향으로 이동하여 비상계단의 콘크리트가 파괴되는 현상이 예상되는바, 지진에 따른 정전으로 엘리베이터 사용이 불가하여 유일한 피난통로인 비상계단으로 많은 주민들이 대피해야 하는 상황에서 계단이 파손되어 피난이 불가하게되면 많은 인명피해가 발생할 우려가 있음.

< 들어간 모서리부의 잘못시공사례 >

□ 개선방향

○ 들어간 모서리부의 철근을 상호 정착시켜 구조적인 안정이 되기 위해서 반드시 계단철근 배근전에 감리자가 설계도를 검토하여 잘못된 철근배근을 시정요구하고, 철근공들에게 사전에 충분한 교육을 실시하여 구조적으로 안정된 계단철근배근을 시공함이 필요함.

[ 시공도 ]

잘못된 시공	올바른 시공

※ Ld : 철근정착길이

□ 개선효과

○ 계단절곡부 철근의 구조적안정성 확보로 구조물 품질 향상