서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서
	화학화재진압복	15 착
1. 적용범위 이 규격은 화학사고 및 재난 발생 시 대응요원이 현장에서 활동하기 위한 장비로 화학물질 및 화재에 대해 일부 방호 받으면서 작업할 수 있는 장비에 한하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1 구성품 - 화학보호복(두건, 상하의 일체형), 장갑, 장화, 앞면창, 지퍼 및 솔기를 포함할 것 2-2 재질 - 보호복의 원단은 상․하의가 동일해야 하며, PBI(폴리벤지미다이졸)계 또는 PBO(폴리벤즈옥사졸)계를 사용하는 겉감에 난연성 고무를 바깥쪽으로 코팅한 구조일 것. - 보호복의 겉감에 사용되는 PBI계․PBO계 섬유의 구성비율이 35%이상이어야 하며, 나머지 원단은 아라미드계 섬유 또는 동등이상의 섬유를 사용하고 봉제사는 아라미드계 섬유 또는 동등이상이어야 할 것. - 장갑은 3중 구조로 맨 안쪽은 다중층 필름이어야 하며 중간층은 고무장갑 형태이고, 바깥층은 아라미드계 섬유 또는 동등이상으로 제작되어야 할 것. - 장화는 내화학성, 난연성 및 내열성 재질로 고정링등을 이용하여 체결되어야 하고 쉽게 착용이 가능한 구조이어야 할 것. - 보호복의 총 중량은 XXL기준으로 10kg이하일 것. 3. 성능 3-1 제원 및 성능 - 원단, 렌즈, 원단솔기, 렌즈솔기, 장갑 및 장화는 산업용 화학물질 15종 (가스 3종, 액상 12종)에 1시간 이상 방호할 수 있을 것. - 내부압 유지를 위하여 2개 이상의 자동배출 배기밸브조립체(Exhaust valve)가 설치되어 있으며, 진압복 내부압 유지를 위해 자동으로 공기를 배출해야 하며 원단층과 동일한 재질로 덮개가 씌워져야 할 것 - 지퍼는 가스기밀성지퍼를 사용해야 하며, 유해물질 및 열의 유입을 방지할 수 있는 구조로서 접착 테이프형식의 지퍼덮개가 있어야 하며, 지퍼는 금속제로 상․하 방향 열림․닫힘 방식일 것. - 안면창은 유해화학물질, 난연성 및 내열성에 견딜 수 있는 구조로 넓은 시야확보가 가능해야 하며, 성애 방지기능이 있어야 할 것. - 공기유입장치는 진압복 내부에 열 스트레스를 최소화하기 위해 공기호흡기와 연동하여 설치하며, 공기호흡기와 장착 가능한 중압호스를 제공할 것.

서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서
	화학화재진압복	15 착
3-2 성능인정 ○ 보호복의 성능은 한국소방산업기술원의 “소방용 화학화재진압복의 인정기준”에 의거하며 소방산업기술원으로부터 형식승인과 검정을 득한 제품일 것. 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 보호복 색상, 크기, 소방로고, 문구 및 QR코드를 제품에 부착하여야 하며, 제작년도는 1년 미만이어야 한다. - 계약체결 후 1개월 이내 납품하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터(g2b) 물품분류번호와 물품식별번호를 부여받아 수요기관에 반드시 제출하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 등을 제출하여야 한다. - 납품업체에서는 납품후 매년 장비를 수거하여 내압시험에서 통과해야 한다. (내압시험비는 업체 부담) 5-3 사용설명서 및 시험성적서 제출 - 계약자는 납품시 제품사용설명서및 제품에 대한 국․내외 시험성적서 또는 합격필증 등 인증서를 제출 하여야 한다.