소방재난본부

소방차량

소형펌프3.5톤

부속품 규격서

1. 적용범위

소방펌프자동차의 펌프 및 배관의 압력 내구성을 증대시켜 고압 송수가 요구되는 지역과

산불에 대한 화재진압을 위해 남영펌프 제품인 소방펌프 A-2급 및 B-1급 펌프가 장착된

소방펌프자동차에 적용한다.

2. 구 성 품

관련사진	품 명	규격	단위	비고
	매인밸브	4“	개
	플랜지 및 패킹	65A	개
	압력게이지	50Kg/㎠	개
	연성게이지	20Kg/㎠	개
	압력측배관	SCH20	식
	펌프커버	GCD450	개

3. 구성품 규격서

○ 펌프내구성(커버) : 펌프는 방수압력 최소 40㎏f/㎠의 압력에 견뎌야 하며 펌프의

전 커버 재질은 GCD 450(구상흑연주철)으로 한다.

○ 펌프배관  : 방수측 배관은 최소 40㎏f/㎠의 압력에 견뎌야 하며 배관의 재질은

STS 304이며, 두께는 SCH20을 사용한다.

흡수(진공)측 배관은 최소 20㎏f/㎠의 압력에 견뎌야 한다.

○ 패킹

- 그랜드패킹부에 고온 발생 시 패킹의 과열에 의한 마모를 방지하기 위해서

별도의 냉각수밸브를 설치한다.

- 그랜드패킹부의 구리스 주입라인은 별도로 설치한다.

○ 플랜지 : 압력측 배관의 모든 플랜지는 "O"링 방식을 적용하여 고압에 견딜 수

있도록 한다.

○ 압력게이지 : 압력게이지의 표시압력은 50㎏/㎠까지 되어 있어야 한다.

○ 연성게이지 : 연성게이지의 표시압력은 20㎏/㎠까지 되어 있어야 한다.

○ 메인벨브 : 메인밸브는 자동버터플라이 밸브를 적용한다. 단, 에어탱크가 설치되지                   않은 차량 및 수동밸브가 설치되어있는 차량은 그러하지 아니한다.

3. 검  사

○ 품질이 균일하고 유해한 흠, 변형, 균열등이 없어야 한다.

○ 구성품의 조건에 합당하여야 한다.

4. 기타사항

○ 수리제작 완료 후 A/S기간은 신규제작차량으로 같아야 한다.

○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

○ 납품은 신규제작차량에 포함하여 제작 납품하여야 한다.(분할납품 가능)

○ 납품시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다.

※ 상기구성품을 활용 압력측 배관작업, 배관 및 펌프 탈부착, 드레인․냉각수라인작업,       펌프 테스트 및 점검 등 소방차량 성능개선 작업을 완료해야함