BR-13-D005

관 리 번 호

가양대교 정밀안전진단

보고서

2013. 2.

서 울 특 별 시 강 서 도 로 사 업 소

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

진단기관:한국시설안전공단

2-1. 가양대교 보수물량

가. 남단접속교 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열, 망상균열, 패임등	1,050	전구간	㎡	재포장	1	76,671,000	완료
방호벽	방음벽파손	3	3	ea	재설치	2	600,000	단일공사 연간단가
교량받침	받침부식	5	5	ea	재도장	2	336,630	연간단가
	받침덮개탈락	1	1	ea	재설치	2	30,000

나. 본교 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열, 망상균열, 패임, 소성변형, 포트홀	34,234	전구간	㎡	재포장	1	2,601,784,000	완료
	구스부 균열(추청치)	1587.3	69	m	주입보수	1	174,605,220	완료
방호벽	도장박리, 부식, 도장손상, 파손	5,266	전구간	㎡	재도장	1	354,538,716	단일공사 연간단가
난간	부식	3.15	68	㎡	재도장	2	752,705	연간단가
	도장박리	8.03	81	㎡
중앙 분리대	도장박리, 부식	1,440	전구간	㎡	재도장	2	96,949,440	단일공사 연간단가
보도부	포장변형	53.46	31	㎡	재포장	2	3,207,600	완료
배수시설	배수관 길이부족	2	2	ea	길이연장	2	200,000	연간단가
바닥판 하면	도장박리	48.81	185	㎡	재도장	2	222,791,200	단일공사 연간단가
	부식	2.58	37	㎡
	점부식	3.49	62	㎡
	도장손상	0.01	1	㎡
	본교 4개경간(S21∼S24)	2730	4개경간	㎡
	배수관주변녹물	257	257	ea	실링처리	3	2,570,000
강재주형 외부	도장박리	17.28	50	㎡	재도장	2	23,358,400	단일공사 연간단가
	부식	4.15	93	㎡
	점부식	233.09	68	㎡
	볼트부식	7.86	786	㎡
	도장손상	0.08	2	㎡
	도장열화	0.85	2	㎡
	도장박리,열화	21.62	11	㎡
	도장박리,부식	7.05	5	㎡
가로보	도장박리	2.29	47	㎡	재도장	2	211,200	연간단가
	부식	0.32	10	㎡
	볼트부식	0.01	1	㎡
	도장손상	0.02	2	㎡
강재주형 내부	도장박리	207.62	1095	㎡	재도장	2	24,191,200	단일공사 연간단가
	부식	94.77	191	㎡
	전구작동불량	152	152	ea	교체	2	1,520,000
	실링미처리	3	3	ea	실링처리	3	30,000
	도장누락	0.48	1	㎡	재도장	2	38,400
	유도배수관부식	1	1	ea	교체	2	100,000
교량받침	받침부식	55	55	ea	재도장	2	3,702,930	연간단가
	받침볼트부식	0.02	2	㎡	재도장	2	2,020
	받침도장박리	0.01	1	㎡
	받침덮개탈락	51	51	ea	재설치	3	1,560,000
	받침덮개파손	1	1	ea
교각	전단키부식	0.2	1	㎡	재도장	2	13,465	연간단가

다. 북단접속교 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열, 망상균열	2,270	전구간	㎡	재포장	1	172,520,000	완료
	구스부 균열(추청치)	135.7	8	m	주입보수	1	14,923,333	완료
방호벽	도장박리, 부식	349.2	전구간	㎡	재도장	1	23,510,239	단일공사 연간단가
난간	부식	1.88	2	㎡	재도장	2	5,386	연간단가
바닥판 하면	도장박리	844	전구간	㎡	재도장	2	67,520,000	단일공사 연간단가
강재주형 외부	도장박리	0.2	28	㎡	재도장	2	500,000	단일공사 연간단가
	도장손상	7.75	13	㎡
	볼트부식	24	4	㎡
가로보	도장박리	7.87	89	㎡	재도장	2	631,200	연간단가
강상판 U-Rib	강재균열	14	14	ea	재용접	1	280,000	완료
강재주형 내부	도장박리	0.02	94	㎡	재도장	2	862,400	연간단가
	부식	0.4	9	㎡
교량받침	받침덮개탈락	1	1	ea	재설치	3	30,000	완료

2.2 화곡IC

가. A-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열	4.0	2	m	균열처리	2	60,000	완료
	망상균열, 마모, 포트홀	300.0	10	㎡	팻칭공법	2	9,000,000
방호벽	부식	25.83	15	㎡	재도장	2	1,817,129	단일공사 연간단가
	도장박리	1	13	㎡
	도장손상	0.16	2	㎡
	표지판손상	4	4	ea	재설치	3	160,000	완료
배수시설	배수관길이부족	1	1	ea	길이연장	3	100,000	연간단가
강재주형 외부	도장박리	1.63	25	㎡	재도장	2	424,800	단일공사 연간단가
	도장손상	0.35	8	m
	볼트부식	0.07	7	㎡
	부식	0.26	4	㎡
	점부식	3	1	㎡
강재주형 내부	부식	0.04	1	㎡	재도장	2	602,400	연간단가
	도장박리	7.49	74	㎡
	전구작동불량	2	2	m	교체	3	20,000
교량받침	덮개탈락	20	20	ea	재설치	3	630,000	완료
	덮개파손	1	1	㎡

나. D-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량		개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열		2.6	15	m	균열처리	2	39,000	완료
	패임, 마모		54.0	3	㎡	팻칭공법	2	1,620,000
방호벽	표지판손상		1	1	ea	재설치	3	40,000	완료
강재주형 외부	볼트부식		0.01	1	㎡	재도장	2	96,000	단일공사 연간단가
	부식		0.08	1	㎡
	도장박리		1.11	13	㎡
강재주형 내부	전구불량		40	40	ea	교체	3	400,000	연간단가
	부식		0.01	1	㎡	재도장	2	39,200
	도장박리		0.48	2	㎡
교량받침	덮개탈락		10	10	ea	재설치	3	300,000	완료

다. E-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열	49.5	26	m	균열처리	2	742,500	완료
	망상균열, 마모	314.4	4	㎡	팻칭공법	2	9,432,000
방호벽	도장박리	4.8	41	㎡	재도장	2	2,356,410	단일공사 연간단가
	부식	30.2	37	㎡
	표지판손상	1	1	ea	재설치	3	40,000
배수시설	배수구덮개파손	1	1	ea	재설치	3	10,000	연간단가
신축이음	신축덮개망실	1	1	ea	재설치	3	500,000	완료
강재주형 외부	도장박리	1.6	9	㎡	재도장	2	128,000	단일공사 연간단가
강재주형 내부	도장박리	0.02	2	㎡	재도장	2	16,800	연간단가
	부식	0.19	7	㎡
	전구작동불량	24	24	ea	교체	3	240,000
교량받침	덮개탈락	14	14	ea	재설치	3	510,000	완료
	덮개파손	3	3	ea

라. F-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
방호벽	도장박리	0.4	5	㎡	재도장	2	2,624,367	단일공사 연간단가
	도장손상	0.22	2	㎡
	부식	38.35	55	㎡
배수시설	배수관길이부족	1	1	ea	길이연장	3	100,000	연간단가
강재주형 외부	도장박리	0.61	3	㎡	재도장	2	48,800	단일공사 연간단가
강재주형 내부	전구작동불량	7	7	ea	교체	3	70,000	연간단가
	부식	0.02	1	㎡	재도장	2	1,600
교량받침	덮개탈락	8	8	ea	재설치	3	240,000	완료

마. G-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열	1	1	m	균열처리	2	15,000	완료
	망상균열	171.0	2	㎡	팻칭공법	2	5,130,000
방호벽	도장박리	2.28	36	㎡	재도장	2	2,067,581	단일공사 연간단가
	도장손상	0.34	3	㎡
	부식	28.09	36	㎡
	표지판손상	3	3	ea	재설치	3	120,000
배수시설	배수관길이부족	1	1	ea	길이연장	3	100,000	연간단가
강재주형 외부	도장박리	1.95	55	㎡	재도장	2	284,800	단일공사 연간단가
	도장손상	0.28	11	㎡
	볼트부식	0.28	28	㎡
	부식	1.05	16	㎡
강재주형 내부	전구작동불량	41	39	ea	교체	3	410,000	연간단가
	볼트도장박리	0.01	1	㎡	재도장	2	800
교량받침	덮개탈락	20	20	ea	재설치	3	600,000	완료

2.3 상암IC

가. I-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열	157.5	24	m	균열처리	2	2,362,500	완료
	망상균열	499.5	6	㎡	팻칭공법	2	14,985,000
방호벽	부식	55.25	20	㎡	재도장	2	3,964,155	단일공사 연간단가
	도장박리	3.63	8	㎡
강재주형 외부	도장박리	0.3	3	㎡	재도장	2	40,000	단일공사 연간단가
	도장손상	0.2	4	㎡
강재주형 내부	도장박리	0.23	3	㎡	재도장	2	28,800	연간단가
	부식	0.01	1	㎡
	볼트부식	0.12	12	㎡
	전구작동불량	6	6	ea	교체	3	60,000
교량받침	받침덮개탈락	7	7	ea	재설치	3	240,000	완료
	받침덮개파손	1	1	ea

나. J-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
배수시설	배수관길이부족	1	1	ea	길이연장	3	100,000	연간단가
강재주형 외부	도장박리	0.11	5	㎡	재도장	2	8,800	단일공사 연간단가
강재주형 내부	도장박리	0.68	10	㎡	재도장	2	54,400	연간단가
	전구작동불량	3	3	ea	교체	3	30,000
교량받침	볼트부식	0.04	4	㎡	재도장	2	2,693	완료
	받침덮개파손	1	1	ea	재설치	3	240,000
	받침덮개탈락	7	7	ea

다. K-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	파손,마모,보수불량	58.68	19	㎡	팻칭공법	2	1,760,400	완료
방호벽	도장박리	3.77	23	㎡	재도장	2	3,494,219	단일공사 연간단가
	도장손상	3.58	16	㎡
	부식	44.55	39	㎡
배수시설	배수구덮개유실	3	3	ea	재설치	3	30,000	연간단가
	배수관탈락	1	1	ea	재설치	3	100,000
강재주형 외부	볼트부식	0.01	1	㎡	재도장	2	36,800	단일공사 연간단가
	도장박리	0.17	6	㎡
	도장손상	0.28	4	㎡
강재주형 내부	부식	0.71	5	㎡	재도장	2	67,200	연간단가
	도장박리	0.13	4	㎡
	전구작동불량	67	67	ea	교체	3	670,000
교량받침	받침부식	13	13	ea	재도장	2	875,238	완료
	받침덮개탈락	7	7	ea	재설치	3	360,000
	받침덮개파손	5	5	ea
	보호재파손	1	1	ea	재설치	3	30,000

라. L-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열	12.0	3	m	균열처리	2	180,000	완료
	망상균열,함몰,소성변형	144.0	4	㎡	팻칭공법	2	4,320,000
방호벽	유도표지파손	11	11	ea	재설치	3	110,000	단일공사 연간단가
신축이음	누수, 이물질퇴적,단차	8	1	m	재설치	1	8,000,000	연간단가
강재주형 외부	부식	2.77	21	㎡	재도장	2	416,800	단일공사 연간단가
	점부식	0.54	8	㎡
	도장박리	1.77	11	㎡
	도장손상	0.13	2	㎡
강재주형 내부	도장박리	0.08	7	㎡	재도장	2	68,800	연간단가
	부식	0.78	7	㎡
교량받침	받침부식	1	1	ea	재도장	2	67,326	완료

마. M-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열, 망상균열, 패임, 소성변형 등	1,170	S8∼ S12	m	재포장	2	85,433,400	완료
방호벽	유도표지파손	90	90	ea	재설치	2	900,000	완료
배수시설	배수관탈락	2	2	ea	재설치	2	200,000	연간단가
신축이음	신축이음누수, 부식, 이물질퇴적, 단차	23	4	m	재설치	1	23,000,000	연간단가
강재주형 외부	도장박리, 부식, 도장손상, 볼트부식 등	5,066	전구간	㎡	재도장	1	405,280,000	단일공사 연간단가
강재주형 내부	도장박리	1.89	31	㎡	재도장	2	826,400	연간단가
	부식	8.44	63	㎡
	전구작동불량	24	24	ea	교체	2	240,000
교량받침	받침부식	8	8	ea	재도장	2	538,608	완료
	받침덮개탈락	14	14	ea	재설치	3	540,000
	받침덮개파손	4	4	ea
교대 및 교각	전단키부식	1.64	6	㎡	재도장	2	230,255	연간단가
	전단키도장박리	1.78	9	㎡
	점검로파손	7	1	m	재설치	3	4,900,000

바. N-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
방호벽	유도표지파손	10	10	ea	재설치	3	100,000	완료
신축이음	누수	5	1	m	재설치	1	5,000,000	연간단가
	부식	0.6	2	㎡
	단차	1	1	ea
	균열(CW=0.3mm미만)	0.4	2	m
강재주형 외부	도장박리	0.65	6	㎡	재도장	2	60,000	단일공사 연간단가
	부식	0.1	1	㎡
강재주형 내부	도장박리	0.31	4	㎡	재도장	2	40,800	연간단가
	부식	0.2	2	㎡
교량받침	받침부식	2	2	ea	재도장	2	134,652	완료
	받침덮개탈락	2	2	ea	재설치	3	60,000
교대 및 교각	전단키부식	0.2	1	㎡	재도장	2	13,465	연간단가

사. O-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
방호벽	유도표지파손	16	16	ea	재설치	3	160,000	완료
배수시설	배수관길이부족	1	1	ea	길이연장	3	100,000	연간단가
	배수구덮개유실	1	1	ea	재설치	3	10,000
신축이음	신축이음누수, 부식, 후타재균열, 단차 등	20	4	m	재설치	1	20,000,000	연간단가
	신축덮개탈락	2	2	ea	재설치	3	1,000,000
	후타재파손	0.03	3	㎡	단면복구	2	3,600
강재주형 외부	도장박리, 부식 등	4,673	전구간	㎡	재도장	1	373,840,000	단일공사 연간단가
강재주형 내부	도장박리	27.06	256	㎡	재도장	2	2,246,400	연간단가
	부식	1.02	18	㎡
	전구작동불량	69	69	ea	교체	3	690,000
교량받침	받침부식	13	13	ea	재도장	2	875,238	완료
	받침덮개탈락	27	27	ea	재설치	3	930,000
	받침덮개파손	4	4	ea
교대 및 교각	전단키도장박리	0.5	1	㎡	재도장	2	148,117	연간단가
	전단키부식	1.7	3	㎡

아. P-LINE 보수물량 및 개략공사비

구분	주요결함 및 손상내용	수량	개소	단위	보수․보강 방법	보수 순위	개략공사비 (원)	비고
교면포장	균열	2.0	2	m	균열처리	2	30,000	완료
	망상균열, 패임, 함몰, 소성변형	54.0	5	㎡	팻칭공법	2	1,620,000
강재주형 외부	부식	0.04	2	㎡	재도장	2	22,400	단일공사 연간단가
	도장손상	0.17	2	㎡
	볼트부식	0.01	1	㎡
	도장박리	0.06	3	㎡
강재주형 내부	도장박리	0.12	1	㎡	재도장	2	9,600	연간단가
	전구작동불량	24	24	ea	교체	3	240,000
교량받침	받침부식	1	1	ea	재도장	2	67,326	완료
교각	전단키부식	0.2	1	㎡	재도장	2	13,465	연간단가