(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사)

관급자재(용접구조용압연강재) 구매 시방서

2018. 5.

도시기반시설본부

강판 구매 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사에 사용하는 구조용 강재(용접 구조용 압연 강재)에 대하여 적용한다.

1.2 참조규격

KS D 3515 용접 구조물 압연 강재

1.3 특기사항

1.3.1 강판은 한국산업표준 KS D 3515(용접구조용 압연강재) 규격품으로 하며 물품납품시 시험성적서를 제출해야 한다.

1.3.2 강판은 녹, 표면손상 등의 유해한 표면 결함, 휨, 비틀림 등의 변형이 없는 제품으로 납품하여야 한다.

1.3.3 강판 단가는 국내제조품 기준으로 물품납품시 국내에서 제조된 강판으로 납품해야 한다.

2. 재  료

2.1 용접 구조용 압연 강재

용접구조용 압연강재는 평로, 전기로 또는 산소전로에 의한 강괴로부터 제조하여야 하며, 강재를 압연한 상태 그대로 사용 하여야 한다. 다만 필요에 따라 노멀라이징, 퀜칭, 템퍼링 또는 템퍼링을 할 수 있으며, 인수․인도 당사자 사이의 협의에 따라 열가공제어 또는 적당한 열처리를 할 수 있다.

용접 구조용 압연강재는 KS D 3515에 적합한 것이어야 한다.

2.1.1 종 류

용접 구조용 압연강재의 종류의 기호는 표 1-1 과 같다.

표 1.1  종류의 기호

2.1.2 품질기준

(1) 용접구조용 압연강재는 형태가 양호하고, 품질이 균일하여야 하며, 사용상 해로운 결함이     없어야 한다.

(2) 용접구조용 압연강재의 화학성분은 레이들 분석값으로서 표 1-2 에 따른다.

표 1.2  화학성분

비고)1. 필요에 따라 표 1-3 이외의 합금원소를 첨가할 수 있다.

표 1-3 일반 구조용 압연강재의 종류의 기호

종류의 기호	적 용
SS235(SS330)	강판, 강대, 평강 및 봉강
SS275(SS400)	강판, 강대, 형강, 평강 및 봉강
SS315(SS490)
SS410(SS540)	두께 40mm이하의 강판, 강대, 형강, 평강 및 지름, 변 또는 맞변거리가 40mm이하의 봉강
SS450(SS590)
SS550	두께 40mm 이하의 강판, 강대, 평강
비고 봉강에는 코일 봉강을 포함한다.

2. SM420B(SM520B), SM420C(SM520C) 및 SM460B(SM570)의 두께 100mm를 초과하고, 150mm 이하인 강판의 화학성분은 인수․인도 당사자 사이의 협의에 따른다.

3. 제품분석의 경우 레이들 분석과의 편차는 KSD 0228의 표1에 따른다.

(3) 용접구조용 압연강재의 기계적 성질은 표 1-4 에 따른다.

(4) 두께 12mm를 초과하는 용접구조용 압연강재의 샤르피 흡수 에너지는 표 1-6 에 따른다.       이 경우 샤르피 흡수에너지는 3개의 시험편의 평균값으로 한다.

(5) 탄소당량 및 용접 갈라짐 감수성 조성은 표 1-7 에 따른다. 용접 갈라짐 감수성 조성은 인      수․인도 당사자 사이의 협의에 따라 탄소당량 대신에 적용할 수 있다.

표 1-4  용접 구조용 압연 강재의 기계적 성질

주 2) 형강의 경우 강재 두께는 KSD 3515 10. 그림1의 시험편 채취 위치의 두께로 한다.

비고)1. 강대의 양 끝에 대하여서는 표 1-5을 적용하지 않는다.

표 1-5 일반 구조용 압연강재 화학성분

종 류 의 기 호	화 학 성 분 (%)
	C	Si	Mn	P	S
SS235(SS330)	0.25 이하	0.45 이하	1.40 이하	0.050 이하	0.050 이하
SS275(SS400)
SS315(SS490)	0.28 이하	0.50 이하	1.50 이하
SS410(SS540)	0.30 이하	0.55 이하	1.60 이하	0.040 이하	0.040 이하
SS450(SS590)
SS550			1.80 이하
비고 필요에 따라 표1-5 이외의 합금원소를 첨가할 수 있다. 다만, KS D 0041에 규정한 합금강의 합금원소 이하로 첨가하여야 한다.

2.두께 100mm를 초과하는 강재의 4호 시험편의 연신율은 두께 25mm 또는 그 끝수가 증가할 때마다 표 17-68의 연신율 값에서 1%를 감한다.  다만, 감하는 한도는 3%로 한다.

3.SM420B(SM520B), SM420C(SM520C) 및 SM460B(SM570)의 두께 100mm를 초과하고, 150mm 이하인 강판의 항복점또는 항복강도, 인장강도 및 연신율은 인수․인도 당사자 협의에 따른다.

표 1-6  샤르피 흡수에너지

표 1-7 탄소당량 및 용접 갈라짐 감수성 조성

구 분		퀜칭템퍼링한 SM460B(SM570)		열가공 제어를 한 강판
				SM355A(SM490A),SM335B(SM490B),SM335c(SM490C)		SM420B(SM520B), SM420C(SM520C)
		탄소당량 (%)	용접 갈라짐 감수성 조성 (%)	탄소당량 (%)	용접 갈라짐 감수성 조성 (%)	탄소당량 (%)	용접 갈라짐 감수성 조성 (%)
적용할 두께 (mm)	50 이하	0.44이하	0.28이하	0.38이하	0.24이하	0.40이하	0.26이하
	50초과 100이하	0.47이하	0.30이하	0.40이하	0.26이하	0.42이하	0.27이하
	100 초과	인수․인도 당사자 간의 협정에 따른다.

비고) 탄소당량 및 용접 갈라짐 감수성 조성의 계산식은 다음과 같다.

탄소당량(%) = [eqn: C + Mn over 6 + Si over 24 + Nｉ over 40 + Cr over 5 + Mo over 4 + V over 14]

용접갈라짐감수성조성(%)= [eqn: C + Si over 30 + Mn over 20 + Cu over 20 + Nｉ over 60 + Cr over 20 + Mo over 15 + V over 10 + 5B]

2.1.3 모양, 치수, 무게 및 그 허용차

용접구조용 압연강재의 겉모양, 형상, 치수, 무게및 그 허용차는 KS D3052, 3500, 3502의 규정에 따른다.

2.1.4 시험편 채취 및 시험방법

용접구조용 압연강재의 시험편 채취 및 시험방법은 KS D 3515에 따른다.