1. 서론

1.1 비교시험의 목적

다져진 아스팔트 포장용 혼합물 시료의 두께(또는 높이) 측정에 대한 시험능력을 객관적으로 평가하기 위하여 시험요원간의 시험능력을 비교□평가하여 서울특별시 품질시험소의 시험 및 분석능력을 향상시키는데 있음.

1.2 시험개요

1) 분   야 : 건설 및 건자재

(다져진 아스팔트 포장용 혼합물 시료의 두께 측정시험)

2) 시   료 : 역청혼합물로 시료를 제작할 경우 두께의 균질성을 확보하기 어려워 실온에서 변형이 없는 재질(듀랄류민)로 대체 정밀 제작(1/1000mm)

3) 시험장비 : 디지털캘리퍼스(0~200mm, 0.01mm)

4) 시험방법 : KS F 2367 : 2006

- 원주형 공시체를 개략 4등분하여 4개 지점을 측정하며, 그 측정결과를 평균하여 두께로 한다.

5) 시험요원 : 문상묵, 오화철, 이덕범, 김득원

2. 시험자간 비교시험 결과 및 분석

2.1 시험결과 및 통계분석

1) 시험요원별 시험결과

시험요원	문상묵	오화철	이덕범	김득원	비 고
두께(mm)	50.04	50.00	50.01	50.01	4회측정 평균값
평 균	50.015
분 산	0.0002826
표준편차	0.0168
최대값	50.04
최소값	50.00

2) Z-Score 수행도평가

Z =	결과값 - 전체평균
	표준편차

│Z│	≤ 2	만족
2 ＜ │Z│	＜ 3	의심(주의)
│Z│	≥ 3	불만족

시험자	문상묵	오화철	이덕범	김득원	비 고
Z-Score	1.5	-0.8	-0.5	-0.2
분석결과	만족	만족	만족	만족

3) 분산분석(일원배치법)

요약표

인자의 수준	관측수	합	평균	분산
Column 1	4	200.04	50.01	0.00020000000
Column 2	4	199.93	49.9825	0.00049166700
Column 3	4	200.51	50.1275	0.06882500000
Column 4	4	199.97	49.9925	0.00049166700
Column 5	4	200.06	50.015	0.00003333333
Column 6	4	200.03	50.0075	0.00009166667
Column 7	4	200.04	50.01	0.00006666667
Column 8	4	200.05	50.0125	0.00015833333
Column 9	4	200.02	50.005	0.00016666667
Column 10	4	200.03	50.0075	0.00091666667
Column 11	4	200.02	50.005	0.00003333333
Column 12	4	200.00	50.00	0.00006666667

분산분석

변동의 요 인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
처리	0.0592417	11	0.00538561	0.913890258	0.5376477	2.0666085
잔차	0.21215	36	0.00589306	-	-	-
계	0.2713917	47	-	-	-	-

□  F 비  ＜ F기각치    : 만족

□  P-값  ＞ 0.05       : 만족

2.2 비교숙련도시험 결과 판정 : 만족

다져진 아스팔트 포장용 혼합물 시료의 두께(또는 높이) 측정에 관한 시험자별 숙련도시험을 실시하고 그 값을 Z-Score, 분산분석(일원배치법)에 의해 통계분석 한 결과 시험자간 숙련도가 모두 허용오차 범위 내 만족으로 나타남

3. 불확도 추정보고서(요약)

3.1 측정 불확도 요인 - 감도계수

1) 두께 평균값 측정 과정에서의 불확도 U(T) -C(T)

2) 디지털 캘리퍼스의 판독분해능 U(△MR) - C(△MR)

3) 디지털 캘리퍼스의 교정불확도 U(△M) - C(△M)

3.2 두께 측정현황

시험자 두 께	문상묵	오화철	이덕범	김득원	비 고
평균(T1)	50.118	49.990	50.003	50.003	4회 측정 평균값
평균(T2)	50.003	50.010	50.010	50.023
평균(T3)	49.998	50.005	50.008	50.008
평 균	50.040	50.002	50.007	50.011	두께의 최적 추정치
분 산	0.008 687 1	0.000 230 7	0.000 044 4	0.000 097 2
표준편차	0.093 204 6	0.015 189 9	0.006 666 7	0.009 858 1

3.3 불확도 산출

						n		Ci : 감도계수 u(xi) : 표준불확도
○ 합성표준불확도	Uc(y)		=			∑	[Ci u(xi)]2
						i=1

○ 확장불확도	U	=	k	x Uc(y)	k : 포함인자

시험자 구 분		문상묵	오화철	이덕범	김득원	비고
표준 불확도	U(T)	0.053 81	0.008 77	0.003 85	0.005 69
	U(△MR)	0.002 89	0.002 89	0.002 89	0.002 89
	U(△M)	0.005 77	0.005 77	0.005 77	0.005 77
감도 계수	C(T)	1	1	1	1
	C(△MR)	1	1	1	1
	C(△M)	1	1	1	1
합성표준불확도 Uc(y)		0.054 196	0.010 888	0.007 514	0.008 604
자유도	V(T)	2	2	2	2
	V(△MR)	200	200	200	200
	V(△M)	200	200	200	200
유효자유도 Veff		2	4	29	10
포함인자 k		4.30	2.78	2.00	2.23
확장불확도 U		0.233	0.030	0.015	0.019

3.4 시험결과 및 측정불확도 표현

시험자	시험결과 및 측정불확도 표현	비고
문상묵	50.04mm ± 0.24mm (단, 신뢰수준 95%, k=4.30)
오화철	50.00mm ± 0.03mm (단, 신뢰수준 95%, k=2.78)
이덕범	50.01mm ± 0.02mm (단, 신뢰수준 95%, k=2.00)
김득원	50.01mm ± 0.02mm (단, 신뢰수준 95%, k=2.23)

첨 부 : 측정불확도 보고서 1부.    끝.