외부전문가 자문의견서

시설물명 : 서강대교

점검일시 : 2016. 5. 13. (금)

위 치	점검 결과	조치의견 및 보수보강 방안제시	비 고
본교 PSC 박스	- 본교 PSC Box 고정 종방향 텐던 정착단에서 콘크리트 박리, 망상균열이 발생되어 있으므로 조속한 시일 내에 단면복구가 필요한 상태임.	- 콘크리트 박리된 부분은 단면복구를 하여 내구성을 확보하고 망상균열부분은 우수 접촉 여부를 관찰하여 추후 관찰 후 보수 필요.	사진 1
본교 PSC 박스 내부(하류)	- 내부 점검등 불량	- 점검자의 안전한 시야 확보를 위하여 보수 필요.	사진 2
본교 보도부(하류)	- 통신관(KT) 처짐 및 고정볼트 부식 및 이탈	- 보도부에 설치되어 있는 전선관이 탈락되어 자전거나 보행자의 통행에 위험을 초래 할 수 있으므로 통신관 자체 신축을 고려한 전선 주름관을 일정간격으로 설치하고 탈락이 되지 않도록 보수 필요.	사진 3
	- 난간 포스트 및 레일 파손	- 자전거나 보행자의 추락의 위험이 있으므로 보수 필요.	사진 4
	- 연석부 콘크리트 박리 및 박락	- 콘크리트 내구성에 영향을 미칠 수 있으므로 보수 필요.	사진 5
본교 보도부 (상, 하류 전망대)	- 목재데크 들뜸 및 파손, 볼트탈락	- 본교 보도부(상, 하류) 각각 전망대의 목재데크가 파손, 배수불량이 발견되어 강재부식 및 전망대와 콘크리트 접합부에 콘크리트 열화를 발생하므로 보수 필요.	사진 6

점검자 :  시설안전자문위원  한국시설안전공단  성명 : 김 진 수    (인)

□ 점검 및 손상 사진

사진1 PSC 박스 정착구 콘크리트 박리	사진2 PSC 박스 내부 점검등 불량

사진 보도부 전선관 고정 볼트 탈락	사진4 본교 난간 포스트 및 레일 파손

사진5 본교 연석부 콘크리트 박리 및 박락	사진6 본교 전망대 목재 데크 들뜸 및 파손