<붙임 2 >

최근 3년간 종목별 품질시험 결과 총괄표

2.1 토질분야

(단위 : 건)

구 분		2012년				2013년				2014년				비고
		계	적합	부적합	비율(%)	계	적합	부적합	비율(%)	계	적합	부적합	비율(%)
계		1,673	1,637	36	2.2	2,065	2,025	40	1.9	2,187	2,122	65	3.1
아스콘	아스콘재료	580	547	33	5.7	1,137	1,100	37	3.3	1,184	1,121	63	5.6
포장재	기층재	27	24	3	11.1	15	12	3	20	26	24	2	8.3
토질	소계	1,066	1,066	-	-	913	913	-	-	977	977	-	-
	준설토	1,026	1,026	-	-	857	857	-	-	916	916	-	-
	흙	37	37	-	-	51	51	-	-	55	55	-	-
	평판재하	3	3	-	-	5	5	-	-	6	6	-	-

2.2 재료분야

(단위 : 건)

구 분		2012년				2013년				2014년				비고
		계	적합	부적합	비율(%)	계	적합	부적합	비율(%)	계	적합	부적합	비율(%)
계		815	787	28	3.4	1,188	1,131	57	4.8	1,475	1,428	47	3.2
철근 ․ 금속	소계	538	538	-	-	717	712	5	0.7	852	848	4	0.5
	강봉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	락볼트	6	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
	알루미늄	5	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	철근㉿	519	519	-	-	665	660	5	0.8	815	811	4	0.5
	금속	8	8	-	-	45	45	-	-	37	37	-	0.0
석재	소계	95	95	-	-	55	55	-	-	142	139	3	2.1
	석재	5	5	-	-	13	13	-	-	14	14	-	0.0
	암석	90	90	-	-	42	42	-	-	128	125	3	2.3
공시체	소계	38	38	-	-	172	163	9	5.2	204	201	3	1.5
	기초콘크리트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	레미콘공시체	31	31	-	-	163	154	9	5.5	185	182	3	1.6
	콘크리트공시체	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	콘크리트코아	7	7	-	-	2	2	-	-	16	16	-	0.0
	시멘트몰탈	-	-	-	-	4	4	-	-	3	3	-	0.0
골재	소계	34	26	8	23.5	27	18	9	33.3	45	39	6	13.3
	굵은골재	16	11	5	31.3	11	9	2	18.2	34	30	4	11.8
	잔골재	18	15	3	16.7	16	9	7	43.8	11	9	2	18.2
벽돌	소계	40	30	10	25.0	34	30	4	11.8	30	28	2	6.7
	점토바닥벽돌	14	12	2	14.3	4	3	1	25	-	-	-	-
	점토벽돌㉿	7	7	-	-	8	7	1	12.5	4	3	1	25.0
	콘크리트벽돌㉿	19	11	8	42.1	22	20	2	9.1	26	25	1	3.8
블록	소계	29	23	6	20.7	101	80	21	20.8	134	110	24	17.9
	보강토블록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	속빈콘크리트블록㉿	8	7	1	12.5	29	27	2	6.9	21	19	2	9.5
	점자블록	6	6	-	-	6	2	4	66.7	3	1	2	66.7
	인터로킹블록㉿	6	3	3	50	30	24	6	20	109	89	20	18.3
	점토블록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	콘크리트경계블록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	호안용블록	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	0.0
	보도용블록	9	7	2	22.2	35	26	9	17.1	-	-	-	-
타일	소계	13	13	-	-	36	32	4	11.1	36	35	1	2.8
	테라죠타일	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	타일	13	13	-	-	35	31	4	11.4	36	35	1	2.8
흄관	소계	25	21	4	16	17	15	2	11.8	7	6	1	14.3
	흄관㉿	25	21	4	16	17	15	2	11.8	7	6	1	14.3
기타	소계	3	3	-	-	29	26	3	10.3	25	22	3	12.0
	포장용판석	2	2	-	-	11	8	3	27.3	1	1	-	0.0
	포장용콘크리트평판	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	3	30.0
	맨홀뚜껑	1	1	-	-	18	18	-	-	14	14	-	0.0

2.3 화학 분야

(단위 : 건)

구 분		2012년				2013년				2014년				비고
		계	적합	부적합	비율 (%)	계	적합	부적합	비율 (%)	계	적합	부적합	비율 (%)
계		1,098	1,095	3	0.3	1,053	1050	3	0.3	1,056	1,049	7	0.7
방수재㉿	소계	22	21	1	4.5	45	43	2	4.4	24	22	2	8.3
	고무화아스팔트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	에틸렌계	6	6	-	-	11	11	-	-	6	5	1	16.7
	개량아스팔트	7	6	1	14.3	17	15	2	11.8	8	7	1	12.5
	밴토나이트	2	2	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-
	액체방수재	-	-	-	-	5	5	-	-	2	2	-	-
	도막 등	7	7	-	-	7	7	-	-	1	1	-	-
기 타	소계	62	60	2	3.2	92	91	1	1.1	72	67	5	6.9
	시멘트㉿	13	12	1	7.7	15	15	- -	- -	12	11	1	8.3
	스티로폼㉿	23	22	1	4.3	39	39	- -	- -	42	38	4	9.5
	부직포㉿	2	2	-	-	5	5	-	-	4	4	-	-
	내화피복재㉿	22	22	-	-	18	18	-	-	2	2	-	-
	도 료	-	-	-	-	5	5	-		1	1	-	-
	여과사	2	2	-	-	10	9	1	10	2	2	-	-
	골재 등	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-
발열량	소계	490	490	-	-	496	496	-	-	504	504	-	-
복개하천가스조사	소계	524	524	-	-	420	420	-	-	456	456	-	-
공동 시험	소계	210	210	0	0	551	537	12	2.1	1,034	1031	3	0.3
	토질분야	173	173	0	0	323	315	8	2.5	366	364	2	0.5
	재료분야	37	37	0	0	228	224	4	1.8	668	667	1	0.1

※ 공동 시험은 1건에 토질․재료와 화학분야 시험 항목이 모두 포함된 건으로서 화학시험과 총계에 포함하지 않고 토질재료과 건수로 계상