<붙임 2 >

2019년도 종목별 품질시험 결과 총괄표

1. 종목별 품질시험 현황

1.1 토질시험

(단위 : 건)

구 분		2018년					2019년
		계	성과표시	적합	부적합	비율(%)	계	성과표시	적합	부적합	비율(%)
계		3,147	1,051	2,004	92	4.6	2858	1,006	1,747	105	5.7
아스콘	소계	2,146	61	1,994	91	4.6	1,889	40	1,745	104	5.6
	일반	590	9	540	41	7.6	486	16	447	23	4.9
	개질	318	1	295	22	7.5	329	10	264	55	17.2
	재생	66	0	54	12	22.2	71	0	56	15	21.1
	상온	63	24	37	2	5.4	45	4	32	9	22.0
	배수성	6	0	6	0	0.0	7	0	5	2	28.6
	포설 (코어)	1,103	27	1,062	14	1.3	951	10	941	0	0
포장재	기층재	16	5	10	1	10.0	5	3	1	1	50
토질	소계	985	985	0	0	0.0	964	963	1	0	0
	현장밀도, 평판재하	4	4	0	0	0.0	7	7	0	0	0
	흙, 노체, 노상	21	21	0	0	0.0	35	34	1	0	0
	준설토	960	960	0	0	0.0	922	922	0	0	0

1.2 재료시험

(단위 : 건)

구 분		2018년					2019년
		계	성과표시	적합	부적합	비율(%)	계	성과표시	적합	부적합	비율(%)
계		958	169	748	41	5.2	952	149	767	36	4.5
골재	소계	113	18	91	4	4.2	53	5	44	4	8.3
	굵은골재	77	9	67	1	1.5	51	3	44	4	8.3
	잔 골 재	36	9	24	3	11.1	2	2	0	0	0.0
공시체	소계	35	11	24	0	0.0	43	19	24	0	0.0
	굳은콘크리트	31	7	24	0	0.0	42	18	24	0	0.0
	콘크리트코아	4	4	0	0	0.0	1	1	0	0	0.0
	굳지아니한 콘크리트	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
시멘트제품	소계	163	11	124	28	18.4	100	17	61	22	26.5
	타일	16	0	15	1	6.3	6	0	6	0	0.0
	점토벽돌	16	1	14	1	6.7	21	2	19	0	0.0
	콘크리트벽돌	16	3	8	5	38.5	16	3	8	5	38.5
	인터로킹블록	8	0	7	1	12.5	6	0	2	4	66.7
	인터로킹블록(투수성)	64	3	54	7	11.5	42	12	19	11	36.7
	점자블록	19	0	9	10	52.6	2	0	1	1	50.0
	속빈콘크리트블록	17	0	14	3	17.6	7	0	6	1	14.3
	원심력철근 콘크리트관	7	4	3	0	0.0	0	0	0	0	0.0
기타제품	소계	647	129	509	9	1.7	756	108	638	10	1.5
	강재	9	1	8	0	0.0	5	0	5	0	0.0
	철근㉿	595	86	500	9	1.8	698	55	633	10	1.6
	보차도용판석	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
	암석	27	27	0	0	0.0	39	39	0	0	0.0
	석재	15	15	0	0	0.0	14	14	0	0	0.0
	맨홀뚜껑	1	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0.0

1.3 화학 시험

(단위: 건)

구 분		2018년					2019년
		계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)	계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)
계		2,332	674	1,650	11	0.4	2,080	479	1,549	51	3.2
방수재	소계	10	0	10	0	0	10	1	8	1	11.1
	에틸렌계	6	0	6	0	0	7	0	5	1	16.7
	개량아스팔트	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
	밴토나이트	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	액체방수재	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
	도막 등	2	0	2	0	0	1	1	1	0	0
기 타	소계	47	7	40	3	10	20	5	15	0	0
	시멘트	18	0	18	0	0	10	1	9	0	0
	단열재	24	2	22	3	12	6	0	6	0	0
	부직포	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	내화피복재	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	도 료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
발열량	소계	310	310	0	0	0	228	228	0	0	0
복개하천가스조사	소계	340	340	0	0	0	240	240	0	0	0
협조실험	소계	1,625	17	1,600	8	0	1,582	6	1,526	50	3.2
	아스콘A	495	4	487	4	0.7	649	0	635	14	2.2
	아스콘B	495	5	487	3	0.7	239	0	203	36	1.50
	강재	537	3	533	1	0.2	649	6	643	0	0
	골재	85	5	80	0	0	41	0	41	0	0
	타일	13	0	13	0	0	4	0	4	0	0

※ 협조실험은 토질재료과 병행시험임