외부전문가 자문의견서

시설물명 : 서강대교

점검일시 : 2018. 04. 10.(화) 14:00~18:00

점검항목	점검결과 및 자문의견	비고
PSC BOX (ILM구간)	켄틸레버 측면 철근노출 (사진1) ① 상기 철근은 정착구 보호용 콘크리트에 배근된 것 으로, 추적조사로 진행성 정도와 일체성 용도 여부에 따라, 보수방법을 검토하고, 시기는 타 열화부 보수 나 보강과 연계하여 실시 켄틸레버 측면 열화 및 균열 발생 (사진2,3) ① 상기 구간은 바닥판 끝단부인 정착구 보호용으로 타설된 콘크리트로서, 중분대를 통해 누수로 인하여, 주로 열화가 발생된 것으로 추정 ② 상기 관련 조치는 추적조사에 의한 진행성 정도에 따라 정밀점검 이후 보수 시기와 방법은 중분대 보수 방법과 연계 검토 Precast 중분대 우수에 의한 열화 및 파손(사진4,5) ① 중분대 상면 구배를 중앙 중심으로 편구배 조성으 로 체수가 없도록 조치가 필요할 것으로 사료됨. ② 상기 조치시 방호책 고정용 매입 볼트를 따라서 우 수 침투 여부 확인, 확인시 침투로 차단 방법 강 구, 예) 심플레이트 삽입 그라우팅 등 ③ 중분대와 차도 바닥판 경계부에 앵글형 누수 차단제 설치 여부 검토 ④ 상기 관련 조치는 추적조사 진행성 정도에 따라 보 수시기 결정 또는 정밀점검 이후 보수 등 시기 검토

점검자 :  서강대교 주치의  내경엔지니어링 성명 : 홍석희

점 검 사 진

사진1	켄틸레버 측면 철근노출	사진2	켄틸레버 측면 열화 및 균열 발생

사진3	켄틸레버 측면 열화 및 균열 발생	사진4	Precast 중분대 열화

		이하여백
사진5	Precast 중분대 열화 및 파손	사진6