2012년

사업소명	시설보수과	교량보수과
계	9개소	6개소
동부		탄천1고가(1)
서부	월드컵터널(2), 월드컵대교접속교(3), 한남1고가(4)	양화대교(5)
남부	영등포역고가(6), 사당고가(7)	반포대교(8)
북부	워커힐고가(9), 당현천1복개(10)
성동
강서	금천교(12), 선유고가(13)	가양대교(14), 행주대교(하류)(15)

6. 영등포역고가 정밀안전진단 결과 조치내역

(‘14년 일상유지로 완료예정, 남부도로사업소)

○ 정밀안전진단 현황

- 용역사 : (재)한국건설품질연구원, ㈜윤성이엔지

- 금  액 : 206,428천원

- 기  간 : 2012.3.28~2012.12.21

○ 조치현황 : 총 6건중 조치완료 6건

1. 본선구간

구 분	보수우선순위	결함 및 손상 내용	수량/개소	조치여부
				조치완료		미조치(백만원)
				보수 완료	지속 관찰	2013년		2014이후 소요예산
						완료 예정일	예산	완료 예정일	예산
합계(건)				6건
거더내부	단기	강재 부식	12.6㎡	1건 (‘14.5 조치완료)
		도장 박리	4.19㎡	1건 (‘14.5 조치완료)
		볼트 부식	1.47㎡	1건 (‘14.5 조치완료)
		이음부 이격	47.0㎡	1건 (‘14.5 조치완료)
바닥판	단기	백태(물끊기 필요)	2m	1건 (‘14.5 조치완료)
배수구 막힘	단기	청소	3개소	‘13.2

7. 사당고가 정밀안전진단 결과 조치내역

(‘14년 완료 예정, 남부도로사업소_시설보수과)

○ 정밀안전진단 현황

- 용역사 : 비앤티엔지니어링(주), 한세이엔씨(주)

- 금  액 : 112,920천원

- 기  간 : 2012. 3. 28 ~ 2012. 10. 23

○ 조치현황 : 총 18건 중 조치완료  13건, 조치예정 5건

구 분	보수우선순위	결함 및 손상 내용	수량/개소	조치여부
				조치완료		미조치(백만원)
				보수 완료	지속 관찰	2014년		2015이후 소요예산
						완료 예정일	예산	완료 예정일	예산
합계(18건 )				13건		5건	1.3
소계(18건)				13건		5건	1.3
교면포장	단기	포장균열	36m			‘14.11	0.6
난간/연석	단기	파손	0.66㎡			‘14.11	0.1
배수시설	단기	배수구 이물질	11개소	1건
신축이음	단기	차수조인트파손	1개소			‘14.11	0.3
	단기	신축이음토사	8m	1건
바닥판 하면	단기	누수(백태)	1.55㎡			‘14.11	0.3
	단기	박리	0.1㎡			‘14.11	0.02
	단기	배수관 강판탈락	1개소	1건
	단기	S1경간 종조인트 누수	50m	1건
거더내부	단기	도장부식,탄화,불량	5.9㎡	1건
	단기	볼트부식	528개소	1건
	단기	볼트풀림	1개소	1건
거더외부	단기	도장박리,박락,긁힘	12.76㎡	1건
	단기	볼트부식	23개소	1건
교각	단기	균열0.3mm이상	3.9m	1건
받침	단기	몰탈파손	0.03㎡	1건
	단기	부식,녹발생	0.8㎡	1건
	단기	볼트부식	4개소	1건

12. 금천교 정밀안전진단 결과 조치내역

(‘14년 완료 예정, 남부도로사업소)

○ 정밀안전진단 현황

- 용역사 : 비앤티엔지니어링(주) 대표 이상민

- 금  액 : 117,540천원

- 기  간 : 2012. 4.  3 ~ 2012. 12. 8

○ 조치현황 : 총 건 43중 건 조치완료 11건, 지속관찰 13건, 조치예정 19건

구 분		보수우선순위	결함 및 손상 내용	수량/개소	조치여부
					조치완료		미조치(백만원)
					보수 완료	지속 관찰	2014년		2015이후소요예산
							예정(건)	예산	예정(건)	예산
합계(건)					10건	13건	19건	1,000
소계(건)					10건	13건	19건	1,000
본선	교면 포장	1	철도횡단구간(P11~12) 포장균열, 파손	854㎡			‘14.11	500
		1	P9~P11 포장균열파손	1,344m			‘14.11	176
	신축이음장치	1	신축이음장치 누수	112m			‘14.11	300
	중앙분리대	1	불법유턴방지 시설 설치	1식	10건
	옹벽	1	박리,철근노출, 파손	19.6㎡			‘14.11	4.6
	바닥면하면	1	균열(0.3mm이상)	5.m			‘14.11	0.6
			박리,철근노출, 파손	13.2㎡			‘14.11	3
	거더	1	균열(0.3mm이상)	68.2m			‘14.11	7
			박리,철근노출, 파손	14.2㎡			‘14.11	3
	교대 교각	1	균열(0.3mm이상)	16.3m			‘14.11	2
			박리,철근노출, 파손	11.4㎡			‘14.11	2
램프 1	거더 받침	1	강재 부식	0.6㎡			‘14.11	0.1
			철근노출	0.05㎡			‘14.11	0.1
램프 2	거더 받침	1	강재부식, 도장박리	2.4㎡			‘14.11	0.1
			균열(0.3mm이상)	4.5m			‘14.11	0.5
			박리,철근노출, 파손	8.3㎡			‘14.11	2
램프 3	거더 받침		도장박리	0.8㎡			‘14.11	0.1
			균열(0.3mm이상)	2.0m			‘14.11	0.2
			박리,철근노출	0.11㎡			‘14.11	0.1
보도육교	거더		강재부식	14.9㎡			‘14.11	0.6