학습동아리 과제수행 실적 보고서

1. 동아리 기본개요

동아리 명칭	고도리와 막순이
운 영 진	회장 : 백영애 (연락처 : 02-3146-1844)		총무 : 손연희 (연락처 :02-3146-1846)
회 원 수	총 회원수	내부회원		외부회원
	10명	8명		2명
소 속	상수도본부 상수도연구원 재료연구과
동아리 형태	▢ 핵심과제 학습동아리 ■ 자율과제 학습동아리(학습형, √ 대안제시형, 직무발명형)

2. ’15년 상반기 연구과제 수행성과

□ 연구과제

○ 고도정수처리와 관련하여 입상활성탄 재생 연구

- 서울시 6개 정수센터의 입상활성탄 도입·운영 후 발생되는 폐활성탄의 재용활 및         재생 관련 연구 ⇒ 재생시설 도입 검토

- 입상활성탄 품질별에 따른 수처리 효율 및 물성특성 분석 통한 활성탄 품질관리

방안 마련

○ 옥내급수관 재질별 수질평가 연구

- 수도용 재료 모형 실험장치 설계하여 옥내급수관 재질별 수질평가

- 옥내급수관 세척방법별 세척력 연구

□ 연구과제 수행과정 및 방법

○ 매월 셋째주 수요일 동아리 정기모임을 통한 문헌조사내용 및 현장실험

결과 토론

- 입상활성탄 재생 및 상․하수도 재료 관련 자료 수집

- 입상활성탄 품질시험 관리(재료연구과-240, 2015.1.16.)

- 입상활성탄 시범재생 품질기준(안) 마련(재료연구과-1783,2015.3.27.)

○  연구관련 현장 및 관련기관 방문

- 옥내급수관 시범세척현장방문: 2015.4.29, 5.19, 5.27(재료연구과-2508,2015.4.28.)

세척장비 설치	세척	세척후 시료 채수

- 입상활성탄 재생시설 도입관련 환경부 관계자 면담(재료연구과-2130,2015.4.9.): 2015.4.1

○ 전문가 자문회의를 통한 연구방향 의견 수렴

- 입상활성탄 효율적인 재생연구방안 자문·심의(재료연구과-5355, 2014.12.4.)

- 옥내급수관 관리 기술설명회 개최계획(재료연구과-1370,2015.3.11.): 2015.3.30

○ 동아리 워크샵 통한 연구성과 공유 및 연구 방향 모색

- 학습동아리 ‘고도리와 막순이’하반기 활동보고 및 계획(재료연구과-5700,2014.12.29)

- 학습동아리 ‘고도리와 막순이’ 연구사례발표 결과 보고(재료연구과-2378,2015.4.23.)

◦ 학술발표, 교육․ 기술자문을 통한 기술지원 및 정보공유

- 한국환경수도연구원 수처리제 품질관리 교육: ‘14.11.26 (총무과-11408,14.11.16)

- 한국상하수도협회 조류 및 이취미 제거기술 교육: ‘15.4.6(재료연구과-1790,15.3.27)

- 입상활성탄소 재생관련 T/F 1~3차 회의팀 참석(‘15. 1.27, 2.12, 2.27)

※ 급수계획과-429, 급수계획과-906, 급수계획과-1214

- 입상활성탄소 재생관련 관계자 회의참석(영등포 정수과-1398,2015.2.12.) :‘15.2.13

- 입상활성탄 재생품질기준(안) 전문가 자문(재료연구과-1572,2015.3.17) : ‘15.3.17

- 활성탄흡착지 개선방안 협의를 위한 회의 참석(정수과-4230,2015.5.6.):‘15.5.7

- 영등포정수센터 입상활성탄 시범재생 품질기준(안) 제시(재료연구과-1788,2015.3.27.)

- 2015 서울-도쿄 포럼 참석 정보 습득 :‘15.5.14

□ 연구과제 수행성과 요약

○ 본격적인 정수센터의 입상활성탄 도입·운영 후 기간별 공정에서의 운용         결과를 바탕으로 품질시험 및 재생품질 연구 ⇒ 활성탄 품질관리 방안         마련, 재생시기 및 재생품질기준 제시

○ 수도용 재료의 위생적이고 경제적인 옥내급수관 개선연구를 위한 배관 재질별       수질 평가 연구 ⇒ 안전한 수돗물 음용방안 마련 및 옥내급수관 장기간 사용에       따른 문제해결을 위한 기초자료 확보

□ 연구과제 수행실적

○ 입상활성탄 품질시험 관리(재료연구과-240, 2015.1.16.)

- 활성탄 흡착능력변화 분석, 축적된 무기물 농도, 입도분포 파악하여 수처리 효율상        관성 분석을 통한 품질관리방안 연구

- 광암(2점),영등포(5점) : 두 정수장의 MB탈색력, 요오드흡착력, 비표면적은 감소하였        으나 회분은 약간 증가, 영등포 세공용적은 감소하였으나 광암은 측정오차 이내로        약간 증가하여 향후  관찰 필요, 2014년 하반기에 시범 재생한 활성탄의 상태는 양호

○ 입상활성탄 재생 실험(Lab scale) : 재생실험으로 재생시 품질기준(안) 도출

- 재생전후 부피, 무게변화(Y1, Y2)

· 중량변화가 다소 있으나, 이는 활성탄내부 수분과 유기물 제거로 인한 결과로 판          단되며 재생전후 부피변화는 크게 없음 ⇒ 재생탄 회수율은 부피로 평가

· 활성탄 재생시 이송, 재생온도, 체거름 등으로 부피 손실 가능성 있음

⇒ 재생업체와 전문가들의 의견을 충분히 검토가 필요가 있음

- 재생온도, 시간별 요오드흡착력 및 MB탈색력 결과

· 재생전후 품질(요오드,MB) 회복율:  Y1(3년경과)보다 Y2(4.5년경과)가 더 높음

⇒ 획일적인 재생탄 품질기준이 아닌 각각 여건에 맞는 품질기준적용이 필요

◦ 옥내급수관 재질별 수질평가(pilot 운영결과)

- 가정에서 사용되는 다양한 재질의 옥내급수관 모형실험을 통한 수도용자재 비교

- 대상 : 급수관 6종(PE,PB,PVC,아연도강관,SUS,동관)

- 기간 : 1월~4월

- 분석방법 : 주간 7항목 및 월간 먹는물 수질기준58개 항목 분석

- 분석결과

· 주간항목인 pH나 TOC 등 재질별 큰 차이 없었고, 월간 항목중 51개 항목은 미검출         (35개) 혹은 수돗물과 비슷한 수준으로 검출(16개)되어 급수관별 큰 차이가 없음

· 재질별 특성을 보이는 항목으로는 잔류염소(동관, 아연관), 탁도(동관, 아연과),

탁도동(동관), 아연(아연관), 톨루엠(PVC관) 등이 있음 ⇒ 수온변화시 , 물사용 패         턴별, 기간별 재질별 등 지속적인 관분석을 통한 원인분석 필요

□ 성과의 업무반영 실적(또는 계획)

◦ 입상활성탄 시범재생 관련 품질기준 마련(재료연구과-1783,2015.3.27.)

- 사용기간별 활성탄 품질에 적합한 각각 다른 재생주기 설정

- 대상 : 영등포 1, 2정수장(재생량 각 1지 300㎥)

- 연구결과 및 업체· 전문가 의견을 종합하여 시범재생 품질기준 마련

- 품질기준(안) 송부(재료연구과-1788,2015.3.27.)

- 재생완료후 공동연구수행(연구원, 영등포): 운영·경과별 회수율 평가, 품질 및 수처리효율평가계획  ⇒ 서울시 입상활성탄 재생주기 설정시 활용

○ 한강수계에서의 입상활성탄 품질결과(재료연구과-240,2015.1.16.)

- 광암, 영등포에서 입상활성탄 운영데이터 분석

⇒ 조건별 활성탄 품질변화에 따른 수처리효율 상관성 연구로 활성탄 교체 및 재생           시기 결정에 활용

- 강북, 암사, 구의, 뚝도 정기적인 입상활성탄 품질관리 예정

⇒ 각 정수장별 운영조건과 활성탄 품질에 맞는 관리방안 연구

○ 입상활성탄재생시설 도입시 시설규모 설정에 활용(계획)

- 지속적인 데이터 분석통한 입상활성탄 재생시기와 필요한 재생량 재생 후 지속력 등의        연구로  재생시설 도입관련 시설규모 설정시 활용 예정

○ 수처리제 품질검사: 안전한 아리수 생산에 기여

- 입상활성탄 품질검사 : 22건, 금액 약430만원 세입 효과

※ 수처리제(활성탄) 검사 성적서 송부(재료연구과-2469,2015.4.27; 재료연구과-3087,2015.5.22.)

- 현장염소 품질검사 추진계획(재료연구과-2729,2015.5.8.)

· 현장제조 염소 품질검사로 수처리제의 안전성 검증

· 검사대상 : 배수지내 차아염소산나트륨 제조시설 12개소

· 검사항목 : 수처리제 기준항목 11개 항목

· 검사주기 : 1회/월, 6월부터 실시

◦ 관 재질별 정체시간 및 계절에 따른 수질평가연구 지속

- 물사용 패턴을 고려한 수질변화 조사 ⇒정체시간에 따른 옥내급수관 수질평가

- 계절별, 관 사용기간에 따른  재질별 옥내급수관 수질비교연구

⇒ 재질 및 정체시간에 따른 영향 검토

◦ 향후 연구과제 선정 방향 모색

- 음용율 저하의 주요 원인인 옥내급수관 청결과 관련 세척전후 수질비교를 통한

세척효과 연구가 필요한 시점

- 노후된 옥내급수관 상태에 따라 교체 및 세척 기준안 제시 필요

⇒ 수돗물 이용시민편의를 위한 옥내급수관 세척방법별 세척효과분석 및 개선방안을           위한 관리방안 기술설명회, 사례조사 및 문헌조사등 을 통한 연구과제 모색

□ 기타 특이사항

○ 해외 선진기술 습득을 위한 교육(예정)

- 과정명 : 부식 기초 및 실헝방법

- 목 적 : 부식의 기초, 다양한 전기화학적 기술 응용 및 상수도사업본부 옥내배관 세척 및 갱생 연구에 필요 선진교육을 습득하여 연구 추진시 활용예정

- 교육기관 : 펜실베니아 주립대학

- 교육기간 : 2015.6.6.~6.14

3. 기여자 명단 (동아리 회원 - 1인 1동아리)

소 속	직렬	직급	이 름	기여도 (%)	연락처(핸드폰)
상수도연구원 재료연구과		기술개발 부장	최영준	10	*************
〃	공업	고도정수처리과장	윤중섭	10	*************
〃	환경	연구사	백영애	20	*************
	공업	연구사	임희아	15	*************
	공업	7급	신정현	10	*************
〃	공업	7급	손연희	15	*************
상수도연구원 수처리과		연구사	조우현	5	*************
〃		연구사	이광제	5	02-3146-1807
영등포아리수정수센터 정수과	-	연구사	장현성	5	************
〃	-	연구사	홍원해	5	************
계				100

※ 자료작성자 : (소속)상수도연구원 재료연구과, (성명)손연희, (02-3146-1846)