< 별표 1 >

산불진화복 규격표

구 분				성 능	시험방법
혼용율(%)				면 100%, 방향족폴리아미드섬유100%이상 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 섬유직물, 용융 및 적하가 없을 것 (유리섬유 석면 등 유해성 섬유등은 제외)	KS K 0210
색상(색상기호)				빨강, 검정(6R 4/16, N/1.0)
방염도		잔염시간(s)		2 초이내	KS K 0585 *조건 : 5회 세탁후 시험 - KS K ISO 6330 약사이클 세탁온도 40℃±3℃
		잔진시간(s)		2 초이내
		탄화길이(cm)		10 cm 이내
치수변화율(%)			경사	± 3이내	KS K ISO 7771 냉수침지법
			위사	± 3이내
염색견뢰도	일 광			3급 이상	KS K ISO 105 B02
	세탁		변퇴	4급 이상	KS K ISO 105-C04
			오염	4급 이상
	땀		변퇴	4급 이상	KS K ISO 105-E04
			오염	4급 이상
	마찰		건법	4급 이상	KS K 0650
			습법	3급 이상
포름알데히드함량(mg/kg)				75 이하	KS K ISO 14184-1
기타				인체에 독성이 없을 것