「목재제품 규격․품질 자체 검사공장의

세부 지정기준」일부개정(안)

1. 개정 이유

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」제20조에 의거 「목재제품의 규격과 품질기준」고시가 개정(2015.12.30.)되어 6개 품목이 추가됨에 따라 ‘목재제품 규격․품질 자체 검사공장 지정기준’의 품질시험기 및 분석장비를 추가하여 규격․품질 표시를 위한 기반을 갖추어 체계적으로 수행하고자 함

2. 주요 내용

가. 【별표】의 ‘목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비’에 개정된 6개 품목(집성재, 목질바닥재, 성형목탄, 목재 플라스틱복합재, 배향성 스트랜드보드, 난연목재)에 대한 품질시험기 및 분석장비를 추가하고, 품질표시대상에 포함되지 않는 품목은 제외하고자 함

- 추가 품목 : 집성재, 목질바닥재, 성형목탄, 목재 플라스틱복합재, 배향성 스트랜드보드, 난연목재

- 삭제 품목 : 목초액

나. ‘목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비’에 대한 수량을 추가하여 명확히 하고자 함

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」

나. 기    타 : 1) 관계기관 의견조회(2016. 5.25 ～ 6. 3)

2) 행정예고(2016. 5.30～ 6.20)

3) 신․구 조문 대비표 첨부

신․구 조문 대비표

현  행

개 정(안)

【별표】목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비

목재제품	품질시험기 및 분석장비	비고
합판	줄자
	버니어 캘리퍼스
	저울(정밀도 ±0.0001g)
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	항온수조
	휨강성 변형량 측정대
	만능재료시험기
	데시케이터
	분광광도계
방부목재	줄자
	버니어 캘리퍼스
	톱
	저울(정밀도 ±0.0001g)
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	침윤도 측정용 정색시약
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Gas Chromatography-mass spectrometer 또는Liquid Chromatography-mass spectrometer	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	함수율 측정기
	약제용 비중계
제재목	줄자
	버니어캘리퍼스
	톱
	저울(정밀도 ±0.01g)
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	데시케이터
	함수율 측정기
	만능강도시험기(10 ton 이상)	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	변형 측정용 수평 실험대
목재펠릿	버니어캘리퍼스
	저울(정밀도 ±25g)
	저울(정밀도 ±0.0001g)
	겉보기밀도 측정용기
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	데시케이터
	회화로(1,000℃)
	분쇄기
	직경 3.15 mm 체(ISO 3310-2)
	진탕기
	내구성시험기(CEN/TS 15210-1)
	열량계	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
섬유판 / 파티클보드	줄자
	버니어 캘리퍼스
	저울(정밀도 ±0.0001g)
	만능재료시험기
	데시케이터
	분광광도계
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	항온수조
목탄(숯)	30mm의 체
	저울(정밀도 ±0.0001g)
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	데시케이터
	회화로(1,000℃)
	열량계
목재브리켓	버니어캘리퍼스
	저울(정밀도 ±25g)
	저울(정밀도 ±0.0001g)
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	데시케이터
	회화로(1,000℃)
	분쇄기
	직경 3.15 mm 체(ISO 3310-2)
	진탕기
	밀도 측정 장치(EN 15150 참고)
	열량계	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
목초액	보메비중계
	pH 측정기
	저울(정밀도±0.0001g)
	실험용 건조기(정밀도 125±3℃)
	정밀뷰렛(25ml)
	굴절계(0 ~ 45%)
목재칩	목재칩 시료채취도구
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린
	실험용 건조기(정밀도 105±3℃)
	분쇄기
	저울(정밀도 ± 0.01g)
	저울(정밀도 ±0.0001g)
	데시케이터
	회화로(1,000℃)
	열량계	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
집성재	신설
성형 목탄	신설
목재 플라스틱 복합재	신설
난연목재	신설

【별표】목재제품 품목별 품질시험기 및 분석장비

품목	시험분석 기기·장비	최소 수량	비고
합판	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	항온수조	1	사용환경 (20~100) ℃
	휨강성 변형량 측정대	1	콘크리트거푸집용 합판일 경우에만 해당
	만능재료시험기	1	1 t 이상
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	항온항습챔버	2	챔버별로 온습도 조절
방부 목재	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Gas Chromatography-mass spectrometer 또는 Liquid Chromatography-mass spectrometer	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	함수율 측정기	1
제재목	줄자	1
	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	5
	함수율 측정기	1
	만능재료시험기(10t 이상)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	변형 측정용 수평 실험대	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
목재 펠릿	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±25 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	겉보기밀도 측정용기	1
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	분쇄기	1
	체	1	입도 3.15 mm (ISO 3310-2)
	진탕기	1
	내구성시험기	1	CEN/TS 15210-1
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
섬유판 / 파티클보드 / 목질 바닥재/ 배향성스트랜드보드	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	만능재료시험기	1	10 t 이상, 검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	항온수조	1
	항온항습챔버	2	챔버별로 온습도 조절
목탄 (숯)	체	1	입도 30 mm
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	열량계	1
목재 브리켓	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±25 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	분쇄기	1
	체	1	입도 3.15 mm (ISO 3310-2)
	진탕기	1
	밀도 측정 장치	1	EN 15150 참고
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
목초액	삭제
목재칩	목재칩 시료채취도구	1
	진동체 선별기 또는 로타리 스크린	1
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	분쇄기	1
	저울	1	정밀도 ±0.01 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	데시케이터	1
	회화로	1	사용온도 1 000 ℃
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Ion Chromatography	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
집성재	줄자	1
	버니어 캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.001 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	항온수조	1	사용환경 (20~100) ℃
	항온항습기	2
	만능재료시험기	1
	기계식 등급 구분기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능/ 검사품목이 구조용집성재일 경우에만 해당
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	증류수(혹은 초순수) 제조장비	1
	변형 측정용 수평 실험대	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	광학현미경(배율 x40∼x400)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	슬라이딩마이크로톰	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	고압멸균기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
성형 목탄	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±25 g
	저울	1	정밀도 ±0.000 1 g
	실험용 건조기	1	사용온도 (105±3) ℃
	데시케이터	1
	회화로	1
	분쇄기	1
	체	1	입도 3.15 mm (ISO 3310-2)
	전락강도 측정기	1
	화덕	1	구멍탄용
	열량계	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	원소분석기	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Atomic Absorption Spectroscopy 또는 Inductively Coupled Plasma	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
목재 플라 스틱 복합재	항온항습기	2	사용환경 (23±2) ℃ (50±10) %RH, (20±3) ℃ (66±2) %RH
	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.001 g
	만능재료시험기	1	20 t 이상
	데시케이터	10
	분광광도계	1
	진탕기	1
	항온수조	1
	초저온냉동고	1	사용온도 (-30±2) ℃ 검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	굴곡크리프시험기(KS M ISO 899-2)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	낙하시험충격기(KS F 2221)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	충격강도시험기(KS M ISO 179-1)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	미끄럼저항시험기(KS M 3510)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	길이선열팽창계수시험기(KS M 3060)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	내후성시험기(KS M 4892-2)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (KS ISO 11885)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	방염성 시험기 맥켈버너형(KS F 2819)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
난연 목재	항온항습기	2	(23±2)℃, (50±5)% RH (40±2)℃, 97% RH
	줄자	1
	버니어캘리퍼스	1
	저울	1	정밀도 ±0.001 g
	실험용 건조기	1	정밀도 (105±3) ℃
	데시케이터	3
	교반히터	1
	콘칼로리미터(KS F ISO 5660-1)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능
	가스유해성시험장치(KS F 2271)	1	검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능

* ‘검사기관의 시험기 및 장비 활용 가능’ 이라 함은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」시행령 제19조제2항에 따라 지정된 목재제품 규격·품질 검사기관의 해당 품질시험기 및 분석장비 활용이 가능함을 말한다.