「목재제품의 안성평가 기준」신․구조문 대비표

현  행

개 정(안)

【별표】목재제품 안전성 평가항목 및 평가내용

평가항목 : 유해물질 종류 및 허용량

평가내용 : 유해물질 함유량

평가 대상	유해물질 종류	허용량	시험 방법
제재목 방부목재 난연목재 목재 플라스틱 복합재 집성재 합판 파티클보드 섬유판 배향성 스트랜드보드 목질바닥재 목재펠릿 목재칩 목재브리켓 성형목탄 목탄	폼알데하이드 방출량	1.5㎎/ℓ 미만 (실내용)	합판 규격․품질기준
		5.0㎎/ℓ 미만 (실외용)
	황	0.05% 미만	목재펠릿 규격․품질기준
	염소	0.05% 미만
	질소	1.0% 미만
	카드뮴	0.5㎎/㎏ 이하
	구리	10㎎/㎏ 이하
	비소	1㎎/㎏ 이하
	수은	0.05㎎/㎏ 이하
	납	10㎎/㎏ 이하
	니켈	10㎎/㎏ 이하
	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30Bq/kg 이하 (목재펠릿, 목재칩, 목재브리켓)	환경방사능 측정- 토양 - 제3부 : 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
		100Bq/kg 이하 (목탄, 성형목탄)

* 1. 폼알데하이드 방출량은 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 제20조 제1항에 따른 목재제품 규격․품질기준을 적용한다.

2. 세슘방사능 안전기준은 ‘목재펠릿 등에 대한 방사능 안전성 위해 평가기준’을 적용한다.

3. 기타 안전성 유해물질에 대해서는 관련법령에서 정하고 있는 허용량 및 시험방법을 따른다.

4. 위 시험방법 외에 객관적으로 평가된 동등이상의 국내․외 표준시험방법을 적용할 수 있다.

【별표】목재제품 안전성 평가항목 및 평가내용

평가항목 : 유해물질 종류 및 허용량

평가내용 : 유해물질 함유량

평가 대상	유해물질 종류	허용량	시험 방법
제재목 방부목재 난연목재 목재 플라스틱 복합재 집성재 합판 파티클보드 섬유판 배향성 스트랜드보드 목질바닥재 목재펠릿 목재칩 목재브리켓 성형목탄 목탄	폼알데하이드 방출량	1.5㎎/ℓ 미만 (실내용)	합판 규격․품질기준
		5.0㎎/ℓ 미만 (실외용)
	황	0.05% 미만	목재펠릿 규격․품질기준
	염소	0.05% 미만
	질소	1.0% 미만
	카드뮴	0.5㎎/㎏ 이하
	구리	10㎎/㎏ 이하
	비소	1㎎/㎏ 이하
	수은	0.05㎎/㎏ 이하
	납	10㎎/㎏ 이하
	니켈	10㎎/㎏ 이하
	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30Bq/kg 이하 (목재펠릿, 목재칩, 목재브리켓)	환경방사능 측정- 토양 - 제3부 : 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
		100Bq/kg 이하 (목탄, 성형목탄)
		300Bq/kg 이하 (제재목, 방부목재, 난연목재, 목재플라스틱복합재, 집성재, 합판, 섬유판, 파티클보드, 배향성 스트랜드보드, 목질바닥재)

* 1. 기타 안전성 유해물질에 대해서는 관련법령에서 정하고 있는 허용량 및 시험방법을 따른다.

2. 위 시험방법 외에 객관적으로 평가된 동등이상의 국내․외 표준시험방법을 적용할 수 있다.