2017년도 품질시험 분석결과

(단위 : 건)

구 분		2016년					2017년
		계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)	계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)
계		2,599	925	1,656	18	0.7	2,577	799	1,763	15	0.6
방수재	소계	20	5	15	-	-	25	1	24	-	-
	고무화아스팔트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	에틸렌계	4	3	1	-	-	8	1	7	-	-
	개량아스팔트	3	-	3	-	-	6	-	6	-	-
	밴토나이트	6	1	5	-	-	6	-	6	-	-
	액체방수재	5	1	4	-	-	2	-	2	-	-
	도막 등	2	-	2	-	-	3	-	3	-	-
기 타	소계	1,691	32	1,641	18	1.1	1,754	-	1,739	15	0.9
	시멘트	9	-	9	-	-	34	-	34	-	-
	단열재	23	11	11	1	4.3	15	-	14	1	6.7
	부직포	4	4	-	-	-	1	-	1	-	-
	내화피복재	5	5	-	-	-	40	-	40	-	-
	도 료	3	-	3	-	-	6	-	6	-	-
	여과사	14	11	3	-	-	5	-	5	-	-
	아스콘	931	-	915	16	1.7	1,017	-	1,006	11	1.1
	강재	625	-	624	1	0.2	567	-	564	3	0.5
	골재, 타일	75	-	75	-	-	69	-	69	-	-
	기타	2	1	1			-	-	-
발열량	소계	432	432	-	-	-	360	360	-	-	-
복개하천가스조사	소계	456	456	-	-	-	438	438	-	-	-

※ 붉은색 글씨 : 토질재료과 병행 시험으로 통계는 토질재료분야에 포함됨