2018년 품질시험계획 이행확인 점검 및 조치현황
연번	의뢰자	공 사 명	지 적 사 항	점검일	조 치 완료일	지적 건수
계		21건			22	93
1	강서구청 (건축과)	마곡산업시설용지 D20-7 교육연구시설공사 ㈜서전기전 시 공 자 : ㈜다한종합건설 감 리 자 : 차이건축사 공사기간 : 170510~180510 공 정 율 : 43%	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 철근의 시험항목 중 누락된 화학성분, 겉모양, 치수, 무게 등 포함 및 시험빈도에 맞게 작성하고 시험계획 횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 산출하고, 누락된 자재(데크플레이트, 속빈콘크리트블록 등)를 포함 작성 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(홍형택)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함은 물론 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 한 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재 함 ○ 품질시험 검사대장 보완 - 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 시험검사구분, 시험기준 및 시험결과를 명확히 하여 건설자재별로 작성 관리 바람 ○ 지하2층 바닥 작업구 철근 심하게 구부러진 부분 보강근으로 보완 시공 바람 ○ 조적부 전선관 통과부분 미장시 메탈라스 등으로 보완 시공 바람 ○ 옥상부 엘리베이터 기계실 슬래브 누수 부분 방수시공 바람 ○ 계단실 경사 슬래브 철근 노출부분 패칭 후 무수축 모르타르 등으로 보수 바람	3.5		7
2	강서구청 (건축과)	마곡 D33-8블럭 연구 업무시설 신축공사 시 공 자 : 와이엠종합건설 감 리 자 : GNI종합건축사 공사기간 : 170817~180816 공 정 율 : 35%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 일부자재(철근, 레미콘, 단열재 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 산정하기 바라며, 누락된 자재(데크플레이트, 유리, 창호, 방화문, 난간, 타일 등)를 포함 작성 바람 ○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 양식이 상이하므로 건설사업관리 업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설자재별로 보완 작성 관리 바람 ○ 2층 엘리베이터 비트구간 벽면의 재료분리 발생된 곳은 패칭후 무수축모르터르로 보수 요망.	3.5		4
3	용산구청 (치수과)	한강로일대 방재시설 확충사업(빗물펌프장 설치) 시 공 자 : ㈜서한기술공사 감 리 자 : ㈜천일 공사기간 : 131227~180430 공 정 율 : 92%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(보차도경계석, 스틸 그레이팅, 아스팔트포장의 밀도, 두께 등)를 포함 작성 바람 ○ 지상부 펌프장과 방류맨홀사이의 구조물 방수보호막 설치를 재정비하여 부착시킨 후 되메움을 실시바라며 되메움은 상부 1m정도에 대하여 장비사용 층다짐 실시 바람 ○ 기계실 받침콘크리트의 배근된 철근 절단부의 연결 및 보강철근 배근, 청소완료 후 무수축콘크리트로 타설 바람 ○ 지하 모터실 스틸그레이팅의 Leveling의 미세조정 바람 ○ 펌프장 계단입구로 빗물 등 노면수가 유입되지 않도록 시공하기 바람	3.6		5
4	도시기반 시설본부 (건축부)	서울 소방행정타운 건립 공사(1단계) 시 공 자 : ㈜동광건설 감 리 자 : ㈜건원엔지니어링 공사기간 : 160518~180517 공 정 율 : 80%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 일부자재(타일, 흄관 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 산정하기 바라며, 누락된 자재(데크플레이트, 흄관, 도자기질타일(수입품), 아카볼트, CRC보드 등)를 포함 작성하고, 품질시험계획서의 추가 자재 수정분은 개정을 통해 반드시 반영하기 바람. ○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 양식이 상이하므로 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식에 의거 보완 작성 관리바람 ○ 본관동 내부 화장실은 조적벽체로 시공되어 액체 방수로만으로는 모체의 균열로 인해 방수기능이 저하되어 하자가 우려됨으로 도막방수 등으로 보완하시기 바람. ○ 수상구조 훈련장 천정 마감시 천정 중앙부에서 측면으로 경사를 두어 결로수(응축수)가 떨어지지 않도록 조치바람. ○ 노출콘크리트 기둥(특히 이어치기 부분) 표면의 마감을 철저히 하여 노출면의 품질을 확보하시기 바람 ○ 본관동 6층 연결데크보에 발생된 재료분리는 패칭후 무수축모르터르로 보수 바람. ○ 중앙훈련장 상위층 알루미늄창호 연결철물 용접부위는 철저한 테스트 실시 요망.	3.6	4.6	7
5	도시기반 시설본부 (방재시설부)	잠원2빗물펌프장신설공사 (강남역관로개선) 시 공 자 : ㈜에스트건설 감 리 자 : 신명건설기술공사 공사기간 : 130103~180531 공 정 율 : 63%	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하고, 누락된 자재(판석, 방수시트, 맨홀뚜껑, 맨홀사다리 등)를 포함 작성 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(최원영)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함은 물론 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재 한 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재 함 ○ PC박스 벽체의 방수시트보호재 탈락되어 있으므로 정밀한 보완시공하기 바람.	3.8	3.16	3
6	서울교통공사 (토목사업소)	지하철 2,4호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(1공구) 시 공 자 : ㈜쓰리에스 감 리 자 : ㈜동일기술공사 공사기간 : 151207~180630 공 정 율 : 90%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 시험 및 자재(댐퍼 현장 인발시험, 케미컬 앙카 등)를 포함 작성 바람	3.8	3.26	1
7	도시기반 시설본부 (토목부)	여의교 확장공사 시 공 자 : ㈜광혁건설 감 리 자 : 천일(주) 공사기간 : 161130~180529 공 정 율 : 62%	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 시험계획횟수는 계,현장,의뢰,성적서대체로 구분하고, 누락된 자재(데크, 하지철물, 난간 등)를 포함 작성 바람 ○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설 자재별, 규격별로 작성 바람 ○ 목재 Deck부 set anchor 시공시 방수계획은수립하였으나, 방수재 손상으로 인한 누수가 발생 되지 않도록 Shop Drawing을 작성 시공 바람	3.12	4.3	3
8	도시기반 시설본부 (토목부)	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 시 공 자 : ㈜케이월드종합건설 감 리 자 : 천일(주) 공사기간 : 161130~181129 공 정 율 : 62%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서는 일부자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 산정하기 바라며, 누락된 자재(식생축조블럭, 어스앙카, 맨홀뚜껑 등)를 포함 작성하기 바람. ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(정국진, 한승헌)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재하여야 하나 점검이 현재 미등재. ○ 올림픽대로 P4구간에 설치되어 있는 세륜장 배수시설 관리가 미흡하니 정비 등 보완조치 할 것.	3.12	4.3	3
9	서울주택 도시공사 (건축사업부)	서울마곡 중앙광장 조성공사 시 공 자 : ㈜금강주택 감 리 자 : ㈜희림종합건축사 공사기간 : 160329~180527 공 정 율 : 62%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(벤토나이트방수시트, 창호 등)를 포함 작성 바람 ○ 지상1층 #4환기구 우측 Deck 위 콘크리트 잔재물 제거 후 콘크리트 타설 바람 ○ 지상1층 자전거보관소 좌측 철근 노출부 제거 및 보수후 방수시공 바람 ○ 지하 2층 바닥 가시설 지주 철골 부위 방수 정밀 시공 바람 ○ 지하1층 지하철5호선 연결통로 전면 백화현상 부분 보수 바람 ○ 기계실 외벽부 벽체 고인물 제거 후 층 다짐 등 되메우기 정밀 시공 바람 ○ 지하1층 SRC기둥부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거후 콘크리트 타설바람	3.13	4.9	7
10	서울교통 공사 (토목사업소)	지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(4공구) 시 공 자 : ㈜오케이건설 감 리 자 : ㈜신성엔지니어링 공사기간 : 160125~180531 공 정 율 : 53%	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제15호 서식에 의거 자재별로 시험검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성 바람	3.15		1
11	강서구청 (건축과)	마곡 D20-2 연구시설 신축공사 시 공 자 : ㈜태한건설 감 리 자 : 건축마당 공사기간 : 170814~180630 공 정 율 : 48%	○ 품질시험검사대장 보완 - 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 시험검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 건설자재별로 작성 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 철근의 시험항목 중 누락된 화학성분, 겉모양, 치수, 무게 등 포함 및 시험빈도에 맞게 작성하고 시험계획 횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 산출하고, 누락된 자재(아스팔트시트, 알루미늄판넬 등)를 포함 작성 바람 ○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 건설자재별, 규격별로 설계량을 표기하여 작성 관리 바람 ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리업무지침서 별지 제16호서식에 의거 작성 바람 ○ 지상6층 기둥부 hoop근 주철근에 긴결하여 시공하기 바람 ○ 주차장 램프 바닥 자재 반입구 철근 심하게 구부러진부분은 보강근을 설치하여 시공 바람	3.19		6
12	강서구청 (건축과)	마곡 DS6-5블럭 근생 신축공사 시 공 자 : ㈜트인종합건설 감 리 자 : ㈜한림건축 공사기간 : 170401~180531 공 정 율 : 45%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(철근, 레미콘, 단열재)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고 철근은 50톤당 작성하고, 누락된 자재(시멘트벽돌, 유리, 앙카철물, 방화문, 난간 등)를 포함 작성 바람 ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 작성관리 하기 바람. ○ 옥상벽면 재료분리 발생된 곳은 패칭 후 무수축모르터로로 보수하기 바람.	3.19		4
13	구로구청 (건축과)	구로동 대명벨리온 지식산업센터 신축 시 공 자 : ㈜대명건설 감 리 자 : ㈜한원포럼건축 공사기간 : 160719~180720 공 정 율 : 65%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재[ALC블록 인조광섬유단열재(그라스울) 등]를 포함 작성 바람 ○ 계단실 경사부위 이어치기 재료분리 부분 V cutting 한 후 청소를 깨끗이 한 다음 같은 강도 모르타르에 Band액을 섞어서 보수 요망 ○ 6층 소화전함 콘크리트 타설시 배부름 부분 수정 바람 ○ 타워크레인 오픈부위 철근을 90°로 꺽어 놓았으나 철근 배근시 새로운 철근을 anchoring하여 연결 배근하기 바람 ○ 지하2층 계단실 합벽 누수부분 Injection 및 Milk 주입으로 누수 방지 조치 요망 ○ 지상 6층 보(girder)하부 재료분리 및 철근노출부위 patching후 같은 강도 이상의 모르타르로 정밀 보수 바람	3.20		6
14	강서구청 (건축과)	이화여자대학교 의과대학 신축공사 시 공 자 : ㈜대림산업 감 리 자 : ㈜삼우씨엠 공사기간 : 151126~180630 공 정 율 : 74%	○ 옥상층 태양광구조물 설치시 독립기초의 앙카볼트는 선매립 긴결시공이 중요한 바, 후 매립형 앙카볼트 설치로써 독립기초의 구조체에 앙카볼트가 긴결시공 되도록 하기 바람 ○ 8층 옥상조경공사에서 물흐름에 대한 물매시공이 중요하고, 특히 외벽쪽의 파라펫 하부는 방수 보호 조적을 시공한 후 방수마감 시공하기 바람 ○ 조적부 전선관 부위 Fabric 등으로 보강 후 모르타르 채움 바람 ○ 8층 옥상정원 방수보호시트는 방수재가 보호되도록 충분한 높이 확보 및 밀착시공 바람	3.22		4
15	구로구청 (건축과)	구로동 대명벨리온 지식산업센터 신축 시 공 자 : ㈜대명건설 감 리 자 : ㈜한원포럼건축 공사기간 : 160719~180720 공 정 율 : 65%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 누락된 자재(보차도인터록킹블록, 난간, 오수관 등)를 포함 작성 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(최인우)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재 ○ 3동 도로방향 하부 벽체 방수부분에 방수부분과 미장부분이 혼합되어 있으므로 보완바람. ○ 옥상난간 옆면에 청소용고리의 앙카설치 구간은 유효콘크리트 면적을 확보하였는지 검토바람. ○ 기계실 하부배관이 통행시 넘어질 우려가 있으므로 통행의 위험을 해소할 수 있도록 계단설치 바람. ○ 옥상 난간대 포스트 시공부위 앙카볼트를 적정하게 보완 시공하기 바람.	3.22		6
16	도시기반 시설본부 (방재시설부)	경춘선 폐선부지 공원조성 공사(3단계)-2차 시 공 자 : ㈜유호산업개발 감 리 자 : ㈜선진엔지니어링 공사기간 : 171101~180630 공 정 율 : 22%	○ 목재데크 하부 각관 용접부 녹이 슬지 않도록 방청처리 하기 바람 ○ 콘크리트 포장 구간(Sta.73~74) 우기시 물이 고이지 않도록 배수처리계획 수립등 Shop drawing을 작성후 시공하기 바람	3.26	4.6	2
17	도시기반 시설본부 (토목부)	동작대로(연장) 중앙버스 전용차로 설치공사 시 공 자 : ㈜성림이엔씨 감 리 자 : ㈜동성엔지니어링 공사기간 : 171222~180630 공 정 율 : 3%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사재장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 작성하고 시험·검사구분, 시험기준, 판정을 명확히 하여 작성하기 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(유화아스팔트, 보차도 인터록킹블록 등)는 규격별로 세분화하여 작성하고, 누락된 시험횟수는 재산정하고, 또한 시험계획횟수는 현장, 의뢰, 성적서대체로 시험빈도에 맞춰 보완 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 구조물명을 표기하고, 또한 타설시간은 구체적으로 몇시 몇분인지 정확하게 작성하기 바람.	3.26		3
18	양천구청 (주택과)	목 제1주택 재건축정비사업 시 공 자 : ㈜롯데건설 감 리 자 : ㈜하우엔지니어링 공사기간 : 160523~180630 공 정 율 : 71%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근, 콘크리트 등 자재는 규격별로 세분화 하고 창호, 석재, 문세트 등 자재의 시험종목을 구체적으로 표기하여 작성 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(서문원)는 당해 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미 등재됨. ○ 화장실 및 칸막이 콘크리트 0.5B 조적벽체의 수직 수평줄눈 사춤 미흡부분은 사춤철저 시공하고 전선관 배관 주위는 격자형Fabric이나 메탈라스 등으로 보강 후 시공 바람 ○ 건물 옥상의 누름콘크리트 구배는 된 구배로 시공하고 우수드레인 뚜껑하부에는 걸름망 설치 바람 ○ 지하주차장 천장 슬래브 및 벽체 일부 균열 및 누수 발생부위는 별도의 보완시공계획서 작성 후 시행 바람 ○ 옥상 캐노피 물끊기 시공부분 벽체로 물이 흘러내리지 않도록 보완하기 바람(벽체와 5cm 정도이격) ○ 아파트 외벽 Asphalt 방수시트 보호재는 벽체 상단까지 올리고 우수가 유입되지 않도록 밀착시공 바람	3.27		7
19	서대문구청 (주택과)	홍은지역 주택조합 공동주택 신축공사 시 공 자 : ㈜텍시빌 감 리 자 : ㈜나우종합건축사 공사기간 : 160501~180630 공 정 율 : 80%	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하고 시험·검사구분, 시험기준을 명확히 하여 보완 작성하기 바람. ○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부자재(철근, 레미콘, 단열재 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수(현장, 의뢰, 성적서 대체로 구분)를 산정하고, 누락된 자재(데크플레이트, 타일,창호, 방화문 등)를 포함 작성하기 바람 ○ 지하1층 상가 조적부 전선배관 주위는 메타라스로 보완시공하기 바람. ○ 최상층(19층) 천정부 단열재 틈새는 밀실충진 보완시공하기 바람.	3.27		4
20	강서구청 (건축과)	마곡 베리미디어 사옥 신축공사 시 공 자 : ㈜트래콘건설 감 리 자 : ㈜한림건축 공사기간 : 170816~180630 공 정 율 : 50%	○ 품질시험검사대장 보완 - 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 시험검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 건설자재별로 작성 바람 ○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 시험계획 횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 산출하고, 누락된 자재(유리, 석재 등)를 포함 작성 바람 ○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(이우람)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재 됨 ○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설자재별, 규격별로 설계량을 표기하여 작성 관리 바람 ○ 지상4층 단열재 틈새 및 파손부위 보수하기 바람 ○ 옥상 조경옹벽부위 방수 및 배수에 대한 시공상세도(shop drawing)를 작성후 시공하기 바람	3.29		6
21	강서구청 (건축과)	센서텍 마곡사옥 신축공사사 시 공 자 : ㈜가온종합건설 감 리 자 : ㈜극동건축 공사기간 : 170516~180515 공 정 율 : 50%	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 누락된 자재(방화문, 창호, 보차도인터록킹블록, 난간대, 방수)를 포함 작성하기 바람 ○ 품질시험·검사성과 총괄표 보완 - 품질시험·검사성과 총괄표는 건설사업관리 업무지침서 별지 제36호서식에 의거 작성 관리하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 타설시간(시간, 분)등을 기재 작성 관리하기 바람. ○ B2층 ~ 8층간 설치되어 있는 소화배관의 용접부위는 빠른시일내에 방청작업을 실시하기 바람.	3.29		4