서울특별시 주요시설물(조례에 근거한) 중 입체교차, 터널, 지하차도, 공동구, 복개구조물, 언더패스, 기타의 건립 등관련 다음사항

3. 각 시설물의 안전점검 및 안전진단 현황(법적근거, 실시현황, 결과 세부내역 등)

부서명 : 동부도로사업소,  시설보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	봉은교	1종	정밀점검	시특법 제6조	12.02.27 ~12.11.22	교각 균열
2	탄천1교	1종	정밀점검		13.06.10 ~14.01.17	바닥판 박리․백태․균열․손상
3	탄천교	2종	정밀점검		12.03.15 ~12.07.12	교면포장 파손 및 방수층 성능저하
4	숯내교	1종	정밀점검		13.06.10 ~14.01.17	배수구 막힘
5	삼성교	2종	정밀점검		13.06.10 ~13.12.06	바닥판 상면 열화 및 하면 망상균열
6	탄천2교	2종	정밀점검		12.03.15 ~12.07.12	신축이음장치 교체 및 바닥판 백태
7	광평교	2종	정밀점검		12.03.15 ~12.07.12	교면포장 균열,마모,파손,열화
8	대곡교	2종	정밀점검		13.06.10 ~13.12.06	신축이음부 누수
9	영동6교	1종	정밀점검		13.06.10 ~13.12.06	교면포장균열․파손 신축이음 누수, 바닥판 하면 백태․열화
10	대치교	2종	정밀점검		13.06.10 ~14.01.17	신축이음교체 및 교대 균열,백태
11	영동5교	2종	정밀점검		12.03.15 ~12.07.12	교대교각 박리박락 및 신축이음 누수
12	영동3교	2종	정밀점검		13.06.10 ~13.12.06	본교 슬래브 이격
13	영동2교	2종	정밀점검		12.03.15 ~12.07.12	바닥판 균열, 백태, 박리, 박락
14	성내교	2종	정밀점검		13.06.10 ~14.01.17	바닥판 하면 망상균열 및 백태
15	매봉터널	2종	정밀점검		13.06.10 ~14.01.17	보도부 균열
16	일원터널	2종	정밀점검		13.06.10 ~14.01.17	상행선 도로부 균열, 재료분리
17	성내유수지교	2종	정밀점검		12.03.16 ~12.07.13	신축이음장치 교체
18	대치지하차도	2종	정밀점검		12.03.16 ~12.07.13	옹벽 벽체 균열
19	석촌지하차도	2종	정밀점검		13.06.10 ~14.01.17	연석 기초 들뜸
20	천호지하차도	2종	정밀점검		12.03.16 ~12.07.13	벽체 타일파손 교체

부서명 : 동부도로사업소,  교량보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	구룡터널	1종	정밀안전 진단	시특법	`13.6.18~ `14.2.25	구조적 및 기능적으로 문제가 될만한 결함이나 손상, 열화는 조사되지 않음 내구성 유지차원의 보수로 터널 기능유지에 문제가 없을것으로 판단됨 라이닝 균열, 박락 및 타일손상등에 대한 보수가 필요함.	B등급
2	개포	2종	정밀점검	시특법6조	`12.3.16~ `12.7.13	시설물의 안전성을 저해하는 손상 및 결함은 없음 내구성 확보를 위해 아스콘 균열,옹벽벽체균열보수 필요	B
3	일원	2종	정밀점검	시특법6조	`12.3.16~ `12.7.13	시설물의 안전성을 저해하는 손상 및 결함은 없음 내구성 확보를 위해 타일탈락/들뜸등보수 필요	B
4	수서	법정	정밀점검	조례12조	`12.4.16~ `12.6.30	시설물의 안전성을 저해하는 손상 및 결함은 없음 내구성 확보를 위해 콘크리트 균열,포장소파등보수 필요	B
5	암사	법정	정밀점검	조례12조	`12.4.16~ `12.6.30	시설물의 안전성을 저해하는 손상 및 결함은 없음 내구성 확보를 위해 콘크리트 균열,포장소파등보수 필요	B
6	내곡IC	2종	정밀점검	시특법6조	`12.3.16~ `12.7.13	시설물의 안전성을 저해하는 손상 및 결함은 없음 내구성 확보를 위해 신축이음누수,체균열보수 필요	B
7	수서IC	법정	정밀점검	조례12조	`13.9.9~ `12.9.27	시설물의 안전성을 저해하는 손상 및 결함은 없음 내구성 확보를 위해 콘크리트 균열,포장파손등보수 필요	B

부서명 : 서부도로사업소 시설보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	연희 I.C	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-09-13 2012-12-12	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 교면포장 535㎡등	B
2	남산1호입구IC	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 신축이음교체 26m등	B
3	금화터널	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-04 2014-02-18	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 아스콘 망상균열 290㎡등	B
4	퇴계로지하차도	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11- 30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 슬래브 콘크리트 박리 22㎡등	B
5	의주로지하차도	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-10-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 옹벽균열 56m등	B
6	잠수교북단지하보차도	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-09-13 2012-12-12	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 옹벽균열42m등	B
7	이태원지하차도	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-04 2014-02-18	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 바닥판하면 누수,들뜸 323m2등	B
8	남산2호터널입구지하차도	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-04 2014-02-18	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 바닥판 열화, 백태 82㎡등	B
9	남산1호터널입구지하차도	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 기타 시설물 정비등	B
10	서빙고지하차도	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-05-14 2012-10-10	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 상부슬래브단면보수 248㎡등	B
11	성산지하차도	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-04-02 2012-08-29	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 교면재포장 2,280㎡등	B
12	증산지하보차도	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-04 2014-02-18	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 옹벽 철근노출및 파손 28.5㎡등	B
13	연희지하보차도	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-09-13 2012-12-12	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 박스 망상균열 1,015㎡등	B
14	모래내지하차도	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-03-19 2012-08-15	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 바닥판 열화, 백태 82㎡등	B
15	신사지하차도	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호한 상태	A
16	불광천복개2구간	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 상부슬래브 면보수183㎡등	B

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
17	홍제천복개1구간	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 – 기타 주의관찰	B
18	홍제천복개2구간	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 – 기타 주의관찰	B
19	홍제천복개3구간	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 – 기타 주의관찰	B
20	홍제천복개4구간	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-01 2013-11-30	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 보수부 들뜸87㎡ 등	B
21	홍제천복개5구간	2종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-04-02 2012-08-29	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 – 기타 주의관찰	B
22	향동천복개	법정외	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2012-04-23 2012-08-20	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 교면포장 1,400㎡등	B
23	남산1호터널	1종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-04 2014-02-18	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 지하공동구 백태 885㎡ 등	B
24	남산2호터널	1종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-04 2014-02-18	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 도로부측벽 재료분리 67㎡ 등	B
25	남산3호터널	1종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-04 2014-02-18	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 라이닝 재료분리 240㎡등	B
26	월드컵터널	1종	정밀안전진단	시특법시행령 6조1항2호	2012-04-13 2013-02-06	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 – 기타 주의관찰	A
27	불광천복개1구간	1종	정밀안전진단	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-11 2014-02-05	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 교면포장 6,910㎡등	B
28	녹번천복개	1종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-06-11 2014-02-05	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 교면포장 10,730㎡등	B
29	욱천복개1구간	1종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-05-28 2014-01-22	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 교면포장 10,000㎡등	B
30	욱천복개2구간	1종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-05-28 2014-01-22	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 교단면복구 210.16㎡등	B
31	청계천복개우안	1종	정밀점검	시특법시행령 6조1항2호	2013-04-26 2013-09-22	전반적으로 양호, 구조안정상 문제없음 보수필요 부위 - 균열/백태 286.1m등	B

부서명 : 서부도로사업소 교량보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
3	잠두봉지하차도	2종	정밀점검	시특법 제6조	`13. 4~ `13.11	경미한 균열발생 안전상 문제없음	B
25	한강동측지하차도	2종	정밀점검	시특법 제6조	`14. 6~ `14.9	경미한 균열발생 안전상 문제없음	B

부서명 : 남부도로사업소, 시설보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	호암1터널	2종	정밀점검	시특법제9조	‘12.3.21~ ‘12.9.21	박스 균열 등	B
2	호암2터널	2종	정밀점검		‘12.3.21~ ‘12.9.21	라이닝 균열 등	B
3	산복터널	2종	정밀점검		‘12.3.21~ ‘12.9.21	라이닝 균열, 누수 등	B
4	국사봉터널	2종	정밀점검		‘13.6.3~ ‘13.12.2	라이닝 균열 등	B
5	상도터널	2종	정밀점검		‘12.4.4~ ‘12.10.2	라이닝 누수 백태 등	B
6	난곡터널	2종	정밀점검		‘12.3.21~ ‘12.9.21	라이닝 균열 등	B
7	신길지하차도	2종	정밀점검		‘12.3.29~ ‘12.9.24	포장노후, 포장면 신축이음부 열화, 균열, 백태 등	B
8	양재지하차도	2종	정밀점검		‘12.3.29~ ‘12.9.24	균열, 백태 등	B
9	염곡지하차도	2종	정밀점검		‘12.4.4~ ‘12.10.2	바닥 지하수 유출 및 균열, 백태 등	B
10	대방지하차도	2종	정밀점검		‘13.5.29~ ‘13.11.24	상부슬라브 철근노출 및 재료분리, 누수 등	C
11	사평지하차도	2종	정밀점검		‘12.3.29~ ‘12.9.24	포장노후, 포장면 신축이음부 열화, 균열 등	B
12	선암지하차도	2종	초기점검		‘14.1.1~ ‘14.2.28	상태양호	A

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
13	영등포지하차도	법정외	정밀점검	시특법제9조	`13.5.7~ ‘13.11.2	포장면 열화 및 균열, 재료분리 등	B
14	동작지하차도	법정외	정밀안전진단		‘12.3.5~ ‘12.8.31	신축이음부 누수 및 포장면 열화, 배수로 열화 등	B
15	잠수교남측지하차도	법정외	자체정밀점검		‘12.6.1~ ‘12.9.30	신축이음부 배수판 누수 및 균열, 백태 등	B
16	봉천천복개	1종	정밀점검		‘13.5.29~ ‘13.11.24	포장면 열화 및 신축이음장치 교체필요 등	B
17	대방천복개	1종	정밀점검		‘13.5.27~ ‘13.12.22	신축이음 열화, 포장면 소성변형 등	B
18	도림천1복개	1종	정밀점검		‘13.5.28~ ‘13.12.22	포장면 열화, 조인트 누수 등	B
19	도림천4복개	1종	정밀점검		‘13.5.29~ ‘13.11.24	포장면 열화, 신축이음장치 열화, 균열, 누수 등	B
20	사당천복개	1종	정밀점검		‘13.6.3~ ‘13.12.2	공용기간에 따른 콘크리트 열화 및 균열 등	B
21	반포천1복개	1종	정밀안전진단		‘13.5.31~ ‘14.1.17	복개내 소교량 받침장치 교체 및 철근노출 등	B
22	반포천2복개	1종	정밀안전진단		‘13.5.31~ ‘14.1.17	포장면 열화 및 균열 및 재료분리 등	B
23	도림천2복개	2종	정밀점검		‘12.6.3~ ‘12.12.2	철근노출 및 균열, 신축이음부 누수 등	B
24	시흥천1복개	2종	정밀점검		‘13.5.29~ ‘13.11.24	슬라브 균열 등 경미한 손상	B
25	여의천1복개	2종	정밀점검		‘12.6.3~ ‘12.12.2	균열 및 백태, 누수 등	B
26	여의천3복개	2종	정밀점검		‘12.6.3~ ‘12.12.2	균열 및 백태, 누수 등	B
27	도림천3복개	법정외	정밀점검		`13.5.7~ ‘13.11.2	균열 및 재료분리 등 경미한 손상	B
28	여의천2복개	법정외	자체정밀점검		‘12.6.1~ ‘12.9.30	균열 및 백태 등	B
29	시흥천2복개	법정외	정밀점검		`13.5.7~ ‘13.11.2	슬라브균열 등 경미한 손상	B

부서명 : 남부도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	구반포지하차도	법정외	정밀점검	재난및안전 관리기본법	`13.07~ `13.11	콘크리트 균열 및 백태 포장균열 및 소성변형 등	B등급
2	반포지하차도	법정외	정밀점검	재난및안전 관리기본법	`12.03~ `12.08	콘크리트 균열 및 백태 포장균열 및 소성변형 등	B등급
3	여의교지하차도	법정외	정밀점검	재난및안전 관리기본법	`14.04~ `14.07	콘크리트 백태, 철근노출 타일들뜸, 파손 등	B등급
4	여의상류 IC	2종	정밀점검	시특법	`14.04~ `14.07	포장균열 및 소성변형 바닥판 하면 균열 및 백태 등	B등급
5	여의상류샛강IC	법정외	정밀점검	재난및안전 관리기본법	`13. 07~ `13.11	바닥판 하면 균열 및 망상균열 교면포장 균열 등	B등급

부서명 : 성동도로사업소, 시설보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	금호터널	2종	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 균열, 열화 등 (안전상 문제없음)	B
2	옥수터널	2종	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 균열, 열화 등 (안전상 문제없음)	B
3	무지개터널	2종	정밀점검	시특법	2013.04.03~08.30	경미한 콘크리트 균열, 열화 등 (안전상 문제없음)	B
4	능산길 지하차도	2종	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제없음)	B
5	응봉지하차도	2종	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제 없음)	B
6	신답지하차도	2종	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제 없음)	B
7	서울숲1 지하차도	2종	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리 등 (안전상 문제 없음)	B
8	서울숲2 지하차도	2종	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리 등 (안전상 문제 없음)	B
9	답십리굴다리 지하차도	법외	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제 없음)	B
10	중랑지하차도	법외	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제 없음)	B
11	신내지하차도	법외	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제 없음)	B
12	동일로 지하차도	법외	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리 등 (안전상 문제 없음)	B
13	군자교동측 지하차도	법외	정밀점검	시특법	2014.04.01~08.31	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제 없음)	B
14	성동지하차도	법외	정밀점검	시특법	2013.07.15~10.22	경미한 콘크리트 열화 및 박리, 포장 불량 등(안전상 문제 없음)	B
15	마장지하차도	법외	정밀진단	시특법	2013.12.31	특이사항 없음	A
16	청계천복개 (좌안)	1종	정밀진단	시특법	2011.04.14~12.09	콘크리트 열화 및 박리, 박락등 보수 필요(보수공사 진행중)	B
17	청계천복개 (우안)	1종	정밀점검	시특법	2013.04.26~09.22	콘크리트 열화, 박리 및 박락 등 보수 필요(보수공사 진행중)	B
18	면목천복개	1종	정밀진단	시특법	201306.27~12.31	콘크리트 열화, 박리 및 박락, 포장 불량 등 보수필요(2015년 예산반영)	B

부서명 : 성동도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태 등급
1	군 자 상 단 IC	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04~10	교면포장 소성변형, 망상균열, 포트홀이 조사됨, 연석부 보수재박리	B	2014 정밀점검중
2	군 자 하 단 IC	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04~10	교면포장 소성변형, 망상균열, 포트홀이 조사됨, 연석부 보수재박리	B	2014 정밀점검중
3	중 랑 상 단 IC	2종	정밀점검	시특법제6조	‘13.5~’14.2	중랑상단IC교는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위해 , 연석부 등 일부 보수가 필요함	B
4	중 랑 하 단 IC	2종	정밀점검	시특법제6조	‘13.5~’14.2	중랑하단IC교는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위해 연석부 등 일부 보수가 필요한	B
5	테크노차도육교	법정외	정밀점검	서울특별시도로등주요시설물 관리에 관한 조례제7조	‘14.3~6	배수시설 배수구 막힘 및 하부 집수정 설치불량으로 청소 및 집수정 재설치 필요, 반발경도, 탄산화시험결과 설계기준 이상 확보, 구조물의 내구성 저하없음	B
6	잠실대교 북단램프C	법정외	정밀점검	서울특별시도로등주요시설물 관리에 관한 조례제7조	‘14.3~6	배수시설 A1측 하부에 설치된 배수관 길이부족 및 이탈로 재설치 필요,반발경도, 탄산화시험결과 설계기준 이상 확보, 구조물의 내구성 저하없음	B
7	잠실대교 북단램프D	법정외	정밀점검	서울특별시도로등주요시설물 관리에 관한 조례제7조	‘14.3~6	반발경도, 탄산화시험결과 설계기준 이상 확보, 구조물의 내 구성 저하없음,교면포장 균열, 패임 및 망상균열이 전 경간 에 발생 재포장 필요	B
8	영동대교 북단램프D	법정외	정밀점검	서울특별시도로등주요시설물 관리에 관한 조례제7조	‘14.3~6	- 신축이음부 토사퇴적(8.30m)으로 청소 필요 - 배수시설 배수구 막힘(3ea)으로 청소 필요 - 강도,탄산화,항목은 모두 설계기준값 만족 조속 보수를 필요로 하는 구조적 결함 없음	B
9	광 나 루	2종	정밀점검	시특법제6조	‘14.3~6	반발경도, 탄산화시험결과 설계기준 이상 확보, 구조물의 내구성 저하없음	B
10	성수대교북단 지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.4~10	구스조인트 파손, 포장균열 등	B	2014 정밀점검중
11	중랑교서측 언더패스	법정외	정밀점검	서울특별시도로등주요시설물 관리에 관한 조례제7조	‘14.3~6	- 배수시설 배수구 막힘(4ea)으로 청소 필요 - 강도,탄산화,항목은 모두 설계기준값 만족 조속 보수를 필요로 하는 구조적 결함 없음	B
12	중랑교동측 언더패스	법정외	정밀점검	서울특별시도로등주요시설물 관리에 관한 조례제7조	‘14.3~6	교면포장 소성변형 및 포장불량(4,050㎡)으로 재포장 필요, 강도,탄산화,항목은 모두 설계기준값 만족 조속 보수를 필요로 하는 구조적 결함 없음	B

부서명 : 강서도로사업소, 시설보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	시흥IC	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘13.6.25~ ’13.10.30	- 바닥판하면 망상균열, 백태 - 연석부의 보수부 박리	B
2	궁동터널	1종	정밀점검	시특법제6조	‘13.5.30~ ’13.11.25	슬래브 미세 망상균열 벽체타일 균열	B
3	생태터널	1종		시특법제6조	-	-	A
4	오목교서측 지하차도	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘13.6.25~ ’13.10.30	스라브 표면보수부 박리 기둥 보수부 박리	B
5	개화천복개	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘12.5.29~ ’12.7.31	스라브하면 균열부 백태 벽체 재료분리, 미세균열	B
6	작동터널	1종	정밀점검	시특법제6조	`13. 05.10~ `13.09.06	갱구부 누수, 오염, 백태 포장부 균열 등	B
7	국회앞지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04.18~ ‘12.10.14	- 보도부 슬래브 균열 - 도로포장 균열	B

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
8	신월IC	법정외	정밀점검	시특법제6조	`13. 05.10~ `13.09.06	도장 박리 및 부식 아스콘 포장 균열	B
9	등촌지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04.18~ ‘12.10.14	- 차도부 슬래브 백태 - 도로포장 균열	B
10	목동교서측지하차도	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘12.5.29~ ‘12.07.31	- L형옹벽 균열, 누수, 백태 본선 BOX구간 균열, 누수	B
11	신도림지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	2013.5.8~ 9.4	박스구간균열, 타일손상 등	B
12	도림천좌안복개	1종	정밀점검	시특법제6조	2013.6.25.~10.30	포장일부불량, 하부균열 등	B
13	개화IC	법정외	정밀점검	시특법제6조	2012.5.29.~7.19	포장일부불량, 균열 등	B
14	구로역지하차도	법정외	정밀점검	시특법제6조	2012.5.29. ~6.29	균열, 타일파손 등	B
15	도림천하류 복개구조물	법정외	정밀점검	시특법제6조	2013.6.25 ~10.30	아스콘망상균열, 바닥판하면균열 등	B
16	영등포R	2종	정밀점검	시특법제6조	`13. 05.21~ `13.11.16	신축이음 누수 후타재 파손, 거더 균열 등	B
17	화곡터널	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04.17~ ‘12.10.13	- 라이닝구간 균열 포장결함	B
18	외발산지하차도	1종	정밀점검	시특법제6조	`13. 05.21~ `13.11.16	슬래브 망상균열, 백태 등 연석 열화	B

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)								비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)		결과 세부내역(내용) 등		상태등급
19	공항입구지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조		`13. 05.21~ `13.11.16		- 슬래브하면균열, 백태, 파손/박리 - 박락, 긁힘, 신축이음부 누수		B
20	개화지하차도	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘12.5.29~ ‘12.07.31		- 포장면박락,파손,패임,소성변형 박스구간 벽체 타일탈락		B
21	고척2지하차도	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘12.5.29~ ‘12.07.31		- 슬래브하면 보수부 들뜸 포장부 옹벽 전면 망상균열 등		B
22	가마산지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04.19~ ‘12.09.16		- 상부슬라브 균열 포장부 망상균열, 파손, 패임 등		B
23	범박터널	1종	-	-	-				A
24	구로지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04.18~ ‘12.09.14		- 조인트 파손 슬라브 하면 균열등		B
25	오금지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04.18~ ‘12.09.14		슬래브 망상균열, 백태 등 연석 열화		B
26	오목지하차도	2종	정밀점검	시특법제6조	‘12.04.18~ ‘12.09.14		- 슬래브하면균열, 백태, 파손/박리 - 박락, 긁힘, 신축이음부 누수		B
27	성산지하차도	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘12.5.29~ ‘12.07.31		- 날개벽 균열등		B
28	서울교접속지하차도	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘13.06.25~ ‘13.10.30		- 슬래브하면 균열 옹벽부 망상균열 등		B
29	염창IC 하부복개	법정외	정밀점검	시특법제6조	‘13.06.25~ ‘13.10.30		- 슬라브 하면 열화 벽체 박리 박락 등		B

부서명 : 강서도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	화곡 지하차도	법외	정밀점검	시특법 제6조1항	2012.5.29. ~7.31	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
2	노들길 지하차도	“	“	“	2013.6.25. ~9.24	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
3	오금교동측 지하차도	“	“	“	2013.6.25. ~9.24	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
4	경인1 지하차도	1종	정밀 안전진단	시특법 제7조1항	2013.6.4. ~12.27	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
5	경인2 지하차도	2종	정밀점검	시특법 제6조1항	2012.4.18 ~10.14	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
6	염창 지하차도	“	“	“	2012.3.26. ~7.23	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
7	신정교동측지하차도	법외	“	“	2013.6.25. ~9.24	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
8	고척 지하차도	“	“	“	2012.5.29. ~7.31	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
9	목동교동측지하차도	“	“	“	2013.6.25. ~9.24	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
10	경인철도횡단지하차도	“	“	“	2012.5.29. ~8.31	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
11	오목교동측지하차도	“	“	“	2013.6.25. ~9.24	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임	B
12	가양 지하차도	2종	“	“	2012.4.18. ~9.14	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임
13	여의2지하차도	법외	“	“	2012.5.29. ~7.31	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임
14	올림픽복개구조물	2종	“	“	2012.3.26. ~7.23	구조적 안정성에는 이상이 없으나 시설물의 원활한 기능유지를 위하여 지적된 손상의 지속적인 보수가 필요한 실정임

부서명 :  도로시설과(터널복개팀)

No	시설물명	종별	안전점검 및 안전진단 현황(최종으로 작성)					비고
			정밀점검, 정밀안전진단	법적근거	실시현황 (기간)	결과 세부내역(내용) 등	상태등급
1	여의도공동구	2종	정밀점검	시특법	`13.5.3~12.31	- 균열(0.3mm이상) : 609m - 철근노출 등 단면손상 : 176㎡ - 구조체 누수 : 116개소 등	B
2	목동공동구	2종	정밀점검	시특법	`13.5.3~12.31	- 균열(0.3mm이상) : 3,194m - 철근노출 등 단면손상 : 184㎡ - 구조체 누수 : 85개소 등	B
3	가락공동구	2종	정밀점검	시특법	`13.5.3~12.31	- 균열(0.3mm이상) : 3,586m - 철근노출 등 단면손상 : 62㎡ - 구조체 누수 : 135개소 등	B
4	개포공동구	2종	정밀점검	시특법	`13.5.3~12.31	- 균열(0.3mm이상) : 346m - 철근노출 등 단면손상 : 56㎡ - 구조체 누수 : 228개소 등	B
5	상계공동구	2종	정밀점검	시특법	`13.5.3~12.31	- 균열(0.3mm이상) : 60m - 철근노출 등 단면손상 : 44㎡ - 구조체 누수 : 8개소 등	B
6	상암공동구	2종	정밀점검	시특법	`13.5.3~12.31	- 균열(0.3mm이상) : 698m - 철근노출 등 단면손상 : 25㎡ - 구조체 누수 : 7개소 등	B