안전점검 접근시설 현황도

중점 점검사항 - 1

구 분		점검사항				비고
상부 구조	교면 포장	•균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(보도부, 차도부)[일반]➊➋ •단차, 파손(신축이음부 주변)[일반] •마모, 바퀴자국(램프 곡선부, 중차량통행로)[일반]➌ •차도부 및 보도부 물고임[일반]➍
		➊ 하류 S2 망상균열	➋ 상류 P14 요철	➌ 하류 접속도로 마모	➍ 하류 S9 물고임
	배수 시설	•뚜껑 및 주변 파손, 누락, 오물퇴적, 막힘➊➋ •관의 연결부 어긋남, 파손, 이물질에 의한 막힘, 지지철물의 이완 및 파손, 배수관 길이 부족(짧음), 유출구 위치 부적절(도로구간)
		➊ 하류 S3 배수구 막힘	➋ R-B S4 배수구 막힘	본교 배수관 확인조사 전경	램프교 배수관 전경
	신축 이음 장치	1) 본체 : •충격음, 본체유동 및 파손, 누수[집중-신축이음장치 누수]➊ •유간부족 및 유간과다, 유간 오물(토사)퇴적[일반]➋ •방수 물받이 고무재 파손[집중-신축이음장치누수+물받이 파손]➌ 2) 후타재: •단차(본체, 교면포장, 접속슬래브) 균열 및 파손[일반]➍
		➊ 상류 S11 누수	➋ 하류 S29 토사퇴적	➊ R-A S4 고무판 누수	➍ 하류 S33 후타재 파손
	바닥판 하면	•균열, 재료분리, 박리/박락/파손, 피복부족/철근노출, 보수부 들뜸 [일반]➊➍ •누수 및 백태(망상균열 동반)[집중-건식 백태, 진행 없음]➋➌
		➊ 균열(폭0.1~0.3㎜) -S2(G1∼G2, CB4∼CB5)	➊ 균열(폭0.1~0.3㎜) -S22(G11∼G12, CB1∼CB2)	➊ 망상균열+백태 -S16(G8∼G9, CB1∼CB2)	➋ 백태(보수부,박락) -S1(G10∼G11, CB4∼CB5)

중점 점검사항 - 2

구 분		점검사항				비고
상부 구조	바닥판 하면	•균열, 재료분리, 박리/박락/파손, 피복부족/철근노출, 보수부 들뜸 [일반]➊➍ •누수 및 백태(망상균열 동반)[집중-건식 백태, 진행 없음]➋➌
		➋ 백태(+보수부 박리) -S2(G6∼G7, CB1∼CB2)	➋ 백태(건식) -S17(G7∼G8, CB4∼CB5)	➍ 철근노출 -S10(G1∼G2, CB3∼CB4)	➍ 철근노출 -S17(G2∼G3, CB4∼CB5)
		➋ 백태(건식) -S12(G4∼G5, CB1∼CB2)	➍ 피복부족(철근비침) -S6(G1∼G2, CB3∼CB4)	➍ 철근노출/박락 T=50mm -S12(G10∼G11, CB1∼CB2)	➍ 철근노출 -S29(G6∼G7, 지점부)
	주형	1) STB 주형 •도장 부풀음, 도장 박리, 부식, 단면손실[일반]➊➋ •용접부 피로균열, 용접불량, 용접누락[집중-격벽 균열]➌➍ :보수 후 진전여부 확인 •부재 변형(지간 중앙부, 지점 복부)[일반]➎ •리벳체결불량 및 누락, 볼트체결 이완 및 누락[일반]➏ •부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변, 상자형주형 내부 등)[일반] 2) PSCI 주형 •균열, 재료분리, 박리/박락/파손, 피복부족/철근노출[일반]➐➑ •강선 정착구 노출, 보강재 부식, 보수부 들뜸[일반]
		➊ 램프B, S3 CB3∼CB4 STB 외부 도장박리	➋ S5-G2(D5∼D6) STB 내부 하면 도장박리	➌ S10-G1(D10∼D11) STB 내부 하면 용접부균열	➍ S8-G1(D4) STB 내부 용접 누락
		➎ S4-G1(CB0∼CB1 ) STB 외부 플랜지변형	➏ S9-G1(SP5) STB 내부 상면 리벳체결불량	➐ S19-G1(CB4∼CB5) PSCI 거더 박락	➑ S22-G5(CB1∼CB2) PSCI 거더 균열

중점 점검사항 - 3

구 분		점검사항				비고
하부구조	받침 장치	1) 본체 • 가동받침의 신축유간 부족, 전․후방의 가동장애 요소[일반] • 받침과 주형의 밀착, 수직보강재와 받침 편기상태[일반] • 받침 물고임 및 부식[일반]➊ 2) 받침 콘크리트 • 앵커볼트 파손, 절단[일반] • 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하[집중-부분적인 열화, 파손]➋ • 교각두부 연결 균열[일반] 3) 받침교체 및 부반력 제어장치 • 부반력 발생으로 용량초과 발생, 교체완료(15년)[집중-램프D A1,P1]➋ • 부반력 제어장치의 변화, 변형, 인장 발생 상태 및 작동상태 지속 관찰 :부반력의 추가 발생여부 예의 주시
		➊ 받침 가동제한장치 부식 - 램프A SH2	전경-본교 STB 구간	전경-본교 PSCI 구간	➋ 전경-램프A A1-SH1
				부반력제어장치
		램프B P1-sh1	램프C P1-sh2	➋ 램프D A1-sh2	램프E P11-sh1
	교대 교각	•구체 회전(기울음), 침하(연직이동)[일반] •균열, 재료분리, 박리/박락/파손/들뜸, 피복부족/철근노출➊➋ [집중-한강구간 일부 캔틸레버 : 관리 어려움] •받침부 하부 균열[일반] •수면접촉부 침식, 우물통(보호공) 파손, 들뜸[집중-선박충돌 등 외부요인]➌ •두부 물고임에 의한 하부 누수/백태 유발[집중-신축이음누수 관리 필요]➍
		➊ P17 전면부 기둥 좌측 수직균열	➋ P27 교각 기둥부 박락, 들뜸	➌ P19 우물통기초 좌측 FRP 보강재 들뜸	➍ P11 배면부 우측 백태(신축이음 누수 영향)

중점 유지관리 현황도