면목4동 하수암거 유입관 및 개구부 폐압 시공방법

1. 바탕처리

구콘크리트와 충진몰탈의 접착력을 높이기 위해 최소 3MM 이상 햄머브레이커 등으로 바탕면을 치핑한다.

2. 케미칼앵커 천공 및 케미칼 주입제 충진

철근삽입 전 햄머드릴 등으로 콘크리트 천공.

천공깊이는 150MM이상으로 하며, 천공간격은 @150간격으로 수직,수평으로 천공한다.

천공은 Φ20로 한다(HD16 철근삽입 시 천공규격)

케미칼주입 충진재는 HILTI RE500(습식전용 케미칼주입재) 으로 한다.

3. 거푸집설치

안쪽부 거푸집을 미리 설치한다. 거푸집의 자재는 합판 12MM 이상으로 한다.

4. 철근삽입 및 배근

HD16 철근 삽이하여 겹침부분은 결속선을 이용하여 이음처리한다.

5. 거푸집설치 및 주입구 설치

내부쪽 거푸집을 설치하며, 몰탈타설 주입구를 설치한다.

6. SL몰탈 타설

그라우팅 장비를 이용하여 SL몰탈 타설한다.

SL몰탈 타설은 기존구체면에서 30MM 안쪽으로 타설한다.

차후 라파몰탈 미장 30MM를 고려하여 기존구체면에서 30MM 안쪽까지만 타설한다.

7. 라파몰탈 미장

거푸집을 제거후 양생기간이 완료되면 라파몰탈 30MM 미장하여 마감한다.

미장은 기존벽체 또는 슬라브 라파몰탈 미장면과 동일면이 되도록 미장하여 구콘크리와 SL몰탈 접합부를 보강한다.

충전재 사양(SL몰탈)

1. 제품개요

에 사용하는 충전재는 스트립의 배면에 T형 RIB 사이나 스트립관과 기존관과의 협소한 공간에 충전시키기 위해 유동성이 뛰어나고 수밀성이 우수하며 고강도의 성질을 가지고 있다. 충전재는 1액형과 2액형, 슬러리 타입과 몰탈 타입이 있으며 현장의 상황에 맞추어 각 제품의 특징에 따라 선택적으로 시공할 수 있다.

2. 제품규격

표 1-5. SL-100 / 1액형 몰탈 타입

특징	1. 골재의 포함으로 물성이 안정적
	2. 다양한 종류로 선택적 시공이 용이
용도	SL-100 : 특수 보강형 고강도 몰탈
1[eqn: m^3]당 표준배합비	몰탈 : 1,590kg, 물 : 410kg
	합계 : 2,000kg(배합비중 : 2.0)

*제품의 성능개선과 현장여건에 따라 배합비율의 변경이 있을 수 있음.

3. 제품물성

충전재의 기본물성은 다음과 같다.

표 1-8. SL-100 / 1액형 몰탈 타입

시험항목		단위	기준치	규격번호
유하시간		초	43	KS F 4044-'04
플로값		mm	277
블리딩율		%	0
응결시간	초결	(시간:분)	5:20	KS L 5108'02
	종결	(시간:분)	8:20
압축강도	3일	N/㎟	10.0	KS F 2476-'02
	7일	N/㎟	20.0
	28일	N/㎟	35.0
팽창율	3일	%	0.01	KS F 2478-'04
	7일	%	0.01
	28일	%	0.01
부착강도		N/㎟	1.0이상	KS F 4042-'02