복정2교 보수공사비(개략공사비)

구 분	손 상 내 용	보수공법	보수규모		단가(원)	보수공사비 (원)	비고	조치계획
			단위	물량
배수시설	토사, 이물질퇴적	청소	개소	1.20	30,000	36,000	중기	금년내
바닥판 하 면	철근노출	철근방청+단면보수	㎡	0.02	262,562	5,251	중기	2015 반영
	누수, 백태	주입보수	㎡	4.80	154,467	741,442	중기	2016 이후
	망상균열, 백태	표면처리	㎡	2.04	24,806	50,604	중기	2016 이후
교량측면	균열(Cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	6.48	144,629	937,196	중기	2016 이후
교대․교각	균열(Cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	43.92	144,629	6,352,106	단기	2015 반영
	재료분리,침식,골재노출,파손	단면보수	㎡	52.01	254,454	13,234,153	중기	2016 이후
	층분리	단면보수	㎡	1.54	254,454	391,859	중기	2016 이후
	보수부 박리	단면보수	㎡	0.78	254,454	198,474	중기	2016 이후
	철근노출	철근방청+단면보수	㎡	0.06	262,562	15,754	중기	2015 반영
순공사비						21,962,839
부대공비						-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]						10,981,420
총공사비						32,944,259

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.