- 보호장비 성능․품질 개선으로 구매만족도 향상을 위한 -

화재진압 및 안전장갑 분야 실태조사

【중부소방서】

연번	의 견
1	진압 중 물에 젖었을 시 재착용이 매우 힘듦
2	주먹이 잘 쥐어지지 않아 불편함
3	장갑내피가 빠져나와 불편함 – 내외피 일체형 선호
4	방수코팅이 약해 물에 잘 젖어 불편함 – 완전방수, 방한 재질 선호
5	재질이 투박해 정밀한 움직임이 어려움 – 부드러운 재질선호
6	하절기용, 동절기용 구분 구매 및 지급 선호
7	운전원용 가죽장갑 손가락 끝마디 안쪽(손바닥쪽)부분 이중처리 필요 (다른 부위에 비해 쉽게 헤지면서 구멍 발생)
8
9
10