921공구 차도복구 협의 내용

1) 935정거장

구 분	단위	수 량		비 고
		원상 복구	동부도로사업소 요청
아스팔트표층 (재질변경)	a	53.63	53.63	○ 아스콘 재질 변경 협의 - 3등급골재 → 1등급골재 - WC-2(13mm)→WC-5(19mm) - PG64-22 → PG76-22 - 규정없음 → 인장강도비0.8
아스팔트표층 (절삭후 덧씌우기 추가시공)	a		58.48	○ 현장주변 기존 재포장구간 제외 잔여구간 재포장요청
계	a		112.11	※ ‘18.4.10 동부도로사업소, 도시기반 시설본부, 감리단, 시공사 현장 합동점검 표층 포장물량 실사 ※ ‘18.4.19 동부도로사업소 표층 복구 계획 및 재질변경 방문 협의

2) 936정거장

구 분	단위	수 량		비 고
		원상 복구	동부도로사업소 요청
아스팔트표층 (재질변경)	a	14.57	14.57	○ 아스콘 재질 변경 협의 - 3등급골재 → 1등급골재 - WC-2(13mm)→WC-5(19mm) - PG64-22 → PG76-22 - 규정없음 → 인장강도비0.8
아스팔트표층 (절삭후 덧씌우기 추가시공)	a		8.11	○ 현장주변 기존 재포장구간 제외 잔여구간 재포장요청
계	a		22.68	※ ‘18.4.10 동부도로사업소, 도시기반 시설본부, 감리단, 시공사 현장 합동점검 표층 포장물량 실사 ※ ‘18.4.19 동부도로사업소 표층 복구 계획 및 재질변경 방문 협의