사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-A램프)

사진설명 : 강박스 외부 도장박리	사진설명 : 강박스 외부 Web 도장박리
위 치 : AP4(P3방향) 지점 부근	위 치 : AP4(P3방향) 지점 부근
사진설명 : Splice부 하부 도장박리	사진설명 : 강박스 외부 하부 도장박리
위 치 : AP3~AP4구간 SP부 하부	위 치 : AP3~AP4구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-A램프)

사진설명 : 받침위 하부플랜지 천공	사진설명 : 하부플랜지 부식
위 치 : AA1 지점부	위 치 : AA1 D4~D5구간 하부
사진설명 : 하부플랜지 부식	사진설명 : 하부 맞대기 용접부 녹 발생
위 치 : AA1 D4~D5구간 하부	위 치 : AA1 D4~D5구간 하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-A램프)

사진설명 : 종리브 및 하부 부식	사진설명 : 종리브 마감부 편측 용접누락
위 치 : AA1 D8~D9구간 하부	위 치 : AA1 D9구간 상부 횡리브
사진설명 : 종리브 마감부 편측 용접누락	사진설명 : 종리브 맞대기용접부 용입불량(3개소)
위 치 : AA1 D9구간 상부 횡리브	위 치 : AP1 지점부 하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-A램프)

사진설명 : 하부플랜지 부식	사진설명 : Web 수평보강재 부분 용접누락
위 치 : AP2 D3~D4구간 하부	위 치 : AP2 D5~D6구간 Web(복부판)
사진설명 : 횡리브 하부 부분 용접누락	사진설명 : 받침위 내부 도장탄화
위 치 : AP2 D10구간 하부 횡리브	위 치 : AP3 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-A램프)

사진설명 : 받침위 내부 도장탄화	사진설명 : 하부 용접부 녹 발생
위 치 : AP3 지점부	위 치 : AP3 D15~D16구간 하부
사진설명 : 하부 용접부 녹 발생	사진설명 : 거더단부 및 보강재 하부 부식
위 치 : AP3 D15~D16구간 하부	위 치 : AP4 지점부 거더단부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-A램프)

	-
사진설명 : 거더단부 강박스 외부 부식	사진설명 :
위 치 : AP4 지점부 거더단부	위 치 :
	끝 -
사진설명 : 본선 지점부 받침 강재 부식	사진설명 :
위 치 : 본선 P20 지점부	위 치 :