사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-B램프)

사진설명 : 하부플렌지 도장박리 및 부식	사진설명 : 하부플랜지 도장박리 및 부식
위 치 : D19~D20구간	위 치 : D19~D20구간
사진설명 : 하부플랜지 도장박리 및 부식	사진설명 : 하부 Splice부 볼트 녹 발생
위 치 : D18~D19구간 하부	위 치 : D16~D17구간 SP부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 영동대교(북단-B램프)

사진설명 : 하부플랜지 도장탄화(받침용접)	사진설명 : 하부플랜지 도장탄화(받침용접)
위 치 : D11(BP4)~D12 지점부	위 치 : D10~D11(BP4) 지점부
사진설명 : 신축이음 누수로 인한 단부 부식	사진설명 : 거더단부 및 보강재 하부 부식
위 치 : BP3 신축이음하부	위 치 : BP3 신축이음하부 거더단부