특허 제 10-2015-○○○○○○○호

CMA 맨홀뚜껑 인상공법 설계설명서

2015년도

태 평 림 건 설 (주)

주소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 1307호

대표전화 : 02)866～2152

F  A  X  : 02)866～2154                                            E-mail : taepyunglim@hanmail.net

H-page : tplc.co.kr

CMA 맨홀뚜껑 인상공법 설계설명서

Ⅰ. 설계설명서

1. 일반사항

(1) 적용범위

본 설계설명서는 도로상 설치되어 있는 맨홀중 맨홀뚜껑과 받침간 단차가 발생된 맨홀에 대하여 CMA자석거푸집, CMA자석높이조절재, CMA고정액을 이용한 CMA 맨홀뚜껑 인상공법에 대해 시공과정에서 사용되는 장비와 재료에 대한 사용방법과 품질기준 및 시공방법의 제반사항을 규정한다.

(2) 공법의 특징

본 공법은 맨홀뚜껑과 받침간 단차가 발생된 맨홀에 대하여 CMA자석거푸집, CMA자석높이조절재, CMA고정액을 이용하는 공법으로, 맨홀철개를 교체하는 기존 방법에 비하여 획기적으로 비용을 절감하고 폐기물 미발생, 맨홀 재사용등을 통한 친환경적인 공법이며 단시간내에 단차를 해소하여 교통통제에 따른 시민불편을 최소화 하였음.

(3) 현장작업여건

가. 시공현장에 공사안내판, 라바콘 등을 설치하고 안전요원을 배치하여, 작업중인 장비와 인력, 보행자 및 통행차량의 안전을 확보하여야 한다.

나. 작업의 완성도를 영상 5℃ ~ 30℃의 상온에서 시공하여야 하며 불가피할 경우 감독자의 지시를 받아야 한다.

2. 시 공

CMA 맨홀뚜껑 인상공법은 ① 맨홀뚜껑 단차확인 ② 맨홀 청소 ③ CMA자석거푸집 및 맨홀뚜껑에 박리제 포설, 맨홀받침부 접착제 도포 ④ CMA자석높이조절재 및 CMA자석거푸집 설치 ⑤ 맨홀뚜껑을 덮어 CMA자석거푸집 높이를 고정하고 높이조절재 단차해소 확인 ⑥ CMA고정액 타설 ⑦ 맨홀뚜껑을 덮어 CMA고정액 성형 ⑧ CMA고정액 양생(약10분-기온에 따라 양생시간을 달리할 수있음) ⑨ 맨홀뚜껑을 열어 흑색시멘트 및 석분포설후 CMA자석거푸집제거 ⑩ 교통개방등의 순서로 실시되며 아래와 같은 흐름에 따라 시공한다.

(1) 사전조사

인상대상 맨홀의 뚜껑을 열어 육안으로 맨홀틀 또는 주변이 침하․균열․단차가 발생한 원인등을 파악하고 인상높이 및 시공가능 여부를 확인한다.

(2) 시공계획

사전조사 결과에 따라 현장의 특성에 알맞은 작업방법을 설계하고, 각 공정에 대한 공정계획표를 작성한다.

(3) 안전조치

작업을 실시하기 전 공사안내판, 안전시설 설치 및 안전요원을 배치하여 작업중인 장비와 인력, 보행자 및 통행차량의 안전을 확보하여야 한다.

(4) 시공방법

가) 맨홀뚜껑 개방

나) 맨홀뚜껑 및 받침 청소

1) 그라인더에 장착된 쇠 솔, 빗자루등을 이용하여 맨홀뚜껑 및 받침부 이물질 및 녹을 깨끗이 제거한다.

2) 청소시 비산먼지등이 발생하지 않도록 진공청소기등을 이용 먼지등 이물질을 제거한다

다) 맨홀뚜껑 및 CMA거푸집에 충분한 양의 박리제를 바른다

라) CMA자석거푸집 및 CMA자석높이조절재를 맨홀 규격에 맞게 설치 한다.

(CMA맨홀뚜껑 인상공법 재료표 참조)

마) 맨홀뚜껑을 덮어 CMA자석거푸집의 높이를 고정시킨 후 맨홀뚜껑을 다시 개방한다.

마) 미리 간접가열하여 용융시켜놓은 CMA고정액을 거푸집내에 높이조절재 상단보다 2~3mm 높게 타설한다.

1) CMA고정액은 1회 소요량만 융융시켜 사용하고 남았을때는 전량 폐기한다.

주의) CMA고정액을 재가열하여 사용시 물성이 변할수 있으므로 절대 재가열하여 사용금지

2) CMA고정액은 150℃~200℃이하로 가열하여 용융시키고 200℃이상 가열하면 안 되며(화재, 물성치 변화 발생우려) 용융시 골고루 용해되도록 잘저어준다.

3) 용융 후 약90℃정도 온도를 유지시켜 응고를 방지하고 용융된 CMA고정액이 남았을때는 재사용하지 말고 폐기할 것

바) 맨홀뚜껑을 덮어 CMA고정액을 편마모된 맨홀뚜껑에 맞추어 성형시킨다.

사) 성형, 양생된 CMA고정액 위에 맨홀뚜껑 개폐 용이를 위해 흑색시멘트 또는 석분 등을 포설한다.

아) 자석거푸집을 제거한 후 맨홀뚜껑을 덮고 교통개방한다.

(5) 공사완료 후 조치사항

공사안내판, 공사안전시설등을 회수하고 교통을 개방하여 차량 통과시 맨홀뚜껑 이상 유무를 확인한 후 철수한다.

3. 시공시 유의사항

○ CMA 고정액 재가열하여 사용 절대 금지(물성이 변할 수 있음)

○ 용융시 저온에서 간접가열하여 용융시키고 용융된 CMA고정액의 온도는 약90℃를 유지시켜야 하며 용융된 CMA고정액의 온도를 일정하게 유지하기 위해 필히 보온장치를 이용한다.

○ CMA 맨홀뚜껑 인상공법 시공 후 교통을 개방하기 위해서는 고정액이 완전히 굳은 후 개방하여야 한다.

○ CMA 자석거푸집은 필요시 제거하지 않고 고정액에 영구 고정시킬 수 있다.

○ CMA 맨홀뚜껑 인상공법에 사용하는 자재는 상온에 습기가 없는 건조한 장소에 보관, 운반, 취급해야 한다.

Ⅱ. 표준단면 및 재료산출식

Ⅲ. CMA 맨홀뚜껑 인상공법 재료표