사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(북단 G-램프)

사진설명 : 거더단부 녹 발생 및 도장박리	사진설명 : 교량받침부 녹 발생
위 치 : P2 BG2 신축이음하부 거더단부	위 치 : P2 BG2 지점부
사진설명 : 출입문 녹 발생	사진설명 : 교량받침 녹 발생
위 치 : P2 BG2 강박스 출입구	위 치 : P2 BG2-2 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(북단 G-램프)

사진설명 : 하부 종리브 도장박리	사진설명 : 하부 종리브 도장박리
위 치 : P2 BG2-2 SP1~SP2 하부 종리브	위 치 : P2 BG2-2 SP1~SP2 하부 종리브
사진설명 : 하부 종리브 도장박리	사진설명 : 출입문 안 열림 - 신축이음하부(외부) 간섭 여부 확인 바람
위 치 : P2 BG2-2 D1~SP1 하부 종리브	위 치 : P6 강박스 입구 출입문(내측)