사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 받침위 거더 하부 부식	사진설명 : 거더단부 하부 부식
위 치 : MP8 G2열 지점부	위 치 : MP8 G2열 신축이음하부
사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : MP8 D0~D1 단부입구	위 치 : MP8 D10~D11구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : MP8 D11~D12구간	위 치 : MP9 D19~D20구간
사진설명 : 하부플랜지 부식	사진설명 : 하부플랜지 부식
위 치 : MP10 D34~D35구간	위 치 : MP10 D34~D35구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : MP10 D35~D36구간	위 치 : MP10 D35~D36구간
사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : MP10 D36~D37구간	위 치 : MP10 D36~D37구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 거더단부 도장탄화	사진설명 : 거더단부 도장탄화
위 치 : MP11 G2열 신축이음하부	위 치 : MP11 G2열 신축이음하부
사진설명 : 누수흔적 및 받침 철재 탈락	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : MP11 G2열 신축이음하부	위 치 : DP1 D38~D39구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : DP1 D38~D39구간	위 치 : DP1 D39~D40구간
사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : DP1 D40~D41구간	위 치 : DP1 D42~D43

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 하부 용접부 녹 발생	사진설명 : 하부 용접부 녹 발생
위 치 : DP1 D45~D46구간	위 치 : DP1 D45~D46구간
사진설명 : 받침 교체후 기존볼트 홀 방치	사진설명 : 하부 용접부 녹 발생
위 치 : DP2 G2열 지점부	위 치 : DP2 D48~D49구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 하부 용접부 녹 발생	사진설명 : 하부 용접부 녹 발생
위 치 : DP2 D48~D49구간	위 치 : DP2 D53~D54구간
사진설명 : 지점하부 도장탄화 및 볼트 홀 방치	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : DP3 G2열 지점부	위 치 : DP3 D55~D56구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 하부 용접부 녹 발생(2개소)	사진설명 : 지점부 복부판 및 하부플랜지 변형 - 외부 추가 손상발생 여부 상세 점검 필요
위 치 : DP3 D56~D57구간	위 치 : DP4 G2열 지점부
사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : DP4 D69~D70구간	위 치 : DP4 D70~D71구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 받침 교체후 기존볼트 홀 방치	사진설명 : 상부 Splice부 볼트 틈새 누수흔적
위 치 : DP5 지점부	위 치 : DP5 D81~D82구간 상부 SP부
사진설명 : 상부 누수로 하부 Splice부 부식	사진설명 : 하부플랜지 부식
위 치 : DP5 D81~D82구간 하부 SP부	위 치 : DP5 D83~D84구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 도장탄화 및 기본 볼트 홀 방치
위 치 : DP5 D83~D84구간	위 치 : DP6 지점부
사진설명 : 하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부 용접부 녹 발생
위 치 : DP6 D86~D87구간	위 치 : DP6 D92~D93구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 받침 교체후 잔재 미처리 볼트 홀 방치	사진설명 : 신축이음 누수로 인한 거더단부 하부 부식
위 치 : CP11 지점부	위 치 : CP12 G2열 신축이음 하부
사진설명 : 신축이음 누수로 인한 거더단부 하부 부식	사진설명 : 신축이음하부 누수흔적
위 치 : CP12 G2열 신축이음 하부	위 치 : CP12 G2열 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :
사진설명 : 콘크리트 탈락 및 누수흔적	사진설명 : 강박스 외부 거더 오염(바닥판 누수 점검필요)
위 치 : CP12 G2열 신축이음하부	위 치 : CP12 지점부근 강박스 외부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 도림천고가(P8~P11/DP1~DP6~CP11~CP12구간) G2열

사진설명 : 강박스 외부 복부판 도장박리	사진설명 : 강박스 외부 복부판 도장박리
위 치 : DP1~DP2구간 G2열 강박스 외부	위 치 : DP1~DP2구간 G2열 강박스 외부
	끝 -
사진설명 : 강박스 외부 하부플랜지 도장박리
위 치 : DP1~DP2구간 G2열 강박스 외부