사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G1열

사진설명 : Splice부 볼트 녹 발생	사진설명 : Splice부 볼트 녹 발생
위 치 : P5 G1열 D11~D12구간 SP부	위 치 : P5 G1열 D11~D12구간 SP부
사진설명 : 거더단부 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 받침 용접부 부식
위 치 : P6 G1열 신축이음하부	위 치 : P6 G1열 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G1열

사진설명 : 받침 상부 Plate 마감도장박리	사진설명 : 강박스 입구 쓰레기 퇴적
위 치 : P6 G1열 지점부	위 치 : P6(S7 시점) G1열 지점부 강박스 입구
사진설명 : 하부플랜지 도장박리	사진설명 : 하부플랜지 도장박리
위 치 : P7 G1열 D1~D2구간 SP부근	위 치 : P7 G1열 D1~D2구간 SP부근

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G1열

사진설명 : Splice부 볼트 녹 발생	사진설명 : 거더단부 비둘기배설물 퇴적
위 치 : P7 G1열 D7~D8구간 SP부	위 치 : P9 G1열 신축이음하부
사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리	사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리
위 치 : P9 G1열 지점부	위 치 : P9 G1열 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G2열

사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리	사진설명 : 낙교 방지턱 강재 부식
위 치 : P9 G2열 지점부	위 치 : P9 G2열 지점부
사진설명 : 거더단부 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 거더단부 비둘기배설물 퇴적 및 부식
위 치 : P9 G2열 신축이음하부	위 치 : P9 G2열 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G2열

사진설명 : 지점부 격벽 보강재위 배설물 퇴적	사진설명 : Splice부 볼트 녹 발생
위 치 : P9 G2열 신축이음하부	위 치 : P8 G2열 D1 SP부
사진설명 : 입구 하부 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 거더단부 하부 부식
위 치 : P6(S7시점) G2열 지점부 강박스 입구	위 치 : P6 G2열 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G2열

사진설명 : 거더단부 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 격벽 보강재위 배설물 퇴적
위 치 : P6 G2열 신축이음하부	위 치 : P6 G2열 지점부 격벽
사진설명 : 받침위 강재 부식	사진설명 : 받침부 부식 및 마감도장 박리
위 치 : P6 G2열 지점부	위 치 : P6 G2열 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G2열

사진설명 : 낙교방지턱 강재 부식	사진설명 : 받침위 하부플랜지 도장탄화
위 치 : P6 G2열 지점부	위 치 : P6(S6 종점) G2열 지점부
사진설명 : 강박스입구 하부 배설물 퇴적	사진설명 : Splice부 볼트 녹 발생
위 치 : P6(S6 종점) G2열 지점부	위 치 : P4 G2열 D8~D9구간 SP부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G2열

	끝 -
사진설명 : 입구 하부 비둘기배설물 오염	사진설명 :
위 치 : P4 G2열 지점부	위 치 :
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :