사 진 대 지

○ 시설물명 : 노들남고가(P17~P20 G2열)

사진설명 : 누수흔적 및 거더단부 부식	사진설명 : 누수로 인한 받침 및 거더단부 부식
위 치 : P17 G2열 신축이음하부	위 치 : P17 G2열 지점부
사진설명 : 누수로 인한 거더단부 부식	사진설명 : 슬라브 상부 누수 및 거더 부식
위 치 : P17 신축이음하부	위 치 : P17→P18(외측 강박스와 슬라브 경계)

사 진 대 지

○ 시설물명 : 노들남고가(P17~P20 G2열)

사진설명 : 슬라브 상부 누수 및 거더 부식	사진설명 : 슬라브 상부 누수 및 거더 부식
위 치 : P17→P18(내측 강박스와 슬라브 경계)	위 치 : P17(G1~G2) 가로보 상부
사진설명 : 누수로 인한 및 가로보 볼트 부식	사진설명 : 거더단부 하부플랜지 부식
위 치 : P17(G1~G2) 가로보 연결부	위 치 : P17 G2열 지점부 거더단부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 노들남고가(P17~P20 G2열)

사진설명 : 공사잔재 및 쓰레기 방치	사진설명 : 하부 종리브 용접누락
위 치 : P17 D1~D4구간	위 치 : P17 D13~D14구간
사진설명 : 상부 종리브 용접누락	사진설명 : 횡리브 수직보강재 하부 용접누락
위 치 : P17 D13~D14구간	위 치 : P17 D14~D17(8개소)

사 진 대 지

○ 시설물명 : 노들남고가(P17~P20 G2열)

사진설명 : 횡리브 수직보강재 상부 용접누락	사진설명 : 하부 종리브 용접누락
위 치 : P18 D2~D3구간	위 치 : P18 D4~D5구간
사진설명 : 하부 종리브 용접누락(2개소)	사진설명 : 상부 Splice부 볼트 누락
위 치 : P18 D9~D10구간	위 치 : P18 D9~D10구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 노들남고가(P17~P20 G2열)

사진설명 : 상부 종리브 용접누락	사진설명 : Web(복부판) 단면감소(과거 체수)
위 치 : P19 D2~D3구간	위 치 : P19 D13~D17구간
사진설명 : 하부 종리브 단면감소(과거 체수)	사진설명 : 누수흔적 및 거더단부 강재 부식
위 치 : P19 D14~D17구간	위 치 : P20 G2열 신축이음하부