사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(하류교, P11~P19) G2열

사진설명 : 거더단부 하부 및 잭업보강재 부식	사진설명 : 가로보 및 잭업보강재 부식
위 치 : P11(S11 종점) 거더단부	위 치 : P11(S11 종점) 신축이음하부
사진설명 : 잭업보강재 및 볼트 상부 부식	사진설명 : 지점 잭업보강재 및 단부 부식
위 치 : P11(S12 시점) 신축이음하부	위 치 : P11(S12 시점) 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(하류교, P11~P19) G2열

사진설명 : 전선관 행거 및 접합부 부식	사진설명 : 지점부 잭업보강재 부식
위 치 : P11 신축이음하부	위 치 : P11 신축이음하부 거더단부
사진설명 : 지점 잭업보강재 부식	사진설명 : 강박스 입구 비둘기 배설물 퇴적
위 치 : P11 신축이음하부 거더단부	위 치 : P11(S12 시점) 강박스 입구

사 진 대 지

○ 시설물명 : 행주대교(하류교, P11~P19) G2열

사진설명 : 격벽(콘크리트) 오르는 발판 철근 탈락	사진설명 : 홀 가공 후 거스러미 미 제거
위 치 : P13 지점부	위 치 : P17(→P16) 지점부
사진설명 : 지점 가로보 및 잭업보강재 부식	사진설명 : 전선관 행거 용접 접합부 균열
위 치 : P19 신축이음하부 거더단부	위 치 : P19 신축이음 하부