사 진 대 지

○ 시설물명 : 양화교(보도구간, A1~P1~P2구간) G2열

사진설명 : 신축이음하부 거더단부 강재부식	사진설명 : 신축이음 하부 누수 및 슬라브 탈락
위 치 : P2 G2 신축이음 하부	위 치 : P2 G2 신축이음 하부
사진설명 : 신축이음하부 거더단부 강재부식	사진설명 : 신축이음하부 누수 및 슬라브 탈락
위 치 : P2 G2 신축이음 하부	위 치 : P2 G2 신축이음 하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 양화교(램프구간), RP1(P2)~RP3(P4)~A3구간 G2열

사진설명 : 신축이음하부 누수 및 슬라브 탈락	사진설명 : 지점부 받침 강재부식
위 치 : P2 G2 신축이음 하부	위 치 : P2 G2 신축이음 하부
사진설명 : 공사잔재 방치	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : P2 G2 D3~D4	위 치 : P3 G2 D0~D1

사 진 대 지

○ 시설물명 : 양화교(램프구간), RP1(P2)~RP3(P4)~A3구간 G2열

사진설명 : 신하부플랜지 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : P3 G2 D3~D4	위 치 : P3 G2 D3~D4
사진설명 : 지점 하부플랜지 체수 및 녹 발생	사진설명 : 하부플랜지 녹 발생
위 치 : P4 G2열 지점부	위 치 : P4 G2열 D3~D4

사 진 대 지

○ 시설물명 : 양화교(램프구간), RP1(P2)~RP3(P4)~A3구간 G2열

사진설명 : 내부 배수관 누수	사진설명 : 배수관 누수로 하부 오염(부식)
위 치 : P4 G2 D7~D8	위 치 : P4 G2 D7~D8
끝 -
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :