사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(신대방역 좌안),  P47~P50구간 G3열

사진설명 : 조인트 하부 후타재 탈락	사진설명 : 거더단부 후타재(Con’c) 퇴적
위 치 : P47 G3열 신축이음하부	위 치 : P47 G3열 신축이음하부 거더단부
사진설명 : 거더단부 격벽 녹 발생	사진설명 : 교각 및 점검대위 후타재(Con’c) 퇴적 - 안전점검대에 잔재 끼여 위험(낙하사고 우려)
위 치 : P47 G3열 신축이음하부 거더단부	위 치 : P47 G3열 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(신대방역 좌안),  P47~P50구간 G3열

사진설명 : 지점부 받침 강재 부식	사진설명 : 지점부 가로보 볼트 녹 발생
위 치 : P47 G3열 지점부	위 치 : P47 G3~G2열 지점부 가로보
사진설명 : 외부 가로보위 비둘기 서식 및 배설물 퇴적	사진설명 : 하부 산책로로 배설물 떨어 짐 - 시민 통행에 불편 초래
위 치 : P47 G3~G2열 외부 가로보	위 치 : P47 G3~G2열 강박스 하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(신대방역 좌안),  P47~P50구간 G3열

사진설명 : 입구 하부 비둘기서식 및 배설물 퇴적 - 배설물 퇴적 심함	사진설명 : Splice부 하부 도장박리
위 치 : P47 G3열 지점부 강박스 입구	위 치 : P48 D13~D14구간 SP하부
사진설명 : 상부 횡리브 도장박리(부식)	사진설명 : 종리브 하부면 부식
위 치 : P48 D14~D15구간 상부	위 치 : P48 D18~D19구간 하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(신대방역 좌안),  P47~P50구간 G3열

사진설명 : 상부플랜지 도장박리	사진설명 : Web 수직보강재 도장박리
위 치 : P49 D23~D24구간 상부	위 치 : P49 D26~D27구간 Web(복부판)
사진설명 : 하부 용접부 부근 녹 발생	사진설명 : 강박스 입구 하부 비둘기배설물 퇴적
위 치 : P49 D26~D27구간 하부	위 치 : P50 G3열 지점부 강박스 입구

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(신대방역 좌안),  P47~P50구간 G3열

사진설명 : 받침 및 거더단부 하부 부식	사진설명 : 받침 및 거더단부 하부 부식
위 치 : P50 G3열 지점부	위 치 : P50 G3열 지점부
	끝 -
사진설명 : 지점부 가로보 볼트 녹 발생	사진설명 :
위 치 : P50 G3~G2열 지점부 가로보	위 치 :